ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FUERZA AÉREA ARGENTINA

DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES

GRUPO 2 DE COMUNICACIONES

ADQUISICIÓN DE: CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BORCEGUI DE COMBATE - SUELA GOMA - PUNTERA SIN - MATERIAL CUERO

SYBIS: 222-06728-0003

ÍNDICE

PREFACIO	3

INTRODUCCIÓN	4

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN	5

2. NORMAS PARA CONSULTA O DOCUMENTOS RELACIONADOS	5

3. DEFINICIONES	8

4. CONSIDERACIONES GENERALES	8

4.1.	Descripción del modelo	8

4.2.	Materia prima	8

5. DETALLES DE CONFECCIÓN	9

5.1.	Modelo	9

5.2.	Fondo	10

5.3.	Costuras	11

5.4.	Terminación	11

6. MARCACIÓN	11

7. EMPAQUE Y EMBALAJE	11

8.	INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN	  12

8.1.	Muestreo	   12

8.2.	Inspección	   12

ANEXO A (normativo)	  13

Requisitos de los valores para el cuero de la caña, capellada, vista de ojalillos chapa

talonera y cubrecosturas	13

ANEXO B (normativo)	   14

Requisitos de los valores para el cuero del fuelle y el forro	14

ANEXO C (normativo)	15

Requisitos de los valores para la talonera	   15

ANEXO D (normativo)	  16

D.1.	Requisitos de la puntera	  16

D.2.	Requisitos del cambrillón	  16

ANEXO E (normativo)	  17

Requisitos del cordón	  17

ANEXO F (normativo)	  18

Requisitos del gancho	  18

ANEXO G (normativo)	  19

Requisitos de la suela y el taco	   19

ANEXO H (normativo)	  20

Requisitos de las medidas en cm. para el Nro. 41 (para el resto de las medidas debe

ser proporcional).	   20

ANEXO J (normativo)	  21

J.1. Vista lateral	   21

J.2. Vista de frente	   22

J.3. Croquis de gancho alpino y remache	   23

PREFACIO

El Ministerio de Defensa ha establecido el Sistema de Normalización de Medios para la Defensa, cuyo objetivo es normalizar los productos y procesos de uso común en la jurisdicción en la búsqueda de homogeneidad y el logro de economías de escala.

El Sistema es dirigido por la Dirección General de Normalización y Certificación Técnica con la asistencia técnica del Comité Superior de Normalización. Está conformado por el Ministerio de Defensa, el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Armadas.

La elaboración de las normas la realizan Comisiones de Especialistas de las Fuerzas Armadas, las que pueden complementarse con especialistas de otros ámbitos interesados. Las comisiones son presididas y coordinadas por funcionarios de la Dirección General de Normalización y Certificación Técnica del Ministerio de Defensa.

Toda norma nueva elaborada por la Comisión responsable, es elevada al Comité Superior de Normalización para su “aceptación”, quien a su vez la tramita ante el Ministerio de Defensa para su "aprobación”.

Toda revisión de una norma vigente es realizada por la Comisión responsable y elevada al Comité Superior de Normalización para su “actualización”.

La presente Norma DEF fue aceptada por el Comité Superior de Normalización en su reunión del día 01 de agosto de 2014 y asentada en el Acta Nº 01/14.

El Ministerio de Defensa aprobó la introducción de este documento normativo por Resolución MD N° 678/86.

INTRODUCCIÓN

La redacción de la presente norma se realiza con el objeto de adaptar sus requisitos a las modalidades de comercialización que presenta en la actualidad la plaza.

La presente norma actualiza y reemplaza a la Norma DEF VES 0617-C.

De las modificaciones introducidas que se presentan respecto de la versión anterior, merece destacarse que:

- Se actualiza su contenido a las actuales disposiciones.

- Se aplica el formato indicado en la Norma DEF GEN 0001-G.

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

Esta Norma DEF presenta las características de calidad y confección que de deben cumplir el borceguí de combate, al igual que sus formas de presentación y control de recepción.

Las prescripciones contenidas en la presente Norma DEF son de carácter obligatorio dentro de la jurisdicción del Ministerio de Defensa.

2. NORMAS PARA CONSULTA O DOCUMENTOS RELACIONADOS

Los documentos normativos siguientes contienen disposiciones que, mediante su cita en el texto, se transforman en válidas y obligatorias para la presente norma. Las ediciones indicadas son las vigentes en el momento de esta publicación. Todo documento es susceptible de ser revisado y las partes que realicen acuerdos basados en esta norma deben buscar las ediciones más recientes.

| IRAM 15-1 | - Sistemas | de muestreo para la inspección por |
| --- | --- | --- |
|  |  | atributos. Parte 1 - Planes de muestreo para las |
|  |  | inspecciones lote por lote tabulados según el nivel de |
|  |  | calidad aceptable (AQL). |  |  |
| IRAM 18 | - | Muestreo al azar. |  |  |  |
| IRAM 3610 | - | Calzado de seguridad con capellada de cuero para uso |
|  |  | industrial. |  |  |  |  |
| IRAM 7870 | - | Mezclas | binarias | de fibras. | Análisis | químico |
|  |  | cuantitativo. |  |  |  |
| IRAM 8503 | - Cueros. Método de | determinación de las | materias |
|  |  | solubles en diclorometano u otros disolventes |
|  |  | adecuados. |  |  |  |
| IRAM 8509 | - Cueros y | calzados. Ensayos físicos y mecánicos. |
|  |  | Determinación de espesor. |  |  |
| IRAM 8510 | - Cueros. Determinación del cromo. |  |  |
| IRAM 8511 | - Cueros y | calzados. Ensayos físicos y mecánicos. |
|  |  | Determinación de la resistencia a la tracción y del |
|  |  | alargamiento porcentual. |  |  |
| IRAM 113003 | - | Elastómeros y plastómeros. Método de determinación |
|  |  | de la dureza Shore A y Shore D. |  |  |
| IRAM 113005 | - Caucho. Métodos de envejecimiento térmico acelerado |
|  |  | y determinación de la resistencia al calor. |  |
| IRAM-AAQCT B-7841 | - | Análisis de materiales textiles. Método de |
|  |  | identificación primaria de las fibras textiles sobre la |
|  |  | base de las solubilidades en diversos disolventes. |
| IRAM-AAQCT B-13529 | - Solideces | de los colores de los materiales textiles. |
|  |  | Solidez a la luz artificial (lámpara de arco de xenón). |
| IRAM-INTI-CIT G-7509-1 | - | Tejidos. Propiedades de tracción. Parte 1: |
|  |  | Determinación de la fuerza máxima y del alargamiento |
|  |  | a la fuerza máxima, por el método de la tira. |  |
| IRAM-INTI-CIT G-7509-2 | - | Tejidos. Propiedades de tracción. Parte 2: |
|  |  | Determinación de la fuerza máxima, por el método del |
|  |  | agarre. |  |  |  |  |
| IRAM-DEF D 8707 | - Cuero para calzado. Cuero par | capellada, | cañas y |
|  |  | cubrecosturas para borceguíes de combate. |  |
| IRAM-DEF D 8710 | - | Cuero para calzado. Cuero para fuelle. |
| IRAM-DEF D 8713 | - | Cuero para forro. Vacuno flor, curtido al cromo. |

Las Normas IRAM pueden ser consultadas por las Fuerzas Armadas y Organismos dependientes del Ministerio de Defensa en la Biblioteca Virtual que posee la Dirección General de Normalización y Certificación Técnica en el piso 13 del Ministerio de Defensa, Azopardo 250, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C1107ADB) o pueden ser adquiridas para el público en general en el Instituto Argentino de Normalización (www.iram.org.ar), Perú 552/556, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C1068AAB).

Las Normas DEF pueden ser consultadas en línea en la página web http://www.mindef.gov.ar/institucional/administracion/buscador-de-normasdef.php; en la Dirección General de Normalización y Certificación Técnica del Ministerio de Defensa, Azopardo 250, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C1107ADB), o solicitadas por correo electrónico a la casilla normalizacion@mindef.gov.ar.

NOTA	Para la adquisición de normas nacionales e internacionales las Fuerzas Armadas deben consultar sobre descuentos especiales contemplados en el Convenio específico celebrado entre el IRAM y el Ministerio de Defensa, en la casilla de correo normalización@minde

f.gov.ar.

3. DEFINICIONES

- cubrecosturas: Tira vertical de material ubicada en el contrafuerte del calzado, según las definiciones generales de calzado de la norma IRAM 8600.

- gancho alpino: Gancho de chapa de metal curvada en forma de “u” y perforada, que se une a la tela o base por medio de un remache.

4. CONSIDERACIONES GENERALES

- Descripción del modelo

Consiste en un borceguí de combate de caña media, “COLOR NEGRO”, cerrado con cordones, con tres (3) pares de ojalillos ubicados en el frente de cada lado y cinco (5) pares de ganchos alpinos. El borceguí deberá ser: Con forro y con relleno.

- Materia prima

4.2.1. Caña-capellada. Debe ser de cuero vacuno flor, curtido al cromo. Deberá tener un espesor de mínimo 1,8mm y máximo 2,2mm. Según lo especificado en el ANEXO A.

- Fuelle. El fuelle debe ser de cuero vacuno flor, curtido al cromo, con un espesor de mínimo 0,8mm a máximo 1,2mm. Los detalles de la materia prima deben ser según se indica en el ANEXO B.

- Talonera. Deberá ser de cuero vacuno flor, curtido al cromo, con un espesor de entre 1,2mm y 1,5mm. Los detalles de la materia prima deben ser según se indica en el ANEXO C.

- Vira. Debe ser de cuero vacuno flor, curtido vegetal, con un espesor de mínimo 3mm a máximo 4mm.

- Chapa talonera, cubrecosturas y vista de ojalillos. Debe ser de cuero vacuno flor, curtido al cromo. Deberá tener un espesor de mínimo 1,8mm y máximo 2,2mm. Según lo especificado en el ANEXO A.

- Puntera. “SIN PUNTERA”.

- Plantilla de armado. Debe ser de suela, media plancha hembra de mínimo 4mm máximo 5mm de espesor, con costura plantillada tipo montaña.

- Forro de la caña-capellada. El forro, debe ser de cuero vacuno flor, curtido al cromo, con un espesor de mínimo 0,8mm a máximo 1,2mm. Los detalles de la materia prima deben ser según se indica en el ANEXO B.

- Contrafuerte. El contrafuerte debe estar construido con tejido endurecido con resina termo-moldeable.

- Suela y taco. Deberán ser de caucho vulcanizado, de una densidad de mínimo 1,13g/cm³ a máximo 1,23g/cm³ debiendo cumplir con los requisitos mínimos detallados en el ANEXO G.

- Relleno de caña-capellada. El relleno debe ser de velo en fibra natural aislante 90% lana y 10% sintético, debiendo tener un peso de cómo mínimo 260g/m² y 320 g/m² como máximo.

- Cordón. El cordón debe ser de poliamida/poliéster con un largo de 800mm tubular, terminado en ambas puntas con herretes plásticos, según se especifica en el ANEXO E. Deberán proveerse dos (2) pares de repuesto.

- Ojalillos. Los ojalillos deben ser de acero COPANT 1010 pavonado, el color debe ser al tono con el borceguí y el diámetro interior debe permitir el traspaso del cordón de manera holgada.

- Gancho alpino. Debe ser de acero COPANT 1010 pavonado y a tono con el color del cuero del borceguí, resistente al roce, según los requisitos del ANEXO F.

- Hilo. Los hilos utilizados deben ser de nailon Nº 40 o similar en fibra sintética.

- Cambrillón. El cambrillón debe ser de acero COPANT 1050 o COPANT 1070 de doble nervadura. Según se especifica en el ANEXO D, Tabla 2.

5. DETALLES DE CONFECCIÓN

- Modelo

Debe ser confeccionado en cuero vacuno DE COLOR NEGRO, el aparado será de tipo prusiano bien centrado y con puntera lisa. El fuelle deberá estar cosido hasta el tercer gancho alpino. La lengüeta terminará a la altura del borde superior de la caña según lo indica el ANEXO J.

En la vista de ojalillos entre el último ojalillo y el primer gancho alpino, a una altura equidistante, deberá tener un piquete de 1,5cm ± 0,5cm de profundidad por 2cm ± 0,5cm de alto, el cual deberá permitir una adaptación ergonómica de la caña al pie en movimiento.

Deberá tener relleno desde el borde superior de la caña, incluida la vista, hasta la capellada debiendo cubrir todo el cuerpo del borceguí, no se podrán dejar espacios sin rellenar. El relleno, debe estar totalmente costurado en zigzag con hilo de algodón y pegado, debiendo ser flexible. Como alternativa podrá

colocarse velo aislante sintético tipo Thinsulate ® CS 75, con capas de hilo multidireccional, de muy buena capacidad térmica y aislante.

La parte superior de la caña deberá estar rebatida hacia adentro 3cm ± 0,5cm y costurada a 0,3cm ± 0,1cm del borde, formando un ribete. La chapa talonera debe ser de 14cm ± 0,5cm de alto por 20cm ± 0,5cm de ancho, para el talle 41, debiendo estar superpuesta al cubrecosturas 3cm ± 0,5cm. Tanto la chapa talonera como el cubrecosturas deberán estar superpuestos al contrafuerte del borceguí, debiendo estar perfectamente centrado. El cubrecosturas debe ser realizado en una pieza de 20cm ± 0,5cm de largo, la cual rebatida hacia adentro 7cm ± 0,5cm deberá formar una boca que contará con una apertura útil de 5cm ± 0,5cm, el margen desde la costura hasta el fin de la pieza rebatida que quedará escondido detrás del cubrecosturas debiendo estar prolijamente rebajado para no generar relieves. Según se lo ejemplifica en el ANEXO J.4.

- Fondo

La unión del corte se deberá dar entre la chapa talonera, la caña y la capellada.

La plantilla debe estar cosida con el sistema emplantillado tipo montaña con nudo hacia adentro. Para el plantillado que se deberá realizar todo alrededor, se debe utilizar hilo de poliamida de 12 hebras trenzado o torsionado, debiendo estar bien encerotado.

La talonera deberá estar pegada con adhesivo a base de policloropreno en toda su superficie, debiendo abarcar desde el talón hasta el comienzo del enfranque.

La vira deberá estar pegada y cosida, debiendo tener un espesor de cómo mínimo 3mm a 4mm como máximo. La vira, la capellada, la entresuela y la suela de goma deberán ser unidas mediante pegamento y costura. La entresuela debe estar pegada con adhesivo a base de policloropreno u otro de características superiores. Las costuras deben ser dos, una en todo el contorno del calzado uniendo la entresuela con la vira y el corte que deberá estar rebatido hacia fuera en todo su contorno y la otra costura debe ser de enfranque a enfranque uniendo la suela de goma, la entresuela, la vira y el cuero rebatido del corte.

El cambrillón debe ser de acero COPANT 1050 o COPANT 1070 de doble nervadura, el espesor debe ser como mínimo de 0,1cm y 0,2cm como máximo, un largo de 11,5cm ± 1cm y 2cm ± 0,5cm de ancho. El relleno debe ser de suela o cuero FLEX en una sola pieza. Debe estar dispuesto desde el enfranque hasta la puntera. La suela y el taco deben ser de goma integrados con dibujo antideslizante. El taco deberá ser rodado, con arandelas embutidas en la parte media del espesor y libre de estrías. Deberá tener como mínimo nueve (9) clavos

roscados de 2mm de espesor y 31mm de largo adheridos al taco borceguí. El largo de los clavos deberá ser funcional con el taco, apropiado para la correcta sujeción del taco y remachado a la plantilla, los clavos no deberán sobresalir, ni

producir deterioro en la talonera o afectar el uso del borceguí. La plantilla deberá ser con arco anatómico.

- Costuras

Las costuras deben ser de caña a capellada 4 (2 y 2) con atraque doble, remache de acero pavonado o niquelado en ambos costados, ubicado entre ambas costuras de unión capellada-caña. La unión entre chapa talonera, tapa costuras y entretira debe ser 4 (2 y 2). La vista superior forrada y acolchonada debe ser de tres costuras (2 y 1). Las costuras que unen el fuelle y la caña (refuerzo de perforaciones) deben ser 2 (1 y 1). La unión del fuelle con la capellada deber ser de 2 costuras (1 y 1). La costura que une la parte trasera de la caña deberá ser en zig-zag, cubierta con el tapa costuras. Y la costura de la vista interna debe ser 3 (2 y 1).

- Terminación

El centrado del corte debe ser correcto.

El cuero tendrá un acabado semimate y estará libre de defectos superficiales que lo perjudiquen.

El deformado debe ser prolijo sin manchas ni irregularidades.

Los efectos deberán ser nuevos de fábrica y sin uso, en perfecto estado de mantenimiento y conservación.

6. MARCACIÓN

Cada borceguí debe llevar como marcación estampado a fuego, en el interior de la caña, sobre el borde superior, debiendo contener como mínimo la siguiente información:

- Nombre del Organismo contratante: “FAA-DICOM-G2COM”

- Número y año de la orden de compra.

- Nombre o razón social del fabricante o responsable de la comercialización.

- Numero de medida.

Las letras serán de tamaño proporcional, siendo el largo total de la inscripción no menor a 4cm.

Nota: Se escribirá la sigla de la Fuerza/Organismo adquiriente: FAA-DICOM-G2COM.

7. EMPAQUE Y EMBALAJE

Cada par de borceguíes, individualmente, debe colocarse dentro de una caja de cartón corrugado.

Éstas deben permitir un estibado mínimo de cinco (5) cajas apiladas sin que se produzcan deformaciones, así como también deben soportar en forma adecuada el transporte y el manipuleo de carga y descarga.

Cada caja debe tener un rótulo perfectamente visible que tenga, además de la información que se pueda convenir, lo siguiente:

- Nombre de la Fuerza Contratante

- Nombre y apellido o razón social y domicilio legal del fabricante o responsable de la comercialización.

- El nombre del producto.

- Número y año de la orden de compra.

- Masa bruta en Kg.

- Medidas de la caja (largo, ancho, y alto) en mm.

Asimismo, a efectos de la realizar la entrega de los borceguíes, los mismos deberán ser envalados en CUATRO (4) lotes distintos de CUARENTA (40) pares cada uno. Cada lote de borceguíes debe ser embalado e identificado con las siglas detalladas en la tabla que a continuación se expresa.

Los talles de los boreceguíes que debe contener cada lote serán los siguientes:

|  | DGCI | DICOM | G1COM | G2COM | G3COM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-35 | ------ | 3 | ------ | 3 | ------ |
| T-36 | 3 | 2 | ------ | 3 | ------ |
| T-37 | 3 | 4 | ------ | 3 | 7 |
| T-38 | ------ | 4 | ------ | 4 | 8 |
| T-39 | ------ | 3 | 3 | 4 | 5 |
| T-40 | 8 | 2 | 4 | 4 | ------ |
| T-41 | 8 | 8 | 5 | 6 | 2 |
| T-42 | 8 | 10 | 15 | 5 | 7 |
| T-43 | 5 | 4 | 10 | 6 | 8 |
| T-44 | 5 | ------ | 2 | 2 | 3 |
| T-45 | ------ | ------ | 1 | ------ | ------- |

- INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN

- Muestreo

No se aplica.

- Inspección

Se realizará una inspección visual de todos los pares que integran cada lote para corroborar su terminación y que los talles provistos sean coincidentes con los solicitados en la tabla anterior.

En caso de encontrarse borceguíes defectuosos, el adjudicatario deberá cambiarlos, en un plazo de CUARENTA Y OCHO (48) horas, por pares en buenas condiciones de terminación ajustados a la presente especificación técnica, en idénticos talles que el/los borceguíes rechazados.

ANEXO A (normativo)

Requisitos de los valores para el cuero de la caña, capellada, vista de ojalillos chapa talonera y cubrecosturas

| Requisito | Unidad |  | Mínimo | Máximo | Norma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Materia prima |  | Cuero vacuno flor | IRAM-DEF-D 8707 |
| Espesor | mm |  | 0,8 | 1,2 | IRAM 8509 |
| Pérdidas por calentamiento | % |  | - | 18,0 | IRAM 8509 |
| Encogimiento | % |  | - | 15 | LAB B-9 |
| Contenido de cromo (valores | % |  | 3,5 | - | IRAM 8510 |
| para cuero seco) |  |  |  |  |  |
| Materias extraídas con | % |  | 5,0 | - | IRAM 8503 |
| diclorometano |  |  |  |  |  |
| Impermeabilidad (2 horas |  |  | No debe observarse el |  |
| con columna de 50 cm) | cm |  | pasaje de agua en toda |  |
|  |  |  | la superficie de |  |
|  |  |  | contacto. |  |

ANEXO B (normativo)

Requisitos de los valores para el cuero del fuelle y el forro

|  |  | Requisito |  | Unidad |  |  | Mínimo |  | Máximo |  |  | Norma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Materia prima |  |  |  |  | Cuero. |  |  |  | IRAM –DEF D 8710 |
| - | FUELLE |  |  |  |  |  |  |  |  | (FUELLE) |
| - | FORRO |  | Cuero flor, curtido al cromo y |  | IRAM –DEF D 8713 |
|  |  |  | recurtido. Color crudo. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (FORRO) |
|  | Espesor |  | mm | 0,8 |  | 1,2 |  |  | IRAM 8509 |
|  | Pérdidas por calentamiento | % |  | - |  | 18,0 |  |  | IRAM 8509 |
|  | Encogimiento | % |  | - |  | 15 |  |  | LAB B-9 |
|  | Contenido de cromo (valores | % |  | 3,5 |  | - |  |  | IRAM 8510 |
|  | para cuero seco) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Materias extraídas con | % |  | 8,0 |  | - |  |  | IRAM 8503 |
|  | diclorometano |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | ANEXO C (normativo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Requisitos de los valores para la talonera |  |  |  |  |  |
|  | Requisito |  | Unidad |  |  | Mínimo |  | Máximo |  | Norma |  |
|  | Materia prima |  |  |  |  | Cuero |  |  |  | IRAM-DEF D 8713 |  |
|  | Espesor |  | mm |  |  | 1,2 |  | IRAM 8509 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |
|  | Pérdidas por calentamiento | % |  | - |  | 18,0 |  | IRAM 8509 |  |
|  | Resistencia a la tracción | 2 |  | 120,0 |  | - |  | IRAM 8511 |  |
|  |  |  | kg/cm |  |  |  |  |  |  |
|  | Contenido de cromo | % |  | 3,5 |  | - |  | IRAM 8510 |  |
|  | (valores para cuero seco) |  |  |  |  |  |  |  |  |

ANEXO D (normativo)

D.1.  Requisitos de la puntera

SIN PUNTERA.

D.2.  Requisitos del cambrillón

| Requisito | Unidad | Mínimo | Máximo | Norma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Materia prima | Acero COPANT 1050 ó | IRAM IAS 500 600 |
|  | Acero COPANT 1070 |  |
| Espesor | mm | 1 | 1,2 | Regla metálica – calibre |
|  |  |  |  | metálico. |
| Ancho | mm | 16 | 26 | Regla metálica – calibre |
|  |  |  |  | metálico. |
| Largo | mm | 105 | 120 | Regla metálica – calibre |
|  |  |  |  | metálico. |
| Dureza Rockwel “C” | -- | 42 | 46 | IRAM IAS NM ISO 6508-1 |
| Descripción | - | Doble nervadura | - |

|  | ANEXO E (normativo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Requisitos del cordón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Requisito |  | Unidad |  | Mínimo |  | Máximo |  |  | Norma |
|  | Materia prima: |  |  |  |  |  | 10 |  |  | IRAM-AAQCT B 7841 |
|  | - | Poliéster | % |  | - |  |  |  |  | IRAM 7870 |
|  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  | - | Poliamida |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |
|  | Construcción |  |  | Tubular, trenzado, multifilamento y texturado |
|  | Ancho |  |  | mm |  | 3,5 |  | 4,0 |  | - |
|  | Largo |  |  | mm |  | 1400,0 |  | 1500,0 |  | - |
|  | Resistencia a la tracción |  | kg/cm² |  | 80,0 |  | - |  |  | IRAM-INTI-CIT G-7509 |
|  | Alargamiento a la rotura | % |  | 54,0 |  | 55,0 |  |  | IRAM-INTI-CIT G-7509 |
|  | Solidez del color: | - |  | 4 |  |  |  |  | IRAM-AAQCT B-13537 |
|  | - | Al agua |  |  |  |  |  |  |  | IRAM-AAQCT B 13529 |
|  |  |  | - |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  | - A luz de xenón |  |  |  |  |  |  |  |  |

ANEXO F (normativo)

Requisitos del gancho

|  | Requisito |  | Unidad |  |  | Mínimo |  | Máximo |  | Norma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Materia prima | % |  |  | Bronce o latón |  |
|  |  |  |  |  | niquelado negro |  |
|  | Espesor |  | mm |  | 0,7 mínimo | LAB E-10 |
|  | Diámetro zona central |  | mm | 4,2 |  | 4,4 |  | LAB E-10 |
|  | Ancho zona externa |  | mm | 10,0 |  | 11,0 |  | LAB E-10 |
|  | Abertura interna |  | mm | 4,0 |  | 5,0 |  | LAB E-10 |
|  | Largo total |  | mm | 19,0 |  | 21,0 |  | LAB E-10 |
|  | Requisitos del remache |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Requisito |  | Unidad |  |  | Mínimo |  | Máximo |  | Norma |
|  | Materia prima | % |  |  | Bronce o latón |  |
|  |  |  |  |  | niquelado negro |  |
|  | Largo total |  | mm | 8,0 |  | 8,5 |  | LAB E-10 |
|  | Diámetro de cabeza |  | mm | 6,8 |  | 7,2 |  | LAB E-10 |
|  | Diámetro de vástago |  | mm | 3,8 |  | 4,2 |  | LAB E-10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dinamómetro AMSLER. Escala |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0kg a 200Kg. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Velocidad de desplazamiento |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | de mordaza móvil: |
|  | Resistencia a la tracción |  | kg | 80,0 |  | - |  | 300mm/minuto. Mordazas |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | auto ajustables que sujetan |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | en un extremo el cuero y en |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | el otro un gancho metálico |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | que engarza en el ojal. |

ANEXO G (normativo)

Requisitos de la suela y el taco

|  |  | Requisito |  | Unidad |  | Mínimo |  |  | Máximo |  |  | Norma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Materia prima |  | Caucho vulcanizado | Color NEGRO |  | - |
|  | Densidad |  | g/cm3 | 1,13 |  |  | 1,23 |  | - |
|  | Dureza escala “SHORE” |  |  |  | 65,0 |  |  | 75,0 |  |  |  |
|  | - Antes de proceso de |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | envejecimiento |  | ESCALA |  |  |  |  |  |  | IRAM 113003 |
| - | Después de proceso |  | “SHORE” | 71,5 |  |  | 82,5 |  |  |  |
|  |  | de envejecimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (72 hs a 70ºC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IRAM 113005 |
|  | Desgaste abrasivo |  | mm | - |  |  | 0,3 |  |  | LAB D-5 |
|  | Resistencia a la tracción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Antes de proceso de |  |  |  | 130,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | envejecimiento |  | kg/cm2 |  |  |  | - |  |  | IRAM 13004 |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Después de proceso |  |  |  | 98,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | de envejecimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (72 hs a 70ºC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IRAM 13005 |
|  | Alargamiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Antes de proceso de |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | envejecimiento | % |  |  |  |  | - |  |  |  |
| - | Después de proceso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 225,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | de envejecimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IRAM 13003 |
|  |  | (72 hs a 70ºC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Resistencia de despegue |  | kg | 40 |  |  | - |  |  | IRAM 3610 PARTE 1/86 |
|  | de taco SATRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ANEXO H (normativo)

Requisitos de las medidas en cm. para el Nro. 41 (para el resto de las medidas debe ser proporcional).

| Medida | Procedimiento de medición | Mínimo | Máximo |
| --- | --- | --- | --- |
| Altura de la caña | Tomada desde el entero del |  |  |
|  | enfranque, apoyado sobre el | 23,5 | 24,5 |
|  | punteado al centro del borde |  |  |
|  | superior. |  |  |
| Perímetro externo de la caña | Borde superior. | 27,0 | 28,0 |
| Perímetro externo de la caña | Entre el cuarto y quinto | 26,0 | 27,0 |
|  | broche. |  |  |
| Altura de la chapa talonera | - | 13,5 | 14,5 |
| Desarrollo del empeine | - | 17,5 | 19,5 |
| Ancho borde superior | - | 2,5 | 3,5 |
| Ancho tira de atrás | - | 3,0 | 3,5 |
| Ancho de la Entretira | - | 4,0 | 4,5 |
| Fuelle hasta el borde superior | - | 22,0 | 25,0 |
| (centro) |  |  |  |
| Fuelle | Borde de la unión con al | 6,5 | 7,5 |
|  | capellada. |  |  |
| Apertura de caña con fuelle | A la altura del borde superior. | 25,0 | - |

ANEXO J (normativo)

J.1. Vista lateral

J.2. Vista de frente

J.3. Croquis de gancho alpino y remache

CONSIDERACIONES ESPECIALES

ENTREGA DE MUESTRAS POR PARTE DE LOS OFERENTES

LUGAR:

DEPARTAMENTO CONTRATACIONES COMODORO RIVADAVIA, KM 9. (IX BRIGADA AÉREA) – COMODORO RIVADAVIA, PROVINCIA DE CHUBUT.

HORARIO:

LUNES A VIERNES DE 09:00 HS. A 13:00 HS. Y HASTA EL DÍA ANTERIOR A LA APERTURA DE OFERTAS, HASTA LAS 13:00 HS.

LAS MUESTRAS CORRESPONDIENTE A LOS EFECTOS ADJUDICADOS QUEDARÁN EN PODER DEL GRUPO 2 DE COMUNICACIONES PARA SER COTEJADAS CON LAS QUE ENTREGUE EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EL ADJUDICATARIO.

LAS MUESTRAS PRESENTADAS POR LOS OFERENTES QUE NO RESULTARON ADJUDICATARIOS QUEDARAN A SU DISPOSICIÓN PARA EL RETIRO HASTA UN MES DESPUES DE LA COMUNICACIÓN EFECTUADA, VENCIDO EL PLAZO LAS MISMAS PASARÁN  A SER PROPIEDAD DEL ESTADO NACIONAL.

LOS EFECTOS DEBERÁN TENER UNA GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O CONFECCIÓN DE 6 (SEIS) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LOS BIENES Y SERVICIOS.

LA INSPECCIÓN Y ACEPTACIÓN POR PARTE DE LA FUERZA AÉREA ARGENTINA, NO DESLIGA AL ADJUDICATARIO DE SU RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS O APARENTES, NO DETECTADOS EN EL MOMENTO DE SU INSPECCIÓN.

CERTIFICACION INTI

EL OFERENTE DEBERA COTIZAR BIENES CONFECCIONADOS EN EMPRESAS ADHERIDAS AL PROGRAMA  DE CERTIFICACIÓN INTI DE COMPROMISO SOCIAL COMPARTIDO PARA  EMPRESAS DE INDUMENTARIA.

LOS OFERENTES DEBERÁN PRESENTAR EL CERTIFICADO DE  ADHESIÓN AL PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN INTI DE COMPROMISO SOCIAL COMPARTIDO PARA EMPRESAS DE INDUMENTARIA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN Nº 897 DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2007 DE LA MINISTRA DE DEFENSA.

LOS EFECTOS OFERTADOS DEBERÁN ESTAR INCLUÍDOS EN EL TITULO ALCANCE  AUTORIZADO  DEL CERTIFICADO EMITIDO POR EL INTI PARA CADA  EMPRESA EN PARTICULAR.

NO SE CONSIDERARÁN LAS CONSTANCIAS DE PREINSCRIPCIÓN CUYO VENCIMIENTO FUE EL 31/12/07.

SE ACEPTARÁ, POR UNICA VEZ POR OFERENTE, LA PRESENTACIÓN  DE CERTIFICADO DE ADHESIÓN CONDICIONAL (EMITIDO POR EL INTI).

CALIDAD DE LOS MATERIALES SUMINISTRADOS

Los materiales provistos deberán ser, en todos los casos, nuevos y sin uso,.

FORMA DE ENTREGA: “TOTAL”.

LUGAR DE ENTREGA:

LOTE: DGCI; DICOM; G1COM y G3COM

Organismo: Grupo 3 de Comunicaciones – Escuadrón Logístico

Domicilio: MATIENZO ITACUMBU S/N; I Brigada Aérea – El Palomar – Pcia de Buenos Aires.

Teléfono/Fax: 011-45133945

LOTE: G2COM

Organismo: Grupo 2 de Comunicaciones – Escuadrón Logístico

Domicilio: Hielos Continentales    - Lote 2, Macizo I, Fracción IV-C, Parque Industrial Comodoro Rivadavia, Provincia de Chubut.

Teléfono/Fax: 0297-4483244

PLAZO DE ENTREGA

QUINCE (15) días CORRIDOS, contados a partir de recepcionada la orden de compra por parte del proveedor.

Vicecomodoro Guillermo A. DIGNANI                                         Primer Teniente CIPOLLETTI

APROBO                                                                                  REDACTO

### OBJETO:

- La presente documentación, tiene por objeto detallar las especificaciones técnicas  que al menos deben cumplir los elementos, completando lo detallado en cada renglón de la Solicitud de Gastos, respectivamente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES:

RENGLÓN 2: Deberá cotizar bolso de Vuelo / Funda Porta casco color verde con bordado de escudo / leyenda. Confeccionado en tela tipo Nylon Denier resistente al agua; Antiflama. Correa de transporte confeccionada con material resistente y ganchos giratorios y medialunas de Plástico reforzado con Carbono marca Velcro. Dos bolsillos frontales externos. Interior doble acolchado con espuma alta densidad dos bolsillos pequeños, un bolsillo central porta  objetos, un bolsillo interno grande con cierre de alta resistencia. Cierres utilizados de marca YKK. Abrojos utilizados marca Velcro. Bordado de escudo/leyenda de alta calidad.

CONSIDERACIONES GENERALES

- Solo se aceptarán ofertas por el material en condiciones de ¨nuevo¨ sin uso previo. No se aceptará material usado, reparado o reparado a nuevo.

- Los elementos cotizados deberán ser de calidad igual o superior al elemento sugerido en las Especificaciones Técnicas Particulares.

- El oferente, al momento de cotizar, deberá especificar para cada renglón cotizado: Marca, Modelo y si fuese necesario Código del elemento cotizado.

PLAZO DE ENTREGA:

- Será de 15 días corridos, a partir de la fecha de recepción de la orden de compra.

#### Comodoro Rivadavia,     de Septiembre de 2016.-

Primer Teniente Juan Cruz SUAREZ

REDACTO