ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Renglon Nº 1

- Las certificaciones deberán ser presentadas al momento del acto de apertura.

Renglon Nº 2.

Hoja Técnica de Espuma AFFF 6% clase B

Introducción:

Aspecto liquido color ámbar.

Peso especifico a 20ºC (68ºF) 1.00 – 1.02 Ph A 20ºC (68ºF) 2.0 MM2 sec-1

Temperatura máxima de almacenamiento continuo -2 (28ºC) (ºF) efecto de congelamiento/descongelación no pierde efectividad mínima temperatura de uso 0ºC (32ºF) sedimento de espuma fresca % v/v 0.1 sedimento en espuma vieja % v/v 0.5.

Debe ser biodegradable y baja toxicidad sobre organismos acuáticos.

Su almacenamiento deberá ser muy estable y su durabilidad capaz de superar los 10 años.

Sus prestaciones y niveles de fiabilidad, deberán cumplir con los requisitos de las normas internacionales ISO 900:2000.

Debe ser entregada en recipientes de 5 galones para su fácil manejo.