ESPECIFICACIONES TECNICAS

| RENG Nº | Nº CATALOGO | DESCRIPCION | CANT. |
| --- | --- | --- | --- |
| RENGLON 1 | 255-06979-0254 | PINTURAS; TIPO AL LATEX - PRESENTACION ENVASE X 20L . PINTURA TIPO AL LATEX, PRESENTACIÓN ENVASE POR 20 LITROS, COLOR BLANCO ACRÍLICO Nº DE COMPONENTES: 1 - PESO ESPECÍFICO: 1.39 ± 0.02 KG/L - VISCOSIDAD (UK, 25º C): 92 ± 2 - CONTENIDO DE SÓLIDOS: POR PESO 50 ± 1 % - TIEMPO DE SECADO O (25º C, 50% HRA): REPINTADO 4 A 6 HORAS CURADO TOTAL 7 DÍAS - TEMPERATURA DE APLICACIÓN: - MÍNIMA 5°C MÁXIMA 35° C DILUCIÓN: PARA SU APLICACIÓN A PINCEL O RODILLO HASTA UN MÁXIMO DE L10% EN VOLUMEN. MÉTODOS DE APLICACIÓN: A PINCEL, RODILLO, SOPLETE ADIABÁTICO O SOPLETE AIRLESS. | C/U | 9 |
| RENGLON 2 | 255-06979-0254 | PINTURAS; TIPO AL LATEX - PRESENTACION ENVASE X 20L . PINTURA TIPO AL LATEX, PRESENTACIÓN ENVASE POR 20 LITROS, COLOR OCRE, ACRÍLICO Nº DE COMPONENTES: 1 - PESO ESPECÍFICO: 1.39 ± 0.02 KG/L - VISCOSIDAD (UK, 25º C): 92 ± 2 - CONTENIDO DE SÓLIDOS: POR PESO 50 ± 1 % - TIEMPO DE SECADO O (25º C, 50% HRA): REPINTADO 4 A 6 HORAS CURADO TOTAL 7 DÍAS - TEMPERATURA DE APLICACIÓN: - MÍNIMA 5°C MÁXIMA 35° C . TIPO: SHERWIN WILLIAMS, VERNIER, ALBA, CASABLANCA. DILUCIÓN: PARA SU APLICACIÓN A PINCEL O RODILLO, SE ACONSEJA DILUIR HASTA UN MÁXIMO DE L10% EN VOLUMEN. MÉTODOS DE APLICACIÓN: A PINCEL, RODILLO, SOPLETE ADIABÁTICO O SOPLETE AIRLESS. | C/U | 2 |
| RENGLON 3 | 255-06979-0254 | PINTURAS; TIPO AL LATEX - PRESENTACION ENVASE X 20L PINTURAS; TIPO AL LATEX - PRESENTACION ENVASE X 20L. COLOR BLANCO USOS PARA CIELOS RASOS: YESO, REVOQUE, PANELES ACÚSTICOS. DESCRIPCION PINTURA AL LÁTEX MATE PARA CIELO RASOS, FORMULADA EN BASE A COPOLÍMEROS ACRÍLICOS EN DISPERSIÓN ACUOSA. COMPOSICIÓN DISPERSIÓN DE PIGMENTOS EN POLÍMEROS EN EMULSIÓN. RESISTENCIA RESISTE EL USO NORMAL. NO ADECUADO PARA CONTACTO DIRECTO CON ÁCIDOS. NO ADECUADO PARA CONTACTO DIRECTO CON ÁLCALIS. ENVASES 1, 4, 10 Y 20 LITROS TIEMPO DE SECADO A 25°C SECADO AL TACTO: 1 HORA. SECADO ENTRE MANOS: 3 A 4 HS MODO DE APLICACIÓN PINCEL, RODILLO O SOPLETE LIMPIEZA DE UTENSILIOS LIMPIAR LOS UTENSILIOS CON AGUA Y JABÓN CANTIDAD DE MANOS 1 O 2 DILUYENTE RECOMENDADO AGUA ACABADO MATE COLOR BLANCO. SISTEMA TRADICIONAL: RENDIMIENTO TEÓRICO (M2 /LITRO POR MANO) 10 A 12 | C/U | 3 |
| RENGLON 4 | 255-06979-0295 | PINTURAS; TIPO ACRILICO - PRESENTACION ENVASE X 4L - COMPUESTOS VOLATILES SIN - PORCENTAJE DE PLOMO 0%. PINTURA ACRILICA PARA VEHICULOS.PINTURA DE SECADO RÁPIDO, FÁCIL MANIPULACIÓN, QUE OTORGA UN ACABADO SEMIBRILLO. SE DILUYE CON DILUYENTE ACRÍLICO PARA SU USO. EL TIEMPO DE SECADO PARA MANIPULARLO PUEDE TARDAR ENTRE 30 MIN A 1 H Y EL SECADO COMPLETO 1 DÍA.COLOR AZUL AERONAUTICO. | C/U | 4 |

| RENGLON 5 | 255-06979-0334 | PINTURAS; TIPO PRIMER - PRESENTACION ENVASE X 1L - COMPUESTOS VOLATILES SIN - PORCENTAJE DE PLOMO 0% . PRIMER MONOCOMPONETE DE SECADO RÁPIDA INDICADO PARA PROMOVER RELLENO Y ADHERENCIA EN SUPERFICIES METÁLICAS. FORMULADO PARA PEQUEÑOS REPAROS Y REPINTURA GENERAL. POSEE SECADO MUY RÁPIDO Y FÁCIL LIJADO USOS: REPINTADO AUTOMOTOR VEHÍCULO:RESINAS ALQUÍDICAS, NITROCELULÓSICA, PIGMENTOS, CARGAS, SOLVENTES HIDROCARBUROS Y ADITIVOS. PIGMENTO:GRIS RENDIMIENTO: 13 M²/LITRO POR MANO BRILLO: MATE PUNTO DE INFLAMACIÓN: 15 A 35°C NUMERO DE MANOS: APLICAR DE 2 A 3 MANOS SIMPLES SECADO DURO: 2 HORAS SECADO AL TACTO: 15 MINUTOS REPINTADO MÍNIMO: - REPINTADO MÁXIMO: - LIMPIEZA Y DILUCIÓN: DILUYENTE PARA PU (4030) TIEMPO DE ALMACENAMIENTO: 3 AÑOS. | M3 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RENGLON 6 | 255-00579-0018 | MASILLAS; PRESENTACION ENVASE X 4KG . MASILLA DE 2 COMPONENTES, A BASE DE RESINA POLIÉSTER NO SATURADA, DE REACTIVIDAD ALTA Y CARGA MINERAL INERTE, DE ALTA CAPACIDAD DE RELLENO. IDEAL PARA RELLENAR GRUESAS IMPERFECCIONES DE LA SUPERFICIE A PINTAR. COLOR GRIS CLARO PESO ESPECIFICO A 20 ºC 1,70 K/CM³ SÓLIDOS (PELÍCULA CURADA) 96 % FLEXIBILIDAD ACEPTABLE CONTRACCIÓN 0, 09 % RESISTENCIA AL AGUA EXCELENTE RESISTENCIA A LOS SOLVENTES EXCELENTE FINURA ACEPTABLE | M3 | 1 |
| RENGLON 7 | 255-02552-0001 | PASTAS DE PULIR; TIPO FINA - CAPACIDAD 1Kg. ESPECIFICACIONES: APARIENCIA FÍSICA PASTA SUAVE DENSIDAD 1,20 – 1,25 GR/ML COLOR BLANCO % DE ÁCIDO GRASO 9 AROMA A ESENCIA DE PINO % DE JABÓN 11 PH 10 – 11 VIDA DE ALMACENAMIENTO 1 AÑO MÍNIMO %SÓLIDOS 38 – 42. FÁCIL DE USAR SE APLICA FÁCILMENTE CON ESTOPA O A MAQUINA SIN DEJAR RESIDUOS GRASOSOS O PEGAJOSOS. SIN SOLVENTES AGRESIVOS NO DAÑA LOS ACABADOS PORQUE NO CONTIENE SOLVENTES QUE PUEDAN ATACAR LAS PINTURAS O METALES. ELIMINA LOS RAYONES SU SISTEMA DE AGENTES ABRASIVOS LE PERMITE ELIMINAR LOS RAYONES Y RESTOS DE PINTURA AUN MUY MALTRATADA Y EROSIONADA SIN DEJAR MARCAS Y DEVOLVIENDO EL BRILLO PERDIDO POR LA EXPOSICIÓN A LOS AGENTES NATURALES Y CONTAMINANTES DEL AMBIENTE. VERSÁTIL DURANTE SU APLICACIÓN PUEDE SER HUMEDECIDA CON AGUA O KEROSEN. LIMPIA Y PULE A LA VEZ SUS AGENTES EMULSIFICANTES Y SOLVENTES PERMITEN ELIMINAR LA GRASA Y SUCIEDAD A LA VEZ QUE SE ESTA RESTAURANDO LA PINTURA. | C/U | 3 |

| RENGLON 8 | 255-00569-0001 | ANTIOXIDOS; PRESENTACION LATA X 1L.PROTECTOR TIPO FERROBET COLOR ROJO, FONDO PARA SUPERFICIES FERROSAS (HIERRO Y ACERO), QUE FORMA UNA PELÍCULA MATE Y LISA, IDEAL PARA LAS PINTURAS DE TERMINACIÓN. A RODILLO O PINCEL: 2 MANOS CON UN MÁXIMO DE DILUCIÓN DEL 10% CON AGUARRÁS MINERAL. A SOPLETE: DILUIR 25 A 30% CON AGUARRÁS MINERAL Y APLICAR SUCESIVAS MANOS HASTA ESPESORES EQUIVALENTES A LOS DEJADOS A PINCEL. TANTO EN INTERIORES COMO EN EXTERIORES DEBE APLICARSE UNA PINTURA DE TERMINACIÓN. DILUCION: PUEDE DILUIRSE CON AGUARRÁS MINERAL PARA EL PINTADO A PINCEL O RODILLO Y CON THINNER DE BUENA CALIDAD PARA LA APLICACIÓN A SOPLETE. RENDIMIENTO: 14 A 15 M² POR LITRO APROXIMADAMENTE, SEGÚN EL ESPESOR APLICADO. TIEMPO DE SECADO: AL TACTO, 2 A 4 HORAS | C/U | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RENGLON 9 | 255-06979-0263 | PINTURAS; TIPO MULTIMETAL - PRESENTACION 1L - COMPUESTOS VOLATILES SIN - PORCENTAJE DE PLOMO 0% SUBCARROCERIAS. CARACTERÍSTICAS • FÁCIL DE UTILIZAR – SE COLOCA SOBRE LA SUPERFICIE QUE CON PINCEL, RODILLO O PISTOLA, SE PUEDE AJUSTAR SU VISCOSIDAD CON AGUA PARA SU MEJOR RENDIMIENTO.- • ALTO RENDIMIENTO – EL PRODUCTO SE EXTIENDE POR SUS COMPONENTES QUE AYUDAN A ESPARCIRLO SOBRE LA SUPERFICIE.- • AMPLITUD TÉRMICA – SECA A BAJAS TEMPERATURAS SIN QUE SE PRODUZCAN QUIEBRES SOBRE EL RECUBRIMIENTOS- • MUY BUENA ADHERENCIA – SE ADHIERE FUERTEMENTE SOBRE ESMALTES, LACAS ORIGINALES Y REVESTIMIENTOS DE SUBCARROCERÍAS.ASPECTO: LÍQUIDO COLOR NEGRO. • DENSIDAD A 20°C:: 7 A 12 MIN. • TIEMPO DE ALMACENAMIENTO: 1.4-1.6 GR/ML | C/U | 6 |