ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Renglón Nº 1: Pintura tipo Látex,  rendimiento de 12 a 14 M2 por litro y por mano, según la absorción de   la superficie, color: Rojo Teja.

Renglón Nº 2: Pintura tipo Látex rendimientos de 12 a 14 M2 por litro y por mano, según la absorción de la superficie y el color. Uso exterior color: Blanco.

Renglón Nº 3: Esmalte sintético, color blanco, brillo satinado, elaborado a base de resinas alquídicas y pigmentos de alta calidad y solidez a luz, normal IRAM 1111, Multipropósito: Convertidor – anti oxido, buena nivelación (acabados de alta calidad en interiores y exteriores). Balde 20L.

Renglón Nº 4: Esmalte sintético, color gris, brillo satinado, elaborado a base de resinas alquídicas y pigmentos de alta calidad y solidez a luz, normal IRAM 1111, Multipropósito: Convertidor – anti oxido, buena nivelación (acabados de alta calidad en interiores y exteriores). Balde o lata 1L.

Renglón Nº 5: Pintura antideslizante, tipo epoxi, color gris, para revestimientos de piso interiores y exteriores, espesor 0.3 - 0.5mm, adherencia a todo tipo de soportes, resistente a la abrasión (desgaste y trafico mecánico), rendimiento teórico 10 m2 / l para50 metros de película seca, puesta en servicio para trafico intenso de 4 a 8 horas, apto para uso alimentario, resistencia termina 60º C.

Renglón Nº 6: Pintura al látex color blanco, uso exterior, con contenido de aditivos de alta efectividad que posibilita la Resistencia de los agentes atmosféricos, hongos, alta adherencia y penetración. Rendimiento 10 m2  por litro. Cantidad 20L.

Renglón Nº 7: convertidor de oxido, color blanco, esmalte sintético y brillante, tiempo de secado al tacto: 3 a 5 horas, tiempo de secado entre capas 8 horas, cantidad de capas 3, superficies: Maderas, metales interiores y exteriores, anti oxido, fácil aplicación, alto cubritivo, máxima duración y alta terminación, resistencia en el intemperie, a la abrasión, al uso y al lavado, Buena pintabilidad lata 1 GAL.

Renglón Nº 8: producto formulado para dilución y limpieza, compatible con otras pinturas alquídicas de aplicación a soplete, esmaltes horneables, pinturas a base de caucho o de resina acrílicas presentación en envase de lata x 18ltrs.