ANEXO III

NORMA DE ENSAYO

VN - E17 - 87

DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE ASFALTO

DE MEZCLAS PREPARADAS EN CALIENTE POR

EL MÉTODO DE “ABSON”

17-1. OBJETO:

Esta norma detalla el procedimiento a seguir para la determinación del contenido de

asfalto de mezclas preparadas en caliente empleando el método de “Abson”.

17-2 APARATOS:

a) Extractor Abson – Este aparato consiste en un cuerpo cilíndrico (ver fig. Nº 1), de

50 cms. de alto y 20 cms. de diámetro, con base de fibrocemento. Consta de dos

partes: la superior (comprende 2/3 del aparato) incluye el refrigerante, los cestos,

el agitador y un grifo de descarga; la inferior lleva el sistema de calefacción,

realizado por medio de una resistencia con potencia de 300 vatios máximos.

El refrigerante (A) está insertado por debajo de la tapa del extractor y consta de una

espiral de cobre de diámetros desiguales y corrugaciones equidistantes para que el

solvente al condensarse se desplace y gotee sobre el cesto en forma de lluvia.

El cesto principal del equipo (B) lleva sujeto en la base, con grapas, un cestillo

cónico (D) revestido con malla de 75 micrones de abertura.

En el centro del cesto, dentro de una guía o muesca, gira un agitador a paleta (c)

cuyo vástago sale fuera del aparato, terminando en un robinete desmontable a fin

de facilitar su movimiento manual.

b) Estufa regulable para secado de muestras.

c) Centrifuga, con sus correspondientes vasos de 250 cm3 que permita trabajar a

2.500 r.p.m.

d) Portavasos para apoyo durante las pesadas.

e) Balanza de por lo menos 4 Kgs. de capacidad con sensibilidad de 0,1 gr.

f) Probetas graduadas de 500 cm3.

g) Vasos erlenmeyer de 500 cm3.

h) Termómetro graduado de 0ºC a 150ºC.

i) Plato enlozado.

j) Tamices IRAM. Se utilizarán la serie de cribas y tamices establecidas en el Pliego

de Especificaciones de la Obra, con su correspondiente tapa y fondo.

k) Elementos varios de uso corriente en laboratorio: bandejas, espátulas, pinceles,

etc.

17-3 REACTIVOS:

a) Tricloroetileno.

b) Alcohol desnaturalizado

17-4 PREPARACIÓN DE LA MUESTRA:

DIRECCI Ó N N A C IONA L D E V I A L IDA D

1 º D i s t r i t o B U E N O S A I R E S

NOR M A S D E E N S A YO S D E L A D I R E C C ION N A C I O N A L D E V I A L I D A D 1 1 4

a) Se obtiene una muestra representativa de la mezcla a ensayar. La cantidad

mínima de material que se requiere enviar al laboratorio depende del tamaño

máximo nominal de las partículas del agregado pétreo utilizado. Los valores

respectivos se detallan en la tabla Nº 1.

b) Se coloca la muestra obtenida en estufa a 110ºC - 120ºC durante 30 minutos. Al

cabo de dicho tiempo se la desmenuza con una espátula y se deja 30 minutos

más.

c) Esta mezcla caliente se reduce, por cuarteos hasta lograr la porción necesaria

para efectuar el ensayo. Esta cantidad también es función del tamaño máximo del

agregado pétreo, debiendo estar comprendida entre los límites que se fijan en la

Tabla Nº 1.

d) Por cuarteo se toma también una muestra para la determinación de agua. Ver

Norma VN-E55-86 para “Determinación de agua en mezclas asfálticas por

destilación”.

17-5 PROCEDIMIENTO:

DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE ASFALTO:

a) Se pesa en la balanza, ap. 17-2 c; el conjunto de ambos cestos, agitador y un

plato enlozado (este último servirá de apoyo para evitar pérdidas de material). El

peso del equipo se obtiene al 0,1 gr. llamándolo “P”.

b) La muestra a ensayar se coloca en el cesto principal (B) estando aún tibia, para

acomodar mejor sus partículas, cuidando de colocar previamente el agitador en

su lugar.

c) Una vez frío se coloca el conjunto sobre el plato enlozado, se agrega el cestillo

(D) y se obtiene su peso “P1”. La diferencia de este peso con “P” será la cantidad

de mezcla con el que se inicia la determinación, llamándolo “P2”. Se toma el

cesto (S), se ajusta el cestillo (D) y se coloca el conjunto en el extractor (ap. 17 –

2 a).

d) Sobre la mezcla se vuelcan 500 cm3. de tricloroetileno. Se cierra, ajustando

correctamente la tapa, se conecta la calefacción y se deja circular agua por el

refrigerante.

e) Se deja funcionar el extractor durante el tiempo necesario para que la lluvia del

solvente condensado al caer sobre la muestra produzca el arrastre del asfalto,

hasta que, a través de la mirilla (F) pueda visualizarse el solvente totalmente

limpio. Durante la extracción del asfalto se acciona el agitador mediante 10

rotaciones cada 15 minutos.

La agitación deberá realizarse con cuidado para evitar el desprendimiento

parcial o total del “cestillo” de retención (D).

f) Trascurrido el período de extracción se desconecta el calefactor dejándose

circular agua por el refrigerante durante 30 minutos como mínimo, hasta que se

enfríe todo el dispositivo.

g) Se cierra el paso de agua y se levanta la tapa refrigerante.

El agregado pétreo que contiene el cesto deberá presentarse libre de betún.

Si tal cosa no ocurriera deberá proseguir la extracción.

h) Si el agregado se halla limpio, se retira el conjunto constituido por ambos cestos

(B) y (D) y el agitador. Se lo deja al aire durante 30 minutos colocándolo sobre el

plato enlozado. Se seca en estufa durante 1 hora a 110ºC - 120ºC. Se deja enfriar

y se pesa “P3”. La diferencia con “P” será la cantidad de mezcla sin asfalto “P4”

(falta agregar los finos).

i) En el recipiente del extractor ha quedado el asfalto disuelto en tricloroetileno y el

agregado pétreo fino que pasa por el “cestillo” (malla de 74 micrones). Este

DIRECCI Ó N N A C IONA L D E V I A L IDA D

1 º D i s t r i t o B U E N O S A I R E S

NOR M A S D E E N S A YO S D E L A D I R E C C ION N A C I O N A L D E V I A L I D A D 1 1 5

material se recupera por centrifugado. A tal fin se traspasó el tricloroetileno,

abriendo el grifo (G), a un erlenmeyer, agitando al mismo tiempo con una

espátula para mantenerlas en suspensión durante la operación.

j) Como la cantidad de tricloroetileno con que se trabaja es de 500 cm3., con dos

vasos de centrífuga de 250 cm3., de capacidad cada uno, se puede realizar la

operación. Se taran estos vasos en balanza al 0,1 gr. habiéndoselos secado

previamente en estufa durante 1 hora como mínimo ó a peso constante. Se

distribuye el tricloroetileno con el material de suspensión, en partes iguales entre

los dos vasos.

k) Se igualan los pesos de ambos vasos, colocados en los correspondientes

portavasos, en una balanza al 0,1 gr. agregando solvente limpio en el tubo más

liviano.

l) Se centrifuga ambos vasos, colocados en posiciones opuestas, durante 15

minutos a 2.500 r.p.m. Se extraen los vasos y se decanta el tricloroetileno.

m) Se vierten 250 cm3. de tricloroetileno limpio en el recipiente del extractor, se agita

y se lo trasvasa, mediante el grifo (G), al mismo erlenmeyer usado anteriormente.

n) Se agita el erlenmeyer y se vierte el contenido, por partes aproximadamente

iguales, en los vasos de la centrífuga que contiene el residuo de la centrifugación

anterior. Luego se agita el contenido de cada vaso con una varilla de vidrio hasta

remover todo el material depositado en el fondo. Se procede a una nueva

centrifugación, siguiendo los pasos indicados anteriormente en j), k) y l).

o) Se repite el lavado del recipiente y agitación en los vasos, tal como se indicó en

los párrafos m) y n), efectuándose una última centrifugación.

p) Los vasos con el residuo depositado por centrifugación (previa decantación del

tricloroetileno) se dejan al aire 30 minutos y luego se secan durante 1 hora ó a

peso constante, en estufa a 110ºC – 120ºC.

q) Se dejan enfriar los vasos y se pesan. Se obtiene, sumando las diferencias entre

estos pesos y los de tara de los vasos el peso “D” que corresponde a una parte

del material pétreo que pasa el Tamiz Nº 200. La suma de este valor con “P4”

(párrafo h) nos da el total de mezcla sin asfalto, denominándolo “P5”.

17- 6 DETERMINACIÓN DE AGUA EN MEZCLAS ASFÁLTICAS POR DESTILACIÓN

(VN – E – 55/86) EJECUCIÓN DEL ENSAYO Y SU APLICACIÓN EN LA

PRESENTE NORMA.

a) Ejecutando el ensayo según lo indicado en 17-4-d), se procederá a determinar la

cantidad de agua en la mezcla (17-5-c) aplicando la formula.

P2 x % Agua

─────────── = P6

100

b) Con el valor anterior así obtenido, determinamos el total de mezcla sin agua, por

la diferencia entre el Peso total de la mezcla y agua “P2” y Peso de la mezcla sin

agua “P6”, llamando a este paso definitivo de la mezcla “P7”.

17- 7 CÁLCULOS

a) El contenido de asfalto de la mezcla se calcula con la siguiente expresión.

P2 – (P6 + P5)

% C.A.= ──────────x 100

DIRECCI Ó N N A C IONA L D E V I A L IDA D

1 º D i s t r i t o B U E N O S A I R E S

NOR M A S D E E N S A YO S D E L A D I R E C C ION N A C I O N A L D E V I A L I D A D 1 1 6

. P7

Donde:

P2 = Peso total de la mezcla y agua.

P5 = Peso de los áridos sin asfalto más los finos.

P6 = Peso del agua en la mezcla.

P7 = Peso de la mezcla descontada el agua.

17- 8 GRANULOMETRÍA DEL AGREGADO PÉTREO

a) Se retira el agregado contenido en el cesto (B) y en el cestillo (D) y se lo reúne en

una bandeja. Además, se agrega esta bandeja el material depositado en los

vasos después del centrifugado y secado.

b) Se humedece con alcohol desnaturalizado y se lava con agua sobre el Tamiz

IRAM 75 micrómetros (Nº 200), intercalando un Tamiz IRAM 2,0 mm. (Nº 10).

Cuando el agua que pasa a través del tamiz IRAM 75 micrónes (Nº 200) sale

limpia, se coloca en un plato el material retenido por ambos tamices.

c) Se seca en estufa a 105ºC – 110ºC, hasta peso constante.

d) Una vez seco el material, se lo deja enfriar y se determina su granulometría

siguiendo las indicaciones de la Norma VN - E7 - 65 “Análisis mecánico de

materiales granulares” ap.7-4-1.

TABLA Nº 1

CANTIDAD DE MUESTRA

Tamaño Máximo

(nominal) de las partículas

A enviar al laboratorio A ensayar

2,00 mm. 2 Kg. 400 a 500 Kg.

4,75 mm. 2 Kg. 400 a 500 Kg.

9,5 mm. 4 Kg. 600 a 800 Kg.

12,5 mm. 6 Kg. 800 a 1000 Kg.

19,0 mm. 8 Kg. 800 a 1000 Kg.

25,0 mm. 10 Kg. 1000 a 1200 Kg.