RENGLON 1: Impermeabilización de azotea en el ADITAC del Colegio Militar de la Nación

Objeto: El objetivo de los trabajos es la impermeabilización de las azoteas del ADITAC, a fin de preservar el valor del inmueble, propiedad del Estado Nacional.

La superficie aproximada de la sumatoria de las azoteas es de 460m2

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

  - Trabajos preliminares:

    - Retiro de la totalidad de la membrana existente.

    - Picado de babetas perimetrales hasta el ladrillo hasta una altura de 35cm.

    - Picado de sectores donde se encuentre la carpeta floja o con faltantes de piso baldosas.

    - Retiro de juntas de dilatación.

    - Retiro de la totalidad de los materiales y escombros generados.

  - Membrana y babetas:

    - Reparación de grietas y carpeta en azotea.

    - Ejecución de juntas de dilatación con brea en caliente.

    - Pintado de la totalidad de la superficie con brea líquida.

    - Provisión y colocación de membrana asfáltica geotextil transitable tipo Hormiflex 10, incluso preparación de la superficie de acuerdo a las especificaciones del fabricante de dicha membrana.

    - Para las babetas perimetrales, se extenderá la membrana y se colocara sobre el azotado cementicio impermeable y sobre dicha membrana se ejecutará la terminación mediante la aplicación de revoque al plomo de la cornisa existente.

    - No se permitirá el tapado de las babetas sin el previo visado del Director de Obra.

    - Los sectores a impermeabilizar serán los siguiente:

- PLAZO DE OBRA:

El Plazo Total de Obra será de TREINTA (30) días corridos a partir de la orden de servicio de iniciación de la obra.

RENGLON 2: Impermeabilización parcial de azotea de Enfermería del Colegio Militar de la Nación

Objeto: El objetivo de los trabajos es la impermeabilización de las azoteas de la Enfermería del Colegio Militar de la Nación, a fin de preservar el valor del inmueble, propiedad del Estado Nacional.

La superficie aproximada de la sumatoria de las azoteas es de 744m2

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

  - Trabajos preliminares:

    - Retiro de la totalidad de la membrana existente.

    - Picado de babetas perimetrales hasta el ladrillo hasta una altura de 35cm.

    - Picado de sectores donde se encuentre la carpeta floja o con faltantes de piso baldosas.

    - Retiro de juntas de dilatación.

    - Retiro de la totalidad de los materiales y escombros generados.

  - Membrana y babetas:

    - Reparación de grietas y carpeta en azotea.

    - Ejecución de juntas de dilatación con brea en caliente.

    - Pintado de la totalidad de la superficie con brea líquida.

    - Provisión y colocación de membrana asfáltica geotextil transitable tipo Hormiflex 10, incluso preparación de la superficie de acuerdo a las especificaciones del fabricante de dicha membrana.

    - Para las babetas perimetrales, se extenderá la membrana y se colocara sobre el azotado cementicio impermeable y sobre dicha membrana se ejecutará la terminación mediante la aplicación de revoque al plomo de la cornisa existente.

    - No se permitirá el tapado de las babetas sin el previo visado del Director de Obra.

    - Los sectores a impermeabilizar serán los siguiente:

- PLAZO DE OBRA:

El Plazo Total de Obra será de TREINTA (30) días corridos a partir de la orden de servicio de iniciación de la obra.

RENGLON 3: CONSTRUCCIÓN DE DOS CERRAMIENTOS EN LA COMPAÑÍA DE CUERPO PROFESIONAL.

Los cerramientos ya fueron construidos en el ala contraria a la solicitada. Por lo tanto, los nuevos deberán cumplir exactamente las mismas características técnicas de tipo de madera, color del barniza de acabado, efecto de los vidrios, cerrajería y acabado superior de construcción en seco (tipo durlock).

RENGLON 4: CONSTRUCCIÓN DE DOS CERRAMIENTOS EN LA DIVISIÓN OPERACIONES.

Construcción de un tabique divisorio con materiales de construcción en seco (tipo Durlock) de 400cm de ancho por 240cm de alto. El mismo deberá contar con una puerta placa de madera de 80cm por 200cm con cerradura y llave. Además, deberá incorporarse en él una ventana de marcos de aluminio con doble hoja corrediza, con traba desde el interior y vidrio con terminación esmerilada (la misma puede ser dada mediante un vinilo con dicho efecto.

# Text boxes

Sector a impermeabilizar