ESPECIFICACION TECNICA                                                   ANEXO 4

1/2017: CARACTERÍSTICA DE LA PINTURA LÁTEX EXTERIOR

OBJETO

Esta convocatoria a formular ofertas se implementa para obtener la adquisición de pintura látex exterior PARA LA AGRUPACION INTELIGENCIA CAMPO DE MAYO.

OFERTAS

Las que no cumplan con las especificaciones técnicas que se detallan, serán desestimadas sin reclamo alguno.

Las pinturas ofertadas podrán ser sometidas a ensayos de control de calidad a fin de su verificación, siguiendo los lineamientos de la norma IRAM 1109 para análisis, y  sumado a la correspondiente especificación solicitada de cada recubrimiento.

Entre los ensayos mencionados, se podrá verificar: porcentaje de dióxido de titanio, poder cubritivo, densidad, resistencias varias, sólidos en volumen, espesor, tiempos de secado, etc.

PRODUCTO A ADQUIRIR

| Nro. | Nro SIBYS | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
| 1 | 255-6979-119 | PINTURA; TIPO AL LATEX – PRESENTACIÓN ENVASE X 20L -///OBS AL ÍTEM: PROVISIÓN DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN ET: 01/2017 |

DESCRIPCIÓN TÉCNICA: PINTURA TIPO LÁTEX EXTERIOR

Pintura de primera marca, primera calidad, según Norma IRAM 1077, tipo “ALBA”, “SHERWIN WILLIAMS”, “SINTEPLAST”, o similar de igual o superior calidad.

Color: Blanco Mate

Presentación: envase x 20 Lts. listo para usar.

Dióxido de Titanio  mínimo: 10%. Se ponderará al de mayor %.

Densidad mínima: 1,3 gr/cm3.

Rendimiento mínimo: 12 m²/Lt.

Tiempo de secado máximo entre capas: 6 hs.

Dilución: agua.

Industria Nacional.

Cotización: por LATA.

Aplica muestra (mínimo 1 litro).

INCUMPLIMIENTOS

- Si el ADJUDICATARIO incurriera en incumplimiento de la entrega del producto, la AGRUPACION INTELIGENCIA CAMPO DE MAYO confeccionará un ACTA POR INCUMPLIMIENTO, pudiendo tomar conocimiento inmediato el ENCARGADO, para luego comunicar al ADJUDICATARIO mediante carta documento en la que se especificará el detalle de la causa del incumplimiento.

- La confección de TRES (3) Actas por Incumplimiento durante el lapso de cumplimiento de la entrega del producto, será motivo suficiente para que LA AGRUPACION INTELIGENCIA CAMPO DE MAYO rescinda el contrato sin más trámite.

LUGARES Y HORARIOS DE ENTREGA

a. Agrupación de Inteligencia “Campo de Mayo” (GRL CAMINO IDEOATE Y RUTA 8 S/N – CAMPO DE MAYO – PROVINCIA DE BUENOS AIRES), de lunes a viernes de 08.00 a 12.00 horas

NOTA: los oferentes deberán presentar las respectivas muestras (según se especifica en el renglón) con una antelación mínima de 24 hs. de la fecha y hora de apertura en la Agrupación de Inteligencia “Campo de Mayo” (GRL CAMINO IDEOATE Y RUTA 8 S/N – CAMPO DE MAYO – PROVINCIA DE BUENOS AIRES), de lunes a viernes de 08.00 a 12.00 horas

2/2017: CARACTERÍSTICAS DE LA PINTURA LATES EXTERIOR

OBJETO

Esta convocatoria a formular ofertas se implementa para obtener la adquisición de pintura látex exterior PARA LA AGRUPACION INTELIGENCIA CAMPO DE MAYO.

OFERTAS

Las que no cumplan con las especificaciones técnicas que se detallan, serán desestimadas sin reclamo alguno.

Las pinturas ofertadas podrán ser sometidas a ensayos de control de calidad a fin de su verificación, siguiendo los lineamientos de la norma IRAM 1109 para análisis, y  sumado a la correspondiente especificación solicitada de cada recubrimiento.

Entre los ensayos mencionados, se podrá verificar: porcentaje de dióxido de titanio, poder cubritivo, densidad, resistencias varias, sólidos en volumen, espesor, tiempos de secado, etc.

PRODUCTO A ADQUIRIR

| Nro. | Nro SIBYS | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
| 1 | 255-6979-119 | PINTURA; TIPO AL LATEX – PRESENTACIÓN ENVASE X 20L -///OBS AL ÍTEM: PROVISIÓN DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN ET: 02/2017 |

DESCRIPCIÓN TÉCNICA: PINTURA TIPO LÁTEX EXTERIOR

Pintura de primera marca, primera calidad, según Norma IRAM 1077, tipo “ALBA”, “SHERWIN WILLIAMS”, “SINTEPLAST”, o similar de igual o superior calidad.

Color: Ocre

Presentación: envase x 20 Lts. listo para usar.

Dióxido de Titanio  mínimo: 10%. Se ponderará al de mayor %.

Densidad mínima: 1,3 gr/cm3.

Rendimiento mínimo: 12 m²/Lt.

Tiempo de secado máximo entre capas: 6 hs.

Dilución: agua.

Industria Nacional.

Cotización: por LATA.

Aplica muestra (mínimo 1 litro).

INCUMPLIMIENTOS

- Si el ADJUDICATARIO incurriera en incumplimiento de la entrega del producto, la AGRUPACION INTELIGENCIA CAMPO DE MAYO confeccionará un ACTA POR INCUMPLIMIENTO, pudiendo tomar conocimiento inmediato el ENCARGADO, para luego comunicar al ADJUDICATARIO mediante carta documento en la que se especificará el detalle de la causa del incumplimiento.

- La confección de TRES (3) Actas por Incumplimiento durante el lapso de cumplimiento de la entrega del producto, será motivo suficiente para que LA AGRUPACION INTELIGENCIA CAMPO DE MAYO rescinda el contrato sin más trámite.

LUGARES Y HORARIOS DE ENTREGA

a. Agrupación de Inteligencia “Campo de Mayo” (GRL CAMINO IDEOATE Y RUTA 8 S/N – CAMPO DE MAYO – PROVINCIA DE BUENOS AIRES), de lunes a viernes de 08.00 a 12.00 horas

NOTA: los oferentes deberán presentar las respectivas muestras (según se especifica en el renglón) con una antelación mínima de 24 hs. de la fecha y hora de apertura en la Agrupación de Inteligencia “Campo de Mayo” (GRL CAMINO IDEOATE Y RUTA 8 S/N – CAMPO DE MAYO – PROVINCIA DE BUENOS AIRES), de lunes a viernes de 08.00 a 12.00 horas

3/2017: CARACTERÍSTICAS DE LA PINTURA SINTÉTICA

OBJETO

Esta convocatoria a formular ofertas se implementa para obtener la adquisición de pintura sintética PARA LA AGRUPACION INTELIGENCIA CAMPO DE MAYO.

OFERTAS

Las que no cumplan con las especificaciones técnicas que se detallan, serán desestimadas sin reclamo alguno.

Las pinturas ofertadas podrán ser sometidas a ensayos de control de calidad a fin de su verifica ción, siguiendo los lineamientos de la norma IRAM 1109 para análisis, y  sumado a la correspondiente especificación solicitada de cada recubrimiento.

Entre los ensayos mencionados, se podrá verificar: porcentaje de dióxido de titanio, poder cubritivo, densidad, resistencias varias, sólidos en volumen, espesor, tiempos de secado, etc.

PRODUCTO A ADQUIRIR

| Nro. | Nro SIBYS | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
| 1 | 255-6979-53 | PINTURA; TIPO SINTETICA – PRESENTACIÓN ENVASE X 4L -///OBS AL ÍTEM: PROVISIÓN DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN ET: 03/2017 |

DESCRIPCIÓN TÉCNICA: PINTURA TIPO SINTETICA

Presentación del Producto: Tipo Sintética.

Calidad: Pintura de primera marca, primera calidad, según Norma IRAM 1107 / 1182 Tipo I, o norma internacional similar o de mejor calidad, tipo “ALBA”, “SHERWIN WILLIAMS”, “SINTEPLAST”,   o similar de igual o superior calidad.

Color: Rojo

Presentación: Envase x 4 Lts.

Sólidos en Volumen: mínimo 45%.

Rendimiento Teórico a la extensión mínimo, por mano: 9,6 m²/Lt.

Espesor de película seca mínimo por mano: 50 micrones.

Método de Aplicación: Aspersión Airless, Aspersión Convencional, brocha, rodillo.

Punto de Inflamación: un solo componente 40°C.

Información de secado:

- Secado de tacto (ISO 1517: 73): a 5°C=18 hs; a 10°C=14 hs; a 25°C=6hs; a 35°C=5 hs.

- Secado duro (ISO 9117: 90): 5°C=62 hs; a 10°C=48 hs; a 25°C=24hs; a 35°C=12 hs.

Industria Nacional.

Cotización: por LATA.

Aplica muestra (mínimo 1 litro).

INCUMPLIMIENTOS

- Si el ADJUDICATARIO incurriera en incumplimiento de la entrega del producto, la AGRUPACION INTELIGENCIA CAMPO DE MAYO confeccionará un ACTA POR INCUMPLIMIENTO, pudiendo tomar conocimiento inmediato el ENCARGADO, para luego comunicar al ADJUDICATARIO mediante carta documento en la que se especificará el detalle de la causa del incumplimiento.

- La confección de TRES (3) Actas por Incumplimiento durante el lapso de cumplimiento de la entrega del producto, será motivo suficiente para que LA AGRUPACION INTELIGENCIA CAMPO DE MAYO rescinda el contrato sin más trámite.

LUGARES Y HORARIOS DE ENTREGA

a. Agrupación de Inteligencia “Campo de Mayo” (GRL CAMINO IDEOATE Y RUTA 8 S/N – CAMPO DE MAYO – PROVINCIA DE BUENOS AIRES), de lunes a viernes de 08.00 a 12.00 horas

NOTA: los oferentes deberán presentar las respectivas muestras (según se especifica en el renglón) con una antelación mínima de 24 hs. de la fecha y hora de apertura en la Agrupación de Inteligencia “Campo de Mayo” (GRL CAMINO IDEOATE Y RUTA 8 S/N – CAMPO DE MAYO – PROVINCIA DE BUENOS AIRES), de lunes a viernes de 08.00 a 12.00 horas

4/2017: CARACTERÍSTICAS DE LA PINTURA SINTÉTICA

OBJETO

Esta convocatoria a formular ofertas se implementa para obtener la adquisición de pintura sintética PARA LA AGRUPACION INTELIGENCIA CAMPO DE MAYO.

OFERTAS

Las que no cumplan con las especificaciones técnicas que se detallan, serán desestimadas sin reclamo alguno.

Las pinturas ofertadas podrán ser sometidas a ensayos de control de calidad a fin de su verificación, siguiendo los lineamientos de la norma IRAM 1109 para análisis, y  sumado a la correspondiente especificación solicitada de cada recubrimiento.

Entre los ensayos mencionados, se podrá verificar: porcentaje de dióxido de titanio, poder cubritivo, densidad, resistencias varias, sólidos en volumen, espesor, tiempos de secado, etc.

PRODUCTO A ADQUIRIR

| Nro. | Nro SIBYS | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
| 1 | 255-6979-53 | PINTURA; TIPO SINTETICA – PRESENTACIÓN ENVASE X 4L -///OBS AL ÍTEM: PROVISIÓN DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN ET: 04/2017 |

DESCRIPCIÓN TÉCNICA: PINTURA TIPO SINTETICA

Presentación del Producto: Tipo Sintética.

Calidad: Pintura de primera marca, primera calidad, según Norma IRAM 1107 / 1182 Tipo I, o norma internacional similar o de mejor calidad, tipo “ALBA”, “SHERWIN WILLIAMS”, “SINTEPLAST”,   o similar de igual o superior calidad.

Color: Negro

Presentación: Envase x 4 Lts.

Sólidos en Volumen: mínimo 45%.

Rendimiento Teórico a la extensión mínimo, por mano: 9,6 m²/Lt.

Espesor de película seca mínimo por mano: 50 micrones.

Método de Aplicación: Aspersión Airless, Aspersión Convencional, brocha, rodillo.

Punto de Inflamación: un solo componente 40°C.

Información de secado:

- Secado de tacto (ISO 1517: 73): a 5°C=18 hs; a 10°C=14 hs; a 25°C=6hs; a 35°C=5 hs.

- Secado duro (ISO 9117: 90): 5°C=62 hs; a 10°C=48 hs; a 25°C=24hs; a 35°C=12 hs.

Industria Nacional.

Cotización: por LATA.

Aplica muestra (mínimo 1 litro).

INCUMPLIMIENTOS

- Si el ADJUDICATARIO incurriera en incumplimiento de la entrega del producto, la AGRUPACION INTELIGENCIA CAMPO DE MAYO confeccionará un ACTA POR INCUMPLIMIENTO, pudiendo tomar conocimiento inmediato el ENCARGADO, para luego comunicar al ADJUDICATARIO mediante carta documento en la que se especificará el detalle de la causa del incumplimiento.

- La confección de TRES (3) Actas por Incumplimiento durante el lapso de cumplimiento de la entrega del producto, será motivo suficiente para que LA AGRUPACION INTELIGENCIA CAMPO DE MAYO rescinda el contrato sin más trámite.

LUGARES Y HORARIOS DE ENTREGA

a. Agrupación de Inteligencia “Campo de Mayo” (GRL CAMINO IDEOATE Y RUTA 8 S/N – CAMPO DE MAYO – PROVINCIA DE BUENOS AIRES), de lunes a viernes de 08.00 a 12.00 horas

NOTA: los oferentes deberán presentar las respectivas muestras (según se especifica en el renglón) con una antelación mínima de 24 hs. de la fecha y hora de apertura en la Agrupación de Inteligencia “Campo de Mayo” (GRL CAMINO IDEOATE Y RUTA 8 S/N – CAMPO DE MAYO – PROVINCIA DE BUENOS AIRES), de lunes a viernes de 08.00 a 12.00 horas

5/2017: CARACTERÍSTICAS DE LA PINTURA LATEX INTERIOR

OBJETO

Esta convocatoria a formular ofertas se implementa para obtener la adquisición de pintura latex exterior PARA LA AGRUPACION INTELIGENCIA CAMPO DE MAYO.

OFERTAS

Las que no cumplan con las especificaciones técnicas que se detallan, serán desestimadas sin reclamo alguno.

Las pinturas ofertadas podrán ser sometidas a ensayos de control de calidad a fin de su verifica ción, siguiendo los lineamientos de la norma IRAM 1109 para análisis, y  sumado a la correspondiente especificación solicitada de cada recubrimiento.

Entre los ensayos mencionados, se podrá verificar: porcentaje de dióxido de titanio, poder cubritivo, densidad, resistencias varias, sólidos en volumen, espesor, tiempos de secado, etc.

PRODUCTO A ADQUIRIR

| Nro. | Nro SIBYS | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
| 1 | 255-6979-33 | PINTURA; TIPO AL LATEX – PRESENTACIÓN ENVASE X 20L -///OBS AL ÍTEM: PROVISIÓN DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN ET: 05/2017 |

DESCRIPCIÓN TÉCNICA: PINTURA TIPO LÁTEX INTERIOR

Pintura de primera marca, primera calidad, según Norma IRAM 1077, tipo “ALBA”, “SHERWIN WILLIAMS”, “SINTEPLAST”, o similar de igual o superior calidad.

Color: Blanco Mate

Presentación: envase x 20 Lts. listo para usar.

Dióxido de Titanio  mínimo: 10%. Se ponderará al de mayor %.

Densidad mínima: 1,3 gr/cm3.

Rendimiento mínimo: 12 m²/Lt.

Tiempo de secado máximo entre capas: 6 hs.

Dilución: agua.

Industria Nacional.

Cotización: por LATA.

Aplica muestra (mínimo 1 litro).

INCUMPLIMIENTOS

- Si el ADJUDICATARIO incurriera en incumplimiento de la entrega del producto, la AGRUPACION INTELIGENCIA CAMPO DE MAYO confeccionará un ACTA POR INCUMPLIMIENTO, pudiendo tomar conocimiento inmediato el ENCARGADO, para luego comunicar al ADJUDICATARIO mediante carta documento en la que se especificará el detalle de la causa del incumplimiento.

- La confección de TRES (3) Actas por Incumplimiento durante el lapso de cumplimiento de la entrega del producto, será motivo suficiente para que LA AGRUPACION INTELIGENCIA CAMPO DE MAYO rescinda el contrato sin más trámite.

LUGARES Y HORARIOS DE ENTREGA

a. Agrupación de Inteligencia “Campo de Mayo” (GRL CAMINO IDEOATE Y RUTA 8 S/N – CAMPO DE MAYO – PROVINCIA DE BUENOS AIRES), de lunes a viernes de 08.00 a 12.00 horas

NOTA: los oferentes deberán presentar las respectivas muestras (según se especifica en el renglón) con una antelación mínima de 24 hs. de la fecha y hora de apertura en la Agrupación de Inteligencia “Campo de Mayo” (GRL CAMINO IDEOATE Y RUTA 8 S/N – CAMPO DE MAYO – PROVINCIA DE BUENOS AIRES), de lunes a viernes de 08.00 a 12.00 horas

06/2017: CARACTERÍSTICAS DE SENSOR DETECTOR DE HUMO AUTÓNOMO INALÁMBRICO

OBJETO

Esta convocatoria a formular ofertas se implementa para obtener la adquisición sensor detector de humo autónomo inalámbrico  PARA LA AGRUPACION INTELIGENCIA CAMPO DE MAYO.

OFERTAS

Las que no cumplan con las especificaciones técnicas que se detallan, serán desestimadas sin reclamo alguno.

.

PRODUCTO A ADQUIRIR

| Nro. | Nro SIBYS | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
| 1 | 299-7375-4 | DETECTOR DE HUMO; TIPO IONIZACION – NIVELES DE ALARMAS 3 -///OBS AL ÍTEM: PROVISIÓN DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN ET: 06/2017 |

DESCRIPCIÓN TÉCNICA: SENSOR /DETECTOR DE HUMO AUTONOMO INALAMBRICO

- Testeo Manual

- Alta sensibilidad

- Resistente a interferencias

- Se adapta a cualquier lugar

- Diseño SMT

- Excelente estabilidad

- Indicador de batería baja

- Indicador flash rojo LED

- Bateria 9VCC

- Sonido de alarma: 85dB/m

- Rango de temperatura: 40°F a 100°F

- Humedad de funcionamiento: 95% RH

- Sensor: Ionizacion

- Deteccion hasta 81m cuadrados

- Dimensiones: 120 x 120 x 35 mm

INCUMPLIMIENTOS

- Si el ADJUDICATARIO incurriera en incumplimiento de la entrega del producto, la AGRUPACION INTELIGENCIA CAMPO DE MAYO confeccionará un ACTA POR INCUMPLIMIENTO, pudiendo tomar conocimiento inmediato el ENCARGADO, para luego comunicar al ADJUDICATARIO mediante carta documento en la que se especificará el detalle de la causa del incumplimiento.

- La confección de TRES (3) Actas por Incumplimiento durante el lapso de cumplimiento de la entrega del producto, será motivo suficiente para que LA AGRUPACION INTELIGENCIA CAMPO DE MAYO rescinda el contrato sin más trámite.

LUGARES Y HORARIOS DE ENTREGA

a. Agrupación de Inteligencia “Campo de Mayo” (GRL CAMINO IDEOATE Y RUTA 8 S/N – CAMPO DE MAYO – PROVINCIA DE BUENOS AIRES), de lunes a viernes de 08.00 a 12.00 horas

NOTA: los oferentes deberán presentar las respectivas muestras (según se especifica en el renglón) con una antelación mínima de 24 hs. de la fecha y hora de apertura en la Agrupación de Inteligencia “Campo de Mayo” (GRL CAMINO IDEOATE Y RUTA 8 S/N – CAMPO DE MAYO – PROVINCIA DE BUENOS AIRES), de lunes a viernes de 08.00 a 12.00 horas