ESPECIFICACIONES TECNICAS

Debido al deterioro sufrido en el actual cielorraso del Herbario ubicado en el 3er. Piso del viejo edificio de Botánica, se deberá efectuar el reacondicionamiento de los sectores dañados por la humedad de acuerdo a las siguientes indicaciones.

Desmontaje de sectores dañados:

_ Se procederá como primera medida al desmontaje de paños afectados por la humedad para lo cual se deberá cortar el yeso aplicado y la malla metalica utilizando herramientas apropiadas para tal fin logrando un perfilado preciso, lineal y con la menor cantidad de rebarbas para que el posterior trabajo de unión en las juntas de ambos materiales pueda ser realizado con la menor complicación posible.

_ Tambien será necesario cambiar las partes de la estructura de madera que se encuentren deterioradas, las mismas deberán ser reemplazadas por nuevas piezas de madera (Pino) con su correspondiente tratamiento de preservación  contra los insectos. Cabe aclarar que las secciones y escuadrías serán respetadas de las originales (es decir: alfajias de 1” x 6” y listones de 1” x 2”) de igual forma que la separación y distribución de la estructura. Cabe destacar que los listones deberan ir amurados 1,5 cm. en la mamposteria a fin de evitar las posibles fisuras.

Trabajos de Reposicion del cielorraso suspendido:

_ Una vez colocadas las nuevas piezas de madera y ya con la estructura consolidada, se deberá efectuar el enmallado de los sectores vacios utilizando una malla metálica para cielorraso (metal desplegado de 600 grm al cual se le aplicará una capa de concreto, es decir cemento y arena, para evitar la corrosión de la misma) la que deberá quedar correctamente extendida sobre la estructura y con un solapado minimo de 4 cm entre planchas, lo que servirá de soporte para la aplicación de yeso blanco (tipo Esfinge) el cual deberá ser aplicado conforme a las reglas del buen arte logrando una terminación lo mas uniforme posible para la posterior aplicación de pintura. Se deja constancia de que se deberá construir un andamio con la altura adecuada para la aplicación de las capas de yeso blanco al igual que se debe humedecer el yeso existente circundante para unificar los mismos cuidando de que no se produzcan grietas entre ambos.

Trabajos de pintura:

_ Se procederá al lijado de las superficies de yeso para borrar las imperfecciones del mismo utilizando lija fina, posteriormente se aplicará como base una primera mano de pintura fijadora (imprimación) que tiene como objetivo dar el soporte adecuado para la pintura de terminación y tambien reducir el excesivo consumo de esta ultima por absorción de la superficie de yeso. Finalmente se procederá a la aplicación de 2 (dos) manos de pintura acrilica para interior (cielorrasos) color blanco tipo Loxon, logrando una terminación uniforme y cuidando todos los detalles de terminación.

IMPORTANTE:

_ Los escombros deberán ser retirados diariamente, cuidando que la obra mantenga un aceptable grado de limpieza.

_ La empresa adjudicataria deberá presentar la planilla de cómputos y presupuesto tal como lo indica el modelo adjunto o similar.

Todo el personal interviniente en la obra debe contar con su respectiva ART o póliza de cobertura.

Todas las medidas serán verificadas en visita de obra y cuyo comprobante se considerara excluyente, puesto que allí (in situ) se brindarán todos los detalles que a determinados criterios requieran de una exposición más amplia.

Toda la construcción debe ser realizada según las mejores reglas que hacen al buen arte.

El plazo de Obra será de 15 (quince) días hábiles.

La Garantía de los trabajos de mano de Obra será de12 (doce) meses.

Dentro del monto de obra se entenderá incluido el costo de todos los trabajos que, sin estar expresamente indicados en especificaciones técnicas, sean imprescindibles ejecutar o proveer para que la obra resulte en cada parte y en su todo concluida con arreglo a su fin y a lo establecido en estas especificaciones.