ANEXO CONVOCATORIA

40/2018

RENGLONES

| Renglón | Especificación Técnica | Imagen |
| --- | --- | --- |
| 1 | Especificaciones Técnicas: |  |  |
|  | Sistema de pruebas de materiales montado sobre mesa, con capacidad de 50 kN (5000 kgs, 11250 lbs). Celda de carga de tensión/compresión estática. Capacidad 50 kN (5000 kgf) Par de garras auto trabante por efecto cuña, para pruebas de tracción capacidad máxima 10000 kgf, con apriete por sistema de rosca. Juego de mordientes con estriado plano fino para cuerpos de prueba de sección rectangular con ancho máximo 40 mm y espesor de 0 a 8 mm. Juego de mordientes para cuerpos de prueba de sección circular de Ø 18 mm a 20 Ø mm. Par de garras auto trabantes por efecto palanca, de una sola etapa, para pruebas de tracción, capacidad máxima 500 kgf. La garra está provista de juego de mordientes con estriado plano fino para cuerpos de prueba planos con ancho máximo de 36 mm y espesor máximo 30 mm. Dispositivo para ensayo de flexión/doblado, ancho máximo especímen 100 mm, distancia entre apoyos ajustables d 16 a 250 mm provisto con rodillos de apoyo y aplicación de carga de 3,5 mm de radio de curvatura (para especimen de 100 mm de ancho máximo) y 8 mm (para 60 mm de ancho máximo). Software de ensayo en Español, para las aplicaciones y actualizaciones AMPLIADAS como: plásticos, compuestos metálicos, elastómeros, biomédicos, adhesivos, textiles y otros. Cada módulo debe ofrecer la capacidad de ensayos de: tensión, compresión, flexión, relajación, fluencia, pelado, desgarro y fricción.Incluirá una biblioteca |  |

| Renglón | Especificación Técnica | Imagen |
| --- | --- | --- |
| 1 | de cálculos y un generador de informes con resultados que puedan vincularse o guardarse en formatos como HTML, WORD o PDF. Deberá ser compatible con los S.O. Windows y otros, y contará con actualizaciones correspondientes. |