UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN MARTIN

SENDERO SOCIALES - AULAS

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES

TÉCNICAS PARTICULARES

MEMORIA DESCRIPTIVA

El diseño del completo sendero procura la integración del tejido urbano de la Universidad y sus edificios, en el sentido concreto de suavizar la circulación de las personas por el Campus. La traza del sendero se inicia en el Edificio Corona del Tornavias y acaba en el complejo de Aulas, conectando con las respectivas veredas accesibles de los edificios ubicados dentro del Campus y de la vía publica. Asimismo, se dispondrá de un solado realizado en losetas de cemento con guías en relieve para la circulación apropiada de personas no videntes.

La presente obra consiste en la provisión de materiales, equipos y mano de obra necesarios para realizar 480 m2 de senderos de hormigón accesibles para personas con movilidad reducida dentro del Campus Miguelete de la Universidad Nacional de General San Martín ubicado en la Av. 25 de Mayo y la calle Francia, con la correspondiente nivelación de terreno en donde fueran indicadas según plano.

Se estipulan las condiciones en que debe desenvolverse el contratista, y las instrucciones, supervisión y/o aprobación que deba requerir a la Dirección de Obra para la ejecución de los trabajos mencionados.

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA CIRCUITO MÍNIMO ACCESIBLE REALIZADA EN HORMIGÓN PEINADO H30 CON MALLA Q188

1.1. DESCRIPCIÓN

Los pavimentos a ejecutar consisten en un camino principal de hormigón peinado H30 de cemento portland con malla Q188, de 0,15m de espesor y ancho variable segun proyecto.

1.2. MATERIALES

Generalidades: El Contratista es responsable de la calidad de cada uno de los materiales que emplee. Periódicamente o cuando a Dirección de Obra lo crea necesario, comprobará que los materiales en uso reúnan las condiciones de calidad exigidas o aprobadas. La Inspección podrá rechazar los materiales defectuosos y ordenar al Contratista el inmediato retiro de obra u obrador de la totalidad de dichos materiales.

A los fines establecidos, el Contratista facilitará por todos los medios a su alcance el acceso de la Dirección de Obra a sus depósitos y obradores así como la provisión y envío de las muestras necesarias al laboratorio o donde la Dirección de Obra lo indique.

En caso de que el Contratista desee cambiar los materiales por otros similares de otra procedencia, podrá hacerlo, previa aprobación de la Dirección de Obra, la que determinará a su vez si las condiciones de calidad de los nuevos materiales conforman las exigencias requeridas. Los materiales que, habiendo sido aprobados, se tornaran, por cualquier causa, inadecuados para el uso en obra, no serán utilizados. En caso de que para un determinado material no se hubiesen indicado las especificaciones que debe satisfacer, queda sobreentendido que aquel cumplirá los requisitos establecidos en las Especificaciones del Instituto Argentino de Racionalización de Materiales “IRAM”.

1.3. CEMENTO PORTLAND

Calidad: El material aglomerante a utilizar será cemento portland normal, de marca aprobada, que cumpla con los requisitos establecidos en las Especificaciones del Instituto Argentino de Racionalización de Materiales “IRAM”.

El cemento portland de alta resistencia inicial y los aceleradores de fragüe podrán ser usados en casos excepcionales, reparaciones, cierres de zanjas, etc., pero su uso requerirá previa conformidad de la Dirección de Obra. El contenido mínimo de cemento en la mezcla total es de 420 kg/cm3.

1.4. AGREGADO FINO

Origen, naturaleza y características: El agregado fino a emplearse estará constituido por arenas naturales.

Arenas naturales son aquellas de origen silíceo, cuyas partículas son redondeadas y provienen de la disgregación de las rocas por acción de los agentes naturales.

Las arenas presentarán partículas duras, durables y limpias, libres de cantidades perjudiciales de polvo, terrones, partículas blandas o laminares, álcalis, arcillas, materias orgánicas.

1.5. PUREZA DEL AGREGADO FINO

El contenido de sustancias perjudiciales no excederá los siguientes límites:

Terrones de arcilla ................................................ 1% en peso

Carbón y lignito .................................................... 0,5% en peso

Material que pasa por el tamiz IRAM 74

(Nº 200) por vía húmeda ....................................... 3% en peso

Otras sustancias perjudiciales (como álcalis, sales, mica, granos con películas superficiales, partículas blandas, etc.) ......................................... 1% en peso

El total de sustancias perjudiciales no será superior al 4% en peso. El agregado fino deberá estar libre de impurezas orgánicas. En caso de duda se realizará el ensayo correspondiente, y deberá obtenerse un color más claro que el patrón.

1.6. GRANULOMETRÍA DEL AGREGADO FINO

a) El agregado fino será bien graduado de grueso a fino y su composición granulométrica deberá responder a las siguientes exigencias:

Tamiz IRAM % que pasa, en peso

9,5 mm (3/8”) 100

4,8 mm (Nº 4) 95 – 100

1,2 mm (N 16) 45 – 80

297 μ (Nº 59) 10 – 30

149 μ (Nº 100) 2 – 10

Los tamices indicados corresponden a la serie IRAM designación 1501 y sus correspondientes de la serie A.S.T.M. designación en E.11-58T. La gradación precedente representa los límites extremos que determinarán si el agregado fino es adecuado para emplearse.

El Contratista utilizará un agregado obtenido directamente, cuya gradación durante toda la ejecución de los trabajos, es razonablemente uniforme y no sujeta a los porcentajes extremos o límites de este Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

A tal efecto el Contratista propondrá una gradación que utilizará en el curso de los trabajos.

b) El agregado fino que no satisfaga los requisitos dispuestos precedentemente para su granulometría podrá utilizarse, si mezclado con el agregado grueso y cemento a usarse en obra, en las proporciones que indique el Contratista, se obtiene un hormigón con la resistencia cilíndrica de rotura a compresión establecida en el proyecto. Esta utilización la autorizará la Dirección de Obra a solicitud del Contratista, a cuyo cargo correrán los gastos de las determinaciones necesarias, así como la provisión de muestras del material a usar.

A los fines de comprobar el cumplimiento de esta exigencia, se realizarán verificaciones periódicas de las diversas partidas de material que ingresen a la obra.

1.7.AGREGADO GRUESO

Origen, naturaleza y características: El agregado grueso será piedra granítica triturada, inerte, aprobado por la Dirección de Obra. Se compondrá de partículas duras, resistentes y durables, libres de cualquier cantidad perjudicial de capas o materias adheridas, arcilla y materias extrañas. No contendrá sustancias perjudiciales que excedan los siguientes límites:

Fragmentos blandos ............................................................. 3% en peso

Carbón y lignito ................................................................... 1% en peso

Terrones de arcilla ............................................................... 0,25% en peso

Material que pasa el tamiz IRAM 74 (Nº 200) ................... 1% en peso

El agregado grueso responderá, en general, a las siguientes exigencias en lo que a sus características petrográficas se refiere:

1) Durabilidad con sulfato de sodio

La pérdida luego de cinco (5) ciclos no excederá el 12% (doce por ciento).

2) Absorción de agua (24 horas) no excederá el 2% en peso.

3) Resistencia al desgaste

1.8. GRANULOMETRÍA DEL AGREGADO GRUESO

El agregado grueso estará graduado de forma que su granulometría se ajuste a los siguientes límites:

Pasará por tamiz IRAM 63 mm (2 ½”) ..................................................... 100%

Pasará por tamiz IRAM 51 mm (2”) ...................................................... 95 – 100%

Pasará por tamiz IRAM 25 mm (1”) ...................................................... 35 – 70%

Pasará por tamiz IRAM 12,7 mm (½”) .................................................. 10 – 30%

Pasará por tamiz IRAM 4,8 mm (Nº 4) ................................................... 0 – 5%

Los tamices indicados corresponden a la serie IRAM designación 1501 y sus correspondientes de la serie A.S.T.M. designación E 11-58T. La Inspección podrá exigir que el agregado grueso que responda a esta granulometría se obtenga por mezcla en obra de dos o más agregados de distintas clasificaciones granulométricas.

1.9. PRESENCIA DE PIEDRA EN FORMA DE LAJA: No se permitirá en el agregado grueso más de un 10% (diez por ciento) de piedras en forma de laja (relación entre dimensión menor y mayor, menor de 0,2). La determinación del contenido de lajas o partículas alargadas se realizará sobre una muestra representativa del siguiente peso mínimo:

Para tamaños máximos comprendidos entre 1” y 2” ............................... 10 Kg

Para tamaños máximos menores de 1” ..................................................... 5 Kg

De la muestra representativa de peso P se separarán mediante selección visual y operación manual todas aquellas partículas cuya mayor dimensión exceda cinco (5) veces el espesor medio respectivo.

El contenido de lajas se calculará en por ciento del peso de la muestra primitiva mediante la expresión:

% de lajas 100

El resultado a considerar, a los efectos del cumplimiento de la exigencia requerida, será el promedio de dos determinaciones realizadas sobre muestras distintas del mismo material.

1.10. AGUA

El agua a utilizar en la preparación del hormigón y en todo otro trabajo relacionado con esta tarea, será razonablemente limpia y libre de sustancias perjudiciales al hormigón. En general se considera aceptable el agua potable. A los fines de conservar la limpieza del agua, el Contratista utilizará para su extracción y conducción elementos adecuados para disponer de ella en el sitio en que va a usarse, libre de sustancias extrañas que puedan ser arrastradas por la misma. Para que el agua sea utilizable, deberá cumplir con los requisitos de la norma

IRAM 1601. El punto de provisión del agua en obra será definido por la Dirección de Obra.

1.11. JUNTAS DE EXPANSIÓN

Se materializarán cada 20 m2 o cada 7ml, para evitar fisuras por dilatación y contracción del hormigón.

1.12. MATERIALES PARA JUNTAS

El relleno para juntas  de construcción entre paños será sellador poliuretánico tipo “Nodulo” o similar, color gris.

1.13. RELLENO DE COLADA PARA EL SELLADO DE JUNTAS

Deberá quedar uniformemente distribuido linealmente en las juntas, sin imperfecciones o desbordes sobre el hormigón.

1.14. BARRAS DE UNIÓN O DE ANCLAJE, ARMADURA DISTRIBUIDA Y REFUERZOS DE ACERO

Cuando el proyecto lo indique o si fuera necesario, se colocarán barras de unión o de anclaje en las juntas y refuerzos en los cordones y albañales, siendo obligatoria la colocación de malla de repartición Q188, similar o de calidad superior, para la totalidad de la superficie a construir, tomando especial atención en rampas.

1.15. RESISTENCIA CILÍNDRICA MEDIA DE ROTURA A COMPRESIÓN

La resistencia de rotura del hormigón será la adecuada según la calidad del Hormigón solicitado para veredas y cordones.

1.16. DOSIFICACIÓN DEL HORMIGÓN

Las proporciones de agua, cemento, agregado fino y agregado grueso, necesarias para preparar las mezclas que satisfagan las exigencias especificadas serán determinadas por el Contratista por medio de los ensayos necesarios para ello. Con una anticipación mínima de treinta (10) días con respecto a la fecha en la que iniciará la colocación del hormigón, el Contratista solicitará por escrito la aprobación de los materiales que se propone utilizar, a cuyo efecto entregará a la Dirección de Obra muestras de los mismos y hará saber igualmente por escrito las cantidades en peso de los materiales que mezclará para preparar el hormigón, acompañando los resultados de los ensayos que hay realizado para determinar aquellas cantidades.

El Contratista es el único responsable si el hormigón elaborado con materiales aprobados no satisface las exigencias especificadas una vez colocado en obra.

El agua se inyectará automáticamente con los materiales en el tambor de la hormigonera, en la cantidad requerida para lograr la consistencia exigida.

1.17. HORMIGÓN ELABORADO FUERA DE LA OBRA

En el caso de no poder elaborar el hormigón en obra,  se hará fuera de la misma y entregado en ella, mediante equipo especial y siguiendo algunos de los procedimientos indicados a continuación:

a) Mezclado en planta central y transporte del hormigón de la obra en camiones mezcladores.

b) Mezclado iniciado en planta central y terminado en camiones mezcladores durante su transporte a obra.

c) Mezclado total en camiones mezcladores durante su transporte a obra.

En todos los casos el hormigón deberá llegar al lugar de las obras sin que se produzca la segregación de los materiales, y en estado plástico trabajable, satisfactorio para colocarlo sin el agregado de agua. No tendrá más de una hora en el tambor. A los efectos de las medidas y controles que la Dirección de Obra considere oportuno efectuar, ésta podrá revisar los equipos y materiales empleados en cualquier lugar en que se encuentren, el que será considerado como parte integrante del obrador.

1.18. EQUIPO PARA LA COLOCACIÓN, DISTRIBUCIÓN, COMPACTACIÓN Y TERMINACIÓN

SUPERFICIAL DEL HORMIGÓN – MOLDES

a) Laterales

Los moldes laterales serán de una altura igual o superior al espesor de los bordes de la vereda, rectos, libres de toda ondulación y en su coronamiento no se admitirá desviación alguna. El dispositivo de unión entre las secciones sucesivas o unidades será tal que impida todo movimiento o juego en tales puntos de unión. Los moldes tendrán una superficie de apoyo o base, una sección transversal y una resistencia que les permita soportar sin deformaciones o asentamiento las presiones originadas por el hormigón al colocarse y el impacto y las vibraciones de los pisones, reglas vibradoras y equipo mecánico de distribución y terminación que pudieran emplearse.

La longitud mínima de cada sección o unidad de los moldes usados en los alineamientos rectos será de tres metros. En las curvas se emplearán moldes preparados de manera que respondan al radio de aquellas. Los moldes contarán con un sistema de fijación que permita colocarlos y mantenerlos firmemente asegurados al terreno, mediante estacas de acero, de manera que no sufran movimientos o asientos durante las operaciones de hormigonado.

Antes de su empleo, el Contratista someterá a examen de la Dirección de Obra los moldes a utilizar, y ésta las aprobará siempre que se encuadren en lo que se prescribe en esta Especificación. Los moldes torcidos, averiados, etc., serán retirados de la obra y no se permitirá su empleo hasta que no hayan sido preparados a satisfacción de la Dirección de Obra.

1.19. EQUIPO PARA LA DISTRIBUCIÓN Y COMPACTACIÓN, DISPOSITIVO VIBRADOR

El Contratista dispondrá para la distribución, enrasamiento y consolidación del hormigón, de máquinas distribuidoras provistas de dispositivos vibratorios, que permitan distribuir y compactar adecuadamente el hormigón colocado. El sistema vibratorio podrá ser del tipo masa interno o bien del tipo externo, capaz de vibrar con una frecuencia de 3.500 impulsos por minuto como mínimo.

El Contratista dispondrá de por lo menos un vibrador portátil de inmersión para la compactación del hormigón de cordones y en aquellos sitios en que no sea factible el uso de la regla o de unidades vibradoras independientes. Estos vibradores serán capaces de vibrar con una frecuencia de 3.500 impulsos por minuto como mínimo y producir un hormigón perfectamente compacto, sin segregación de los materiales que lo constituyen. Su utilización requerirá la aprobación de la Dirección de Obra.

1.20. REGLAS VIBRADORAS DE MANO

Se exigirá la presencia en obra y en forma permanente de un pisón de acuerdo con el siguiente detalle:

Un pisón recto estará provisto de asas en sus extremos de forma y tipo adecuados para su manejo. Su utilización está prescripta para el apisonado longitudinal del hormigón, cuando hiciera falta y en aquellos sitios en que, como las intersecciones y bocacalles, no pueden ser compactados por la regla vibradora.

1.21. FRATASES

El Contratista tendrá en obra no menos de dos fratases destinados al alisado de la superficie del pavimento. Tendrá un mango largo que permita su manejo desde los puentes de servicio y fuera del pavimento, y la hoja tendrá un largo de 1,50 m por 0,50 m de ancho.

1.22. PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS

Los procedimientos constructivos serán los que la técnica más perfeccionada aconseja y se ajustarán a estas especificaciones. El personal obrero tendrá la habilidad y experiencia necesaria como para realizar en forma adecuada el trabajo que se le asigne.

1.23. APROBACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRA

El Contratista no hormigonará hasta tanto la Inspección no haya aprobado la colocación de moldes y/o el estado de la subrasante, con el nivel apropiado según indicaciones mencionadas en este Pliego.

1.24. DISTRIBUCIÓN, ENRASADO Y CONSOLIDACIÓN

Inmediatamente de colocado el hormigón, será distribuido, enrasado y consolidado. Para ello se emplearán los métodos mecánicos especificados, aún en superficies irregulares de intersecciones o de bocacalles.

1.25. CONTROL DE PERFILADO Y ESPESORES

El Contratista controlará, a medida que adelanten los trabajos, el cumplimiento de los perfiles y espesores del proyecto. No se admitirán en este control espesores menores que los especificados, para lo cual el Contratista procederá a los ajustes respectivos, repasando la subrasante y eliminando los excedentes de suelos en aquellas zonas en que provoquen una disminución del espesor del firme.

Simultáneamente el Contratista verificará que no se hayan producido asentamientos en los moldes, y en caso de que ello haya ocurrido, procederá a la reparación inmediata de esa situación.

En los casos en que resultare un mayor espesor de hormigón por existir depresiones o zonas bajas en la subrasante, no se permitirá el relleno de las mismas con suelos sueltos o en capas delgadas. El Contratista no podrá reclamar adicional alguno por exceso de hormigón que tenga que colocar en virtud de lo expuesto. El espesor no podrá ser menor en ½ cm al indicado en planos.

1.26. TERMINACIÓN Y CONTROL DE LA SUPERFICIE DEL PAVIMENTO

Una vez compactado el hormigón, el Contratista procederá a la terminación superficial del mismo, que será peinada (con las líneas en dirección perpendicular al cordón, a menos que por plano se indique lo contrario), y los bordes serán lisos de 10cm según plano, materializados con llana metálica. Se deberá respetar una pendiente del 3% hacia la calzada, para evitar acumulación de líquidos en la vereda.

1.27. COMPROBACIÓN FINAL DE LA LISURA SUPERFICIAL

La lisura superficial del pavimento se controlará con la regla de tres (3) metros de longitud especificada en este Pliego, tan pronto el hormigón haya endurecido lo suficiente como para que se pueda caminar sobre él.

Para efectuar esta comprobación, el Contratista hará limpiar perfectamente la superficie del pavimento, la regla se colocará sobre líneas paralelas al eje de la calzada, de acuerdo con las indicaciones de la Dirección de Obra. No se admitirán depresiones o resaltos superiores a tres (3) milímetros.

1.28. CONSTRUCCIÓN DE JUNTAS

Las juntas a construir serán del tipo y dimensiones indicadas en los planos y demás documentos del proyecto, debiendo el Contratista consultar a la Dirección de Obra ante cualquier duda en cuanto a su resolución.

1.29. REALIZACIÓN DEL PEINADO DEL HORMIGÓN

Se deberá realizar el peinado del hormigón con los bordes llaneados de 10cm, como indican los planos adjuntos de detalle.

1.30. JUNTAS DE CONTRACCIÓN:

Las juntas de contracción dentro de paños, tanto transversales como longitudinales, serán ejecutadas cortando una ranura en el pavimento, con una sierra a motor. Las ranuras deberán realizarse con una profundidad de 3cm y su ancho será el mínimo posible que pueda hacerse con el tipo de sierra usada, pero en ningún caso excederá de 10 mm. El tiempo para el aserrado de las juntas, el modo de ejecutarlo, el tiempo y número de las sierras, así como otros requisitos, deberán ser previamente aprobados por la Dirección de Obra, a solicitud del Contratista y no más de 72 horas de colado el hormigón.

1.31. CURADO DEL HORMIGÓN

El curado se hará por medio de una película de productos químicos, que impermeabilicen la superficie, impidiendo la evaporación del agua de fraguado. Estos productos, que serán de marca reconocida tipo Antisol de Sika, se aplicarán de acuerdo a normas del fabricante. Llegarán a obra en envases originales y se aplicarán sin dejar poros ni solución de continuidad alguna, pudiendo la Dirección de Obra pedir la aplicación de capas adicionales, si se probara la ineficacia de la primera. Los equipos para su aplicación deberán estar en obra y probados antes de comenzar el hormigonado.

Cualquier método alternativo de curado (de superiores resultados o más fácil empleo al mencionado), que presentase el Contratista, deberá ser consultado con la Dirección de Obra para su aprobación.

1.32. RECONSTRUCCIÓN DE TRAMOS RECHAZADOS:

En caso de tramos rechazados, en donde los trabajos terminados no cumplan con las necesidades impuestas por este Pliego, será facultad de la Dirección de Obra ordenar su demolición y reconstrucción con hormigón de calidad y espesor de acuerdo con el proyecto, cuando a su juicio la deficiencia es suficientemente seria para perjudicar el servicio que se espera de las veredas. Si en cambio, en opinión de la misma Repartición, no hay probabilidades de roturas inmediatas, se permitirá optar al Contratista entre dejar las zonas defectuosas sin compensación ni pagos por las misma, y con la obligación de realizar la conservación en la forma y plazos que se indiquen en el proyecto y estas Especificaciones, o renovarlas y reconstruirlas en la forma especificada anteriormente. Las veredas reconstruidas se recibirán, computarán y pagarán en la forma especificada en el proyecto y estas Especificaciones.

1.33 LISURA SUPERFICIAL

Cuando se verifiquen mediante el uso de una regla adecuada, no obstante las comprobaciones realizadas, la existencia de resaltos o depresiones que excedan de los límites admisibles (3 mm), el Contratista procederá a la regularización de la superficie en la zona defectuosa. Dicha regularización la logrará el Contratista mediante desgaste del resalto en sí, o de las zonas adyacentes a las depresiones, hasta colocar la superficie dentro de las tolerancias admisibles. Las operaciones de desgaste las realizará el Contratista de manera tal que la superficie resultante no presente características resbaladizas. No se permitirá el uso de martillos o herramientas de percusión para la ejecución de estos trabajos. Todos estos trabajos serán por cuenta exclusiva del Contratista, quien no percibirá por ello compensación alguna.

La Dirección de Obra se reserva el derecho de ordenar a su exclusivo juicio la demolición y reconstrucción de todas aquellas zonas que presentan depresiones superiores a 10 mm, entendiéndose que dicha reconstrucción afecta a todas las superficies limitadas entre juntas y bordes de pavimento aunque la depresión que motive esa decisión sólo afecte a parte de las veredas.

1.34 HABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS

Se liberará la habilitación al uso público una vez transcurridos no menos de 28 días de la finalización de la ejecución del tramo correspondiente.

1.35. CONSERVACIÓN DE LAS JUNTAS

Durante el período de conservación el Contratista es responsable del estado de las juntas que deberán estar perfectamente llenas, sin exceso de material de relleno. Cuando deba rellenarlas, utilizará el mismo material con el que las construyó.

1.36. EMPALMES CON PAVIMENTOS EXISTENTES

Donde no corresponda junta, debe haber continuidad con el viejo pavimento, se aplicarán adhesivos tipo “epoxi” especiales para hormigones, de marca reconocida, que aprobará la Dirección de Obra, de modo tal de obtener una total y efectiva adherencia entre los hormigones.

1.37. INTERFERENCIAS

En caso que alguna de las tareas a realizar comprometa los servicios de infraestructura, el Contratista deberá dar aviso previo a la realización de las mismas a la Dirección de Obra.

2. TRABAJOS ANEXOS

2.1. NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO PARA LOS TRABAJOS

La compactación del suelo natural, se hará por medios manuales o mecánicos, una vez nivelado a 15 cm debajo del nivel de cordón,  pudiendo la Dirección de Obra ordenar el retiro de todo terreno no apto, y su reemplazo por otro de mejor valor de soporte, asegurando que resulte un suelo firme.

La Dirección de Obra constatará la buena compactación del terreno. Si esta no fuera adecuada, se dispondrá una nueva compactación, mediante apisonado y riego sin que ello dé lugar a reclamos por parte de la Contratista.

2.2. LIMPIEZA Y DELIMITACIÓN DE TRABAJO EN OBRA

No se admitirá la permanencia de escombros excedentes en la Obra, debiéndose proceder a su inmediata carga y transporte por medios adecuados, dentro de las 24 hs., generando en todos los casos las menores molestias a los peatones y transito en general.

La obra se realizará por sectores, evitando interrumpir la circulación peatonal y vehicular.

Se deberá realizar la correspondiente señalización y demarcación del área de trabajo.

2.3. FORMA DE MEDICION Y PAGO

Se certificará y pagará por metro cuadrado el precio unitario de contrato fijado por el contratista.

3. GARANTÍA DE OBRA

3.1. La empresa Contratista dará una garantía mínima por el uso normal de la vereda de 12 (doce) meses por los trabajos realizados, por posibles fallas de construcción como de los materiales utilizados; y en el caso de que surgiera alguna, la misma será inspeccionada con la Dirección de Obra.

4. GENERALIDADES

4.1. INTERPRETACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Los errores que eventualmente pudiese contener la documentación técnica de contratación que no hubieren merecido consulta o aclaraciones en su oportunidad por parte del Contratista, no será motivo de reconocimiento de adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades. Si el Contratista creyera advertir errores en la documentación técnica que reciba, tiene la obligación de señalarlo antes de a contratación, para su corrección o aclaración a la Dirección de Obra.

4.2. RESPONSABILIDADES

Se deberá tener en cuenta la máxima previsión para evitar daños al equipamiento urbano, servicios de infraestructura y bienes ubicados en el predio.

De existir algún daño, el representante técnico de la empresa Contratista, deberá otorgar inmediata solución al mismo (con un máximo de 5 días de haberse producido), haciéndose cargo la misma de los montos que estos generen.

El Contratista asumirá la responsabilidad civil por los daños y perjuicios que, como consecuencia de la prestación de los trabajos a los que se refiere el presente pliego, se ocasionen a los particulares o bienes de los mismos y a las instalaciones de las empresas de servicio, relevando a la Universidad de San Martín de todo compromiso al respecto.