ESPECIFICACION TÉCNICA

CABLE DE FIBRA ÓPTICA

# FINALIDAD

El objeto de esta especificación es establecer los requisitos que deberán satisfacer los cables de Fibra Óptica para el establecimiento de comunicaciones urbanas, los que deberán ser fabricados  y provistos de acuerdo a las condiciones aquí establecidas.

# DESIGNACION

Los cables se designarán en función de sus características, de acuerdo al siguiente cuadro:

| Designación | Tipo | Característica | Relleno | Cantidad de Fibras |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CFOA-SM-DD-G-6 | Mono Modo (SM) | Ducto Dieléctrico | SI | 6 |
| CFOA-SM-DD-G-12 | Mono Modo (SM) | Ducto Dieléctrico | SI | 12 |
| CFOA-SM-DD-G-24 | Mono Modo (SM) | Ducto Dieléctrico | SI | 24 |
| CFOA-SM-DD-G-48 | Mono Modo (SM) | Ducto Dieléctrico | SI | 48 |
| CFOA-SM-DD-G-144 | Mono Modo (SM) | Ducto Dieléctrico | SI | 144 |

Esta designación deberá marcarse en la cubierta del cable conjuntamente con la siguiente Información:

# DESIGNACIÓN – AÑO DE FABRICACIÓN – LONGITUD SECUENCIAL – IPLAN NETWORKS –

PARTIDA DE FABRICACIÓN – TIPO CUBIERTA (en caso de corresponder)

El tipo de cubierta se indicará solo en los casos en que la misma sea solicitada con características de FR (Flama Retardada) o LSZH (Low Smoke and Zero Hlogen)

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

  - Elementos que componen el cable - Esquema

ELEMENTO CENTRAL

DIELECTRICO

HILO DE RASGADO

FIBRA OPTICA

CUBIERTA EXTERNA HILOS DE ARAMIDA

CINTA BLOQUEADORA RELLENO

RELLENO

TUBO

# Estructura

| Cantidad de Fibras Ópticas | 6 | 12 | 24 | 48 | 144 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cantidad de Fibras Ópticas por tubo | 2 | 6 | 6 | 12 | 12 |
| Cantidad de Tubos | 3 | 2 | 4 | 4 | 12 |
| Cantidad de elementos pasivos | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Espesor Nominal de la Cubierta | 2,20 | 2.20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| Diámetro Externo Nominal | 11,20 | 11,40 | 11,60 | 12,80 | 18,00 |
| Peso (kg / m) | 0,100 | 0,105 | 0,110 | 0,130 | 0,265 |

  - Características Mecánicas

| Características | Unidad | Valor |
| --- | --- | --- |
| Máxima Tracción de instalación | N | 2700 |
| Radio Mínimo de Curvatura (con tensión) | mm | 20 diámetros Externos |
| Radio Mínimo de Curvatura (sin tensión) | mm | 10 diámetros Externos |
| Resistencia al Aplastamiento | N/cm | 220 |
| Temperatura de Operación | ºC | de -20 a +65 |

  - Características Ópticas

| Atenuación Máxima en 1310 nm (dB/km) | 0,35 |
| --- | --- |
| Atenuación Máxima en 1550 nm (dB/km) | 0,25 |
| Dispersión Cromática | Š 3,5 ps/nm * km en 1310 |
|  | Š 18,0 ps/nm * km en 1550 |
| Longitud de onda de corte de la fibra | 1190 nm Š 1330 nm |
| Diámetro del Campo Modal | ( 9,30 ± 0,40) m en 1310 nm |
|  | ( 10,50 ± 1,00) m en 1550nm |
| Diámetro del revestimiento | (125,0 ± 1,0) m |
| Error de concentridad entre el núcleo / revestimiento | Š 0,6 m |
| No circularidad del revestimiento | Š 1,0 % |
| Diámetro del recubrimiento Primario | (245,0 ± 10,0) m |
| Apertura numérica (NA) | 0,14 |
| Perfil de índice de refracción | escalonado |
| Error de concentricidad entre el revestimiento / | Š 12,5 m |

| recubrimiento primario |  |
| --- | --- |
| Longitud de onda de corte del cable (lCCF) | lCCF Š 1260 nm |
| Longitud de onda de dispersión cero (l0) | 1300 nm ≤ l0 Š 1324 nm |
| Slope dispersión cero (S0) | Š 0,092ps/(nm2*km) |

  - Código de Colores

    - Color de las fibras dentro del tubo

| Posición | Color |
| --- | --- |
| 1 |  | Verde |
| 2 |  | Amarillo |
| 3 |  | Blanco |
| 4 |  | Azul |
| 5 |  | Rojo |
| 6 |  | Violeta |
| 7 |  | Marrón |
| 8 |  | Rosa |
| 9 |  | Negro |
| 10 |  | Gris |
| 11 |  | Naranja |
| 12 |  | Celeste |

    - Color de los tubos

| Posición | Color |
| --- | --- |
| 1 |  | Verde |
| 2 |  | Amarillo |
| 3 |  | Blanco |
| 4 |  | Azul |
| 5 |  | Rojo |
| 6 |  | Violeta |
| 7 |  | Marrón |
| 8 |  | Rosa |
| 9 |  | Negro |
| 10 |  | Gris |
| 11 |  | Naranja |
| 12 |  | Celeste |