# PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.	Objeto: POLIACRILAMIDA NO IÓNICA

Alcance: Para la producción de agua potable apta para consumo humano, en los Establecimientos de Agua y Saneamientos Argentinos S.A.

El objeto del presente documento es determinar las características técnicas de la poliacrilamida no iónica.

Sólo se aceptarán insumos de primera mano, bajo ninguna circunstancia se aceptarán productos reciclados.

2.	Referencias Normativas

El presente documento ha sido elaborado en base a los lineamientos establecidos por las siguientes normativas:

- UNE-EN 1407 “Productos químicos utilizados en el tratamiento del agua destinada al consumo humano. Poliacrilamidas aniónicas y no iónicas”.

- ANSI/AWWA B453-96 AWWA Standard for Polyacrylamide.

- Descripción

- Nombre del producto: Poliacrilamida no iónica.

- Fórmula química: (C3H5NO)x

- Forma comercial: Sólido blanco en polvo fluyente, con una pequeña proporción de humedad residual.

- Solubilidad: soluble en agua fría.

- Requisitos: El producto no deberá contener sustancias en cantidades que puedan producir efectos nocivos sobre la salud, para quienes consuman agua tratada con el mismo, a la dosis máxima recomendada por el proveedor. La impureza principal asociada es acrilamida monómero (ver tabla de requisitos). Las condiciones de disolución y maduración del producto, deberán ser compatibles con las instalaciones existentes en los Establecimientos San Martín, Manuel Belgrano y Juan Manuel de Rosas de Agua y Saneamientos Argentinos S.A.

Tabla de requisitos

| Parámetro | Unidad | Máximo | Método de ensayo |
| --- | --- | --- | --- |
| Acrilamida monómero | g/100g | 0,05 (*) | UNE-EN 1407 (julio 2008) |

(*) de acuerdo con ANSI/AWWA B453-96 AWWA Standard for Polyacrylamide

4.	Métodos de Ensayo

Dado que la mayoría de los métodos de ensayo empleados para el control de calidad del producto se encuentra referenciados a Normas Nacionales e Internacionales de Organismos reconocidos, Agua y Saneamientos Argentinos S.A. se reserva el derecho de variar dichos métodos, en cualquier momento, con la finalidad de adecuarlos a últimas revisiones disponibles de los mismos, o cuando considere que otro método de ensayo sea más adecuado para sus objetivos.

En todos los casos, cuando Agua y Saneamientos Argentinos S.A. opte por el reemplazo de alguno de los métodos de ensayo y/o norma de referencia, dicho cambio le será notificado al Proveedor vía correo electrónico.

Las notificaciones por cambio de metodología incluirán: método de ensayo, norma de referencia y fecha de implementación en Agua y Saneamientos Argentinos S.A.. Cuando se trate de normas o metodologías desarrolladas por Agua y Saneamientos Argentinos S.A., la notificación incluirá una copia en formato electrónico de la metodología o norma completa.

5.	Productos Homologados

Las Poliacrilamidas homologadas técnicamente son las que se detallan a continuación:

- Nalco Argentina S.R.L. – PROSEDIM ASP 20 (R.N.P.U.D N° 0520031- Origen EEUU).

- BASF Argentina S.A. – MAGNAFLOC LT20 (R.N.P.U.D N° 0680014-Origen Inglaterra).

- Sabinur S.A.C.I.F.I.A. - SANURFLOC 920 (R.N.P.U.D N° 0640025- Origen Francia).

- SNF Argentina S.R.L. – FLOPAM FA 920 PWG (R.N.P.U.D N° 0830005- Origen China).

Solo podrán ser adjudicados productos que se encuentren  homologados por AySA.

6.	Ensayos para Homologación Técnica

De cotizar el oferente un producto que previamente no hubiere sido homologado técnicamente, éste deberá ser sometido a una serie de pruebas y ensayos, los que deberá superar a entera satisfacción de Agua y Saneamientos Argentinos S.A., antes de su homologación.

El proceso de homologación técnica consta de 2 etapas:

- En la primera etapa se lleva a cabo el análisis de contenido de monómero de acrilamida y los ensayos de rendimiento de Jar test en laboratorio, a los fines de comparar el comportamiento de la Poliacrilamida ofertada con las que se encontraren actualmente en uso y los homologados técnicamente. Los ensayos se llevarán a cabo asegurando que cubra el mayor espectro de calidad de agua cruda posible que pueda presentar la fuente de captación, como así también la disponibilidad de personal y equipamiento, que permita realizar dichos ensayos, sin alterar el normal funcionamiento de las plantas. A tales efectos será necesaria la entrega de 5 envases de 0,500 kg. de producto, para su distribución entre los 4 laboratorios que llevarán a cabo los ensayos correspondientes, y el quinto envase que se guardara como contramuestra. Dichas muestras deberán estar acompañadas por: Ficha de Datos Técnicos del producto, Hoja de Datos de Seguridad y Certificado de Inscripción Nacional de Producto Domisanitario vigente, emitido por ANMAT.

- Superada la primera etapa, se evaluará el producto mediante un ensayo en planta a escala industrial, para lo cual se requerirá la entrega de 200 kg. por parte del oferente.

Queda establecido que todos los costos directos e indirectos ocasionados por la entrega de producto para su homologación técnica, estarán exclusivamente a cargo del oferente.

La entrega de producto, para su homologación técnica, deberá coordinarse con el Sector Control de Insumos Químicos - Pta San Martín, sita en Av. de los Ombúes - 209 C.A.B.A., tel: 6319-5131/5149, de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 12:00 hs.

La vigencia de la Homologación de Producto otorgada por Agua y Saneamientos Argentinos S.A. caducará cuando:

- Hayan transcurrido más de 3 años consecutivos, sin que se haya utilizado el producto, en alguna de las instalaciones de Agua y Saneamientos Argentinos S.A.

- Cuando se encuentre vencida la Certificación de Producto Domisanitario, otorgada por ANMAT, sin que se haya iniciado el trámite de renovación dentro de los plazos estipulados por dicho Organismo.

- Cuando por alguna circunstancia ANMAT haya resuelto cancelar el registro del producto certificado.

En caso de que por razones operativas, durante el lapso del proceso de homologación técnica, Agua y Saneamientos Argentinos S.A. se viere en la obligación de adjudicar la presente Convocatoria, Agua y Saneamientos Argentinos S.A. se compromete a proseguir con todos los ensayos/pruebas para la obtención definitiva de la homologación o rechazo técnico de los citados productos con la finalidad de ser contemplados  en futuros Concursos y Ordenes de Compra.

6.	Control de Calidad del Producto

Agua y Saneamientos Argentinos S.A., a los fines de verificar la calidad del producto entregado, tomará en cuenta las determinaciones de calidad que realice en su Laboratorio. Tales determinaciones serán realizadas dentro de las 96 hs hábiles.

A partir de los 10 (diez) días hábiles de la fecha de entrega, los protocolos con los resultados estarán disponibles para ser retirados por el Proveedor en el Sector Insumos Químicos, Av. de Los Ombúes 209, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 12:00 horas.

Queda establecido que Agua y Saneamientos Argentinos S.A. podrá investigar la presencia de otros elementos nocivos para la salud o la calidad del agua tratada, distintos de los indicados en la Tabla de Requisitos. En caso de detectarlos el Proveedor deberá adoptar los recaudos necesarios con la finalidad de eliminarlos. De no adoptarse tales recaudos, Agua y Saneamientos Argentinos S.A. podrá disponer la suspensión y/o rescisión del contrato sin derecho a reclamo alguno por parte del Proveedor.

7.	Notificación de Parámetros No Conformes

En caso de que algún parámetro no cumpla con lo establecido en la Orden de Compra, Agua y Saneamientos Argentinos S.A. notificará al Proveedor (por correo electrónico), el resultado de los análisis realizados. A partir de ese momento el Proveedor contará con un plazo de 72 hs hábiles, para manifestar la aceptación o rechazo de los valores informados, pudiendo además solicitar la repetición de los mismos en presencia de un representante técnico de su firma. En caso de no recibir respuesta del Proveedor, dentro de ese plazo, se lo considerará por notificado, perdiendo además el derecho a solicitar la repetición del análisis.

Se deja aclarado que, los gastos originados por las repeticiones que se lleven a cabo, serán afrontados por el Proveedor, cuando se verifique la confirmación de los resultados informados originalmente por Agua y Saneamientos Argentinos S.A.