LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 6/2019

“Adquisición de durmientes de quebracho para las Líneas General San Martin, General Urquiza y General Belgrano”

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

[Tabla de Contenidos]

SECCIÓN 1 – CONDICIONES PARTICULARES	5

ARTÍCULO 1º: CONTRATANTE.	5

ARTÍCULO 2º: PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.	5

ARTÍCULO 3º: OBJETO DE LA LICITACION.	5

ARTÍCULO 4º: OBTENCIÓN DE LOS PLIEGOS	5

ARTÍCULO 5°: CONSULTA Y ACLARACIONES DEL PLIEGO.	5

ARTÍCULO 6º: MODALIDAD DE LICITACION Y CONTRATACION. ORDEN DE COMPRA. CANTIDADES.	6

ARTÍCULO 7º: LUGAR, PLAZO Y FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS.	6

ARTÍCULO 8º: LUGAR, DIA Y HORA DEL ACTO DE APERTURA.	6

ARTÍCULO 9°: VALIDEZ DE LAS OFERTAS.	6

ARTÍCULO 10º: DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA. DESESTIMACIÓN.	7

ARTÍCULO 11°: REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD.	7

ARTÍCULO 12°: INCOMPATIBILIDADES	7

ARTÍCULO 13°: FORMA DE COTIZACIÓN REQUERIDA	7

ARTÍCULO 14º: GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.	8

ARTÍCULO 15°: REQUISITOS FORMALES PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.	8

ARTÍCULO 16º: PRESENTACIÓN ÚNICA.	12

ARTÍCULO 17°: PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	13

ARTÍCULO 18º: ADJUDICACIÓN.	13

ARTÍCULO 19º: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.	14

ARTÍCULO 20º: LUGAR DE ENTREGA.	14

ARTÍCULO 21º: CONTROL Y RECEPCIÓN DE DURMIENTES.	14

ARTÍCULO 22º: FORMA DE PAGO Y LUGAR DE LA PRESENTACIÓN DE REMITOS Y FACTURAS.	14

ARTÍCULO 23º: AMPLIACION	15

ARTÍCULO 24°: OBLIGACIONES A CARGO DEL PROVEEDOR.	15

ARTÍCULO 25º: SUBCONTRATACIÓN	15

ARTÍCULO 26º: INCUMPLIMIENTO – MULTAS.	16

ARTÍCULO 27°: GARANTÍA DE INDEMNIDAD	16

ARTÍCULO 28º: DOMICILIO – JURISDICCIÓN.	17

ARTÍCULO 29º: NORMATIVA VIGENTE.	17

SECCIÓN 2 – DATOS DEL LLAMADO	18

SECCIÓN 3 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	19

Anexo I: Identificación de Durmientes de Quebracho	19

Anexo II: Durmientes de Quebracho Colorado	19

Anexo III: Durmientes de Quebracho Blanco tratado con CCA	20

Anexo IV: Destino Final	22

SECCIÓN 4 - FORMULARIOS	25

Anexo I: Carta de Presentación	25

Anexo II: DD.JJ. de Habilidad para Contratar	26

Anexo III: DD.JJ. Deudas – Reclamos Administrativos – Juicios con el Estado Nacional	27

Anexo IV: Formulario de Propuesta	28

Anexo V: DD.JJ. de Contenido Nacional en el marco del Régimen de la Ley Nº 27.437	30

Anexo VI: DD.JJ. Ley Nº 26.331	32

Anexo VII: DD.JJ. de Conflicto de Intereses- Decreto N° 202/2017	33

Anexo VIII: DD.JJ. Aceptación y Adhesión al Código de Conducta de BCyL S.A.	37

Anexo IX: Presentación Única	38

Anexo X: Garantía de Indemnidad	39

DATOS DEL LLAMADO

| GERENCIA DE SERVICIOS | BELGRANO CARGAS Y LOGÌSTICA S.A. |
| --- | --- |
| Tipo: | LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL | Nº6 | Ejercicio: 2019 |
| Clase: | DE ETAPA UNICA |
| Solicitudes de Pedido N° | 50- 7898, 50-7881 y 50-7761 |
| Rubro Comercial | TRANSPORTE Y LOGÍSTICA |
| Objeto de la contratación | “Adquisición de durmientes de quebracho para las Líneas General San Martin, General Urquiza y General Belgrano” |
| Para CONSULTA y/o PEDIDOS DE ACLARACIÓN hasta el día 15/03/2019 (inclusive). Para la OBTENCION DEL PLIEGO hasta el día 14/03/2019 (inclusive). |

CIERRE DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

| Lugar/Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| Av. Santa Fe N° 4636 – Piso 3º (1425) CABA – Tel. Rot. (5411) 6091 8000 Int. 8134. | Hasta el 21 de marzo de 2019, 11:00 hs. |

ACTO DE APERTURA

| Lugar/Dirección | Día y Hora |
| --- | --- |
| Av. Santa Fe N° 4636 – Piso 3º (1425) CABA – Tel. Rot. (5411) 6091 8000 Int. 8134. | 21 de marzo de 2019 a las 11:30 hs. |

SECCIÓN 1 – CONDICIONES PARTICULARES

ARTÍCULO 1º: CONTRATANTE.

El contratante se denomina Belgrano Cargas y Logística S.A. (en adelante, BCYL S.A.), con domicilio en Av. Santa Fe 4636, 3º Piso, CP 1425, Tel (011) 6091 8072, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y C.U.I.T Nº 30-71410144-3.

Se deja constancia que la presente cotización se encuentra sujeta por la Ley N° 27.437 de Compre Argentino y Desarrollo de Proveedores, su Decreto Reglamentario 800/18 y Resoluciones Vigentes.

ARTÍCULO 2º: PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.

La presente selección se regirá por el siguiente procedimiento:

| Modalidad | Licitación Pública |
| --- | --- |
| Clasificación | Nacional |
| Nº/Ejercicio | 6/2019 |
| Etapa | Única (Presentación de un Único Sobre) |

ARTÍCULO 3º: OBJETO DE LA LICITACION.

La presente Licitación tiene por objeto la adquisición de durmientes de quebracho para las Líneas General San Martin, General Urquiza y General Belgrano. La contratación en cuestión se regirá por el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas (en adelante PBCP) en forma complementaria al Pliego de Bases y Condiciones Generales para la Contratación y Ejecución de Suministros, Servicios, Locaciones y Concesiones de Uso (en adelante PBCG) de BCyL S.A.

ARTÍCULO 4º: OBTENCIÓN DE LOS PLIEGOS

Los interesados deberán solicitar los Pliegos vía correo electrónico a gfsturla@bcyl.com.ar; sfente@bcyl.com.ar  previa comunicación de Razón Social, nombre y apellido de la persona de contacto y dirección de correo electrónico que se considerará válida para todas las notificaciones relacionadas con la presente licitación hasta el momento de la Apertura de Ofertas.

Importante: En ningún caso se aceptarán ofertas de empresas que hayan obtenido el presente pliego de forma distinta al descripto ut supra.

ARTÍCULO 5°: CONSULTA Y ACLARACIONES DEL PLIEGO.

Los interesados podrán efectuar consultas y pedidos de aclaraciones, mediante nota formal institucional, la cual podrá ser ingresada por Mesa de Entradas o por correo electrónico a la casilla denunciada en el Artículo 4° del presente hasta el día 15 de marzo 2019 (inclusive) en el horario de 10 a 18 hs.

Las aclaraciones a los Pliegos podrán ser emitidas de oficio o en respuesta a consultas de los potenciales oferentes, cuando BCyL S.A. considere su pertinencia, a través de Circulares Aclaratorias y/o Modificatorias.

En todos los casos las Circulares serán comunicadas a todos los que hayan solicitado los Pliegos hasta DOS (2) días hábiles antes de la fecha de Apertura de Ofertas.

ARTÍCULO 6º: MODALIDAD DE LICITACION Y CONTRATACION. ORDEN DE COMPRA. CANTIDADES.

Como resultado del proceso Licitatorio BCyL S.A. adjudicará por renglón completo a aquellos oferentes que resulten ganadores de el/los renglón/es correspondientes, emitiendo las Órdenes de Compra de los bienes a adquirir. Para estar en condiciones de resultar adjudicatarios, los Oferentes deberán superar la etapa de calificación de ofertas, sobre la base de un procedimiento de SOBRE ÚNICO. La admisibilidad de las ofertas resultará de la evaluación, conforme lo establecido en la presente documentación licitatoria.

La contratación comprenderá todas las tareas necesarias para elaborar los durmientes de quebracho nuevos conforme las especificaciones técnicas de esta Licitación incluyendo su entrega en destino final.

ARTÍCULO 7º: LUGAR, PLAZO Y FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS.

Los interesados que hayan obtenido los Pliegos deberán presentar sus ofertas en la SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO de la GERENCIA DE SERVICIOS, sita en Av. Santa Fe 4636 - 3º Piso (1425) CABA, hasta el 21 de marzo de 2019 a las 11:00 horas (Fecha de cierre de presentación de Ofertas).

Las ofertas se deberán presentar en UN (1) SOBRE CERRADO, el que deberá contener en su interior la oferta original completa y dos (2) copias, es decir, la oferta junto con toda la documentación requerida en ORIGINAL, DUPLICADO Y TRIPLICADO.

En caso de que algún oferente no presente la cantidad de ejemplares aquí solicitada, será intimado a que, en un plazo perentorio de VEINTICUATRO (24) horas, dé cumplimiento con lo solicitado en el presente, bajo apercibimiento de desestimación de oferta.

El SOBRE CERRADO llevará como únicas leyendas las siguientes:

Licitación Pública Nacional Nº 6/2019

“Adquisición de durmientes de quebracho para las Líneas General San Martín, General Urquiza y General Belgrano”

IDENTIFICACION DEL OFERENTE

SOBRE ÙNICO

ARTÍCULO 8º: LUGAR, DIA Y HORA DEL ACTO DE APERTURA.

El día  21 de marzo de 2019 a las 11:30 horas se realizará el Acto de Apertura de Ofertas en Av. Santa Fe 4636 - 3º Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

ARTÍCULO 9°: VALIDEZ DE LAS OFERTAS.

Se deberá mantener la validez de la oferta presentada por SESENTA (60) días contados a partir del Acto de Apertura de Ofertas. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial.

ARTÍCULO 10º: DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA. DESESTIMACIÓN.

El SOBRE presentado por el oferente como mínimo deberá contener la documentación detallada a continuación, bajo apercibimiento de tenerse por desestimada la oferta ante la ausencia de cualquiera de dichos documentos:

- El Formulario de Propuesta completo (‘SECCIÓN 4 - Anexo IV’)

- Garantía de Mantenimiento de Oferta (Artículo 14º)

Sólo deberán utilizarse los modelos de formularios que forman parte integrante del presente Pliego, no admitiéndose otro formato. Su incumplimiento, en el caso de tratarse del Formulario de Propuesta Económica, acarreará la desestimación de la oferta.

ARTÍCULO 11°: REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD.

Para que su oferta pueda considerarse admisible, el oferente no deberá incurrir en ninguno de los impedimentos establecidos en la documentación licitatoria; ni encontrarse en situación de litigo con BCyL S.A., el Estado Nacional y/o sus organismos descentralizados y/o Belgrano Cargas y Logística S.A. y/o sus accionistas (Ferrocarriles Argentinos S.E y/o Administración General de Puertos S.E.), y/o Administración de Infraestructuras Ferroviarias  S.E. y/o Sociedad Operadora Ferroviaria S.E.

Además, la Oferta deberá estar firmada de manera de constituirse realmente en una obligación para quienes la hayan formulado y presentado la totalidad de la información y documentación establecida a satisfacción de BCyL S.A.

Es también condición necesaria para alcanzar la admisibilidad, que la oferta se ajuste a las condiciones establecidas en la documentación licitatoria sin presentar desviaciones, condicionamientos o reservas que restrinjan los derechos de BCyL S.A. o las obligaciones del Oferente; o que impidan comparar esa oferta en condiciones de igualdad con otras; o que no permitan asegurar fehacientemente el cumplimiento del alcance de la contratación.

ARTÍCULO 12°: INCOMPATIBILIDADES

Los ex empleados de BCyL S.A. que se hayan desvinculado hasta un año antes de la publicación de la presente no podrán participar del proceso licitatorio por sí, o como personal del oferente/contratista.

ARTÍCULO 13°: FORMA DE COTIZACIÓN REQUERIDA

Los precios que se coticen deberán estar expresados en PESOS únicamente y no deberán incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Los oferentes deberán cotizar por LA TOTALIDAD DEL RENGLÓN; pudiendo cotizar UNO, ALGUNO O LA TOTALIDAD DE LOS RENGLONES. No serán consideradas alternativas ni variantes que se aparten del objeto de la presente contratación y sus correspondientes Especificaciones Técnicas.

El Formulario de Propuesta contenido en la ‘SECCIÓN 4 – Anexo IV’ debe presentarse COMPLETO. No se admitirán presentaciones en las que se guarde otra forma distinta a la referida.

Se considerará que todos los valores cotizados incluyen la totalidad de las cargas sociales, previsionales y tributarias (excepto IVA) y de los costos y gastos directos e indirectos (incluidos elaboración, tratamiento, acopio, traslados, transportes si correspondiere, seguros, utilidades, etc.), resultando inoponibles a BCyL S.A cualquier tipo de reclamo posterior por adicionales basados en éstos u otros conceptos similares o asimilables.

ARTÍCULO 14º: GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.

En atención a los montos y plazos involucrados, a los fines de la presente licitación, BCyL S.A solicitará una Garantía de Mantenimiento de Oferta por un monto equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta sin IVA incluido.

ARTÍCULO 15°: REQUISITOS FORMALES PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

15.1. Los oferentes deberán constituir domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y denunciar dirección de correo electrónico (e-mail) a efectos de esta presentación, a través de la cual serán válidas todas las comunicaciones y notificaciones vinculadas al procedimiento licitatorio. Las ofertas serán redactadas en idioma nacional y se presentarán debidamente firmadas (con firma en original, sin excepción alguna) y selladas en todas sus hojas por el Representante Legal de los oferentes.

15.2. Cada propuesta indefectiblemente deberá estar acompañada por la documentación e información que a continuación se detalla:

- Documentación que acredita la Capacidad Legal del Oferente

  - Personería

    - Personas físicas:

      - Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio real y constituido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estado civil y número de documento de identidad. Para el caso de presentarse un apoderado deberá acompañar copia del poder con facultades suficientes para obligar al Oferente, el cual deberá estar debidamente certificado por escribano público o autoridad competente.

      - Fotocopia certificada del Documento Nacional de Identidad (DNI), en donde consten los datos de la persona y el último domicilio registrado.

    - Personas Jurídicas:

      - Denominación o Razón Social.

      - Domicilio Legal y Constituido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

      - Contratos Constitutivos, Estatutos y modificatorias, en su caso debidamente certificados por escribano público o autoridad competente.

      - Designación de Representante Legal y/o Apoderado con facultades suficientes para obligar al Oferente. Esta capacidad de representación o poder deberá resultar de los contratos sociales y/o estatutos y/o poderes y/o instrumentos adjuntos debidamente certificados por escribano público o autoridad competente

      - Nómina de los actuales integrantes de sus órganos de dirección, administración y fiscalización, y vencimiento de sus mandatos.

    - Personas jurídicas en formación:

      - Fecha y objeto del contrato constitutivo debidamente certificado por escribano público o autoridad competente.

      - Número de expediente y fecha de la constancia de iniciación del trámite de inscripción en el registro correspondiente.

    - Agrupación de Colaboración y Uniones Transitorias:

      - Identificación de las personas físicas o jurídicas que las integran y sus porcentajes de participación. En caso de tratarse de personas físicas deberán acreditar su identidad de conformidad a lo establecido en el punto a.i.2; y en el caso de personas jurídicas de conformidad a lo establecido en el punto a.ii.3.

      - Nómina de los actuales integrantes de los órganos de dirección, administración y fiscalización, y vencimiento de sus mandatos, de cada una de las personas jurídicas que han asumido el compromiso de conformar la UT, en caso de corresponder.

      - Fecha del compromiso de constitución y su objeto debidamente certificado y legalizado por escribano público o autoridad competente.

      - Declaración de solidaridad de sus integrantes por todas las obligaciones emergentes de la presentación de la oferta, de la adjudicación y de la ejecución del contrato.

      - Domicilio Legal y Constituido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

  - Número de Clave Única de Identificación Tributaria. (C.U.I.T.)

  - Constancia del correo electrónico mediante el cual se le han enviado los Pliegos.

  - Garantía de Mantenimiento de Oferta en formato original, conforme Artículo 14° del presente Pliego. En caso de constituirla mediante un Seguro de Caución, el representante de la Compañía de Seguros que suscriba la póliza debe tener facultades suficientes, lo cual deberá ser certificado por Escribano Público (con intervención del Colegio de Escribanos en caso de jurisdicciones diferentes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

  - Declaración Jurada, identificada en la ‘SECCIÓN 4 – Anexo I’, en la que deberá señalarse que conoce y presta conformidad al contenido del PBCP y del PBCG que rigen la presente licitación, así como que renuncia a recurrir a la vía judicial en caso de descalificación, no calificación, desestimación de la propuesta o cualquier otra resolución que adopte el contratante. También acepta expresamente que la única vía recursiva es la prevista en el presente pliego.

  - En todos los casos los oferentes deberán acompañar una declaración jurada donde conste que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con el Estado Nacional y/o sus entidades descentralizadas y/o Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E. y/o Sociedad Operadora Ferroviaria S.E. y/o Belgrano Cargas y Logística S.A. y/o sus accionistas (Ferrocarriles Argentinos S.E. (F.A.S.E.) y/o Administración General de Puertos S.E.), de conformidad con la contenida en la ‘SECCIÓN 4 – Anexo II’ que forma parte integrante del presente pliego.

  - Deberán denunciar con carácter de declaración jurada, conforme con la contenida en la ‘SECCIÓN 4 – Anexo III’ que forma parte integrante del presente Pliego, si mantienen o no juicios con el Estado Nacional y/o sus entidades descentralizadas y/o Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E. y/o Sociedad Operadora Ferroviaria S.E. y/o Belgrano Cargas y Logística S.A. y/o sus accionistas (Ferrocarriles Argentinos S.E. (FA.S.E.) y Administración General de Puertos S.E.), individualizando en su caso: carátula, número de expediente, monto reclamado, fuero, juzgado, secretaría y entidad demandada.

  - Régimen de Compre Argentino y Desarrollo de Proveedores establecido por la Ley N° 27.437, su Decreto Reglamentario N° 800/18 y la Resolución SI N° 91/18

    - ORIGEN DEL BIEN: Declaración Jurada de acuerdo al modelo que obra en la ‘Sección 4 - Anexo V’ del presente pliego y que forma parte de él.

    - TAMAÑO DEL OFERENTE: En caso de declarar ser MiPyME, adjuntar el Certificado del Registro PyME que se obtiene ingresando al sitio de AFIP con CUIT y Clave Fiscal.

  - Los oferentes deberán completar y presentar el formulario de Declaración Jurada de Intereses – Decreto Nº 202/2017 que obra en la ‘SECCIÓN 4 - Anexo VII’ del presente pliego y que forma parte de él.

  - Los oferentes deberán completar y presentar el formulario de Declaración Jurada de Aceptación y Adhesión a Código de Conducta de BCyl que obra en la ‘SECCIÓN 4 - Anexo VIII’ del presente pliego y que forma parte de él.

- Documentación que acredita la Capacidad Técnica del Oferente.

      - El oferente deberá poseer un aserradero de durmientes de quebracho cuyo proceso de elaboración y tratamiento cumpla con los requisitos establecidos en el presente pliego. El oferente  deberá acompañar su oferta técnica con todo tipo de documentación probatoria e imágenes a los efectos de evidenciar su capacidad técnica.

      - Declaración Jurada - Ley N 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (‘SECCIÓN 4 - Anexo VI’)

      - El oferente deberá poseer una planta de tratamiento para preservar Durmientes de Quebracho Blanco, para lo cual deberá acompañar su oferta técnica con todo tipo de documentación e imágenes a los efectos de evidenciar su capacidad técnica.

      - El oferente deberá acreditar una capacidad instalada de elaboración de la cual resulte que se encuentra en condiciones de cumplimentar en tiempo y forma con las entregas comprometidas en su oferta y aquellas que hubiese comprometido previamente.

      - El oferente deberá presentar un listado de instalaciones y/o venta de materiales similares, realizadas en los últimos DOS (2) años, tanto en el sector público como en el privado. Cabe destacar que las cantidades de instalaciones y/o ventas expuestas en el listado solicitado, deberán ser consistentes con la ‘SECCIÓN 4 - Anexo IV: Formulario de Propuesta’. Dicho listado deberá incluir: Denominación y domicilio de la empresa donde se realizó la entrega de los productos, nombre, apellido y cargo de las personas que puedan ser consultados y fecha de realización.

      - El oferente deberá presentar el Plan de Higiene y Seguridad firmado por profesional el área.

13.2. Los requisitos podrán ser alcanzados por complementariedad entre aquellos que se presenten en UT o Agrupaciones, donde los socios responderán solidariamente por la asociación que formula la oferta, en la medida que cada socio que contribuye a alcanzar esos requisitos tenga una participación mínima del TREINTA POR CIENTO (30%).

13.3. Cuando la oferta tuviera defectos de forma, el oferente será intimado por la SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO a subsanarlos dentro del término de TRES (3) días hábiles o el plazo que la Comisión Evaluadora considere conveniente. Si no lo hiciere, la oferta será desestimada, sin más trámite.

ARTÍCULO 16º: PRESENTACIÓN ÚNICA.

La documentación contemplada en el ‘Artículo 15º Punto 2, inciso A, apartado a) Personería’ se acompaña por única vez en oportunidad de la primera presentación de ofertas que hayan efectuado los interesados. En sucesivas presentaciones, sólo deberán presentar una Declaración Jurada, conforme al modelo que obra en la ‘SECCIÓN 4 – Anexo IX’ del presente Pliego, en donde indiquen la licitación en la cual se ha entregado dicha documentación y que la misma se encuentra plenamente válida y actualizada a la fecha. En su caso, deberán proporcionar la actualización de los datos que hubieren variado desde su última presentación, de la misma forma prevista para la presentación original.

La presencia de inconsistencias en los datos proporcionados será causal de desestimación de la oferta.

ARTÍCULO 17°: PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

17.1. En la fecha establecida en el llamado se procederá a la apertura de las ofertas.

17.2. Durante los DOS (2) días hábiles siguientes se otorgará vista a los proponentes cuyas ofertas hayan sido abiertas, quienes podrán observar cualquiera de las restantes. Las observaciones se fundamentarán en forma clara y precisa y serán presentadas ante la Mesa de Entradas de BCyL S.A.

17.3. Cumplido el plazo del párrafo anterior la COMISION EVALUADORA se abocará al análisis de las ofertas, con el objetivo de determinar si las mismas cumplimentan los requisitos de la licitación y demuestran estar en condiciones de cumplimentar la provisión objeto del llamado en tiempo y forma, de manera de poder concluir que dichas ofertas resultan ADMISIBLES.

17.4. A efectos de determinar la admisibilidad de las ofertas, la COMISIÓN EVALUADORA podrá considerar el grado de cumplimiento exhibido por el Oferente, llegando incluso a considerar inadmisible la oferta de aquellos oferentes que hubieren recaído en incumplimientos vinculados a obligaciones contraídas con BCyL S.A.

17.5. En ese proceso de evaluación, la COMISION EVALUADORA podrá requerir todas las aclaraciones, ratificaciones y rectificaciones que considera necesarias para determinar la admisibilidad. Asimismo, podrá realizar comprobaciones, ensayos, requerir estudios o análisis complementarios, solicitar referencias. Los gastos en todos los casos correrán por cuenta del Oferente.

17.6. BCyL S.A. se reserva el derecho de realizar visitas a las plantas/almacenes/aserraderos de los oferentes durante el proceso de evaluación.

17.7. Los Oferentes deberán dar cumplimiento al pedido de informes complementarios de la COMISIÒN EVALUADORA dentro del plazo de TRES (3) días hábiles o el plazo que ésta considere oportuno, y si no se cumpliera en término con dicho pedido, se tendrá por retirada la propuesta con pérdida de la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

17.8. No se requerirá o aceptará aclaración o información complementaria por parte de un Oferente que implique una alteración de la igualdad en la evaluación de las ofertas, o que represente una ventaja para quien formula la aclaración o complementación de la información dado el tiempo transcurrido con posterioridad a la fecha de apertura, el conocimiento adquirido de las demás ofertas o cualquier otra condición.

17.9. La COMISION EVALUADORA emitirá el Dictamen de Evaluación, el cual no será vinculante y proporcionará criterios suficientes para la toma de decisión de la  adjudicación.

ARTÍCULO 18º: ADJUDICACIÓN.

18.1. La provisión de durmientes al destino final será adjudicada a la/s Oferta/s que cumpliendo con todos los requerimientos técnicos y formales resulte ser la cotización más conveniente a sólo criterio de BCyL S.A.

18.2. El resultado de la adjudicación será notificada fehacientemente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes, quienes podrán impugnar el acto de adjudicación dentro del plazo de TRES (3) días hábiles de notificados.

18.3. Estas impugnaciones deberán presentarse por escrito en la MESA DE ENTRADA de BCyL S.A. y deberá adjuntar una Garantía de Impugnación equivalente al UNO POR CIENTO (1%) del monto de la oferta en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato y serán resueltas en el plazo de CINCO (5) días hábiles.  La garantía de impugnación podrá ser ejecutada al primer requerimiento de BCyL S.A. de no proceder la impugnación.

18.4. BCyL S.A. podrá dejar sin efecto el procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento de la orden de compra, sin lugar a indemnización alguna a favor de los interesados u oferentes.

ARTÍCULO 19º: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

El Adjudicatario deberá constituir una Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total adjudicado, sin IVA incluido.

ARTÍCULO 20º: LUGAR DE ENTREGA.

Los lugares para las entregas de los durmientes serán los establecidos conforme a la “SECCIÓN 2 - Anexo IV: Destino Final” a partir de la emisión de la correspondiente Orden de Compra.

ARTÍCULO 21º: CONTROL Y RECEPCIÓN DE DURMIENTES.

Cuando los durmientes de quebracho hayan sido elaborados y ya se encuentren en condiciones de ser despachados y entregados, el adjudicatario deberá informar a BCyL dentro de las SETENTA Y DOS (72) hs para que el Inspector de BCyL realice in situ el control de calidad e identifique con la marca de un cuño aquellos durmientes aptos para ser transportados.

Aquellos durmientes que efectivamente hayan aprobado el control de calidad serán trasladados hasta el destino final donde personal de BCyL prestará conformidad en el Remito.

Es responsabilidad del adjudicatario gestionar ante las autoridades toda la documentación comercial,  de tránsito, ambiental y de toda índole que deba acompañar la carga. En caso que transcurra el plazo de 1 semana desde el control de calidad sin que se haya dispuesto el transporte al destino final, el adjudicatario informará por medio fehaciente a BCyL tal circunstancia dentro de las VEINTICUATRO (24) horas.

ARTÍCULO 22º: FORMA DE PAGO Y LUGAR DE LA PRESENTACIÓN DE REMITOS Y FACTURAS.

22.1. El Adjudicatario tendrá derecho al pago de un ANTICIPO equivalente al QUINCE POR CIENTO (15%)  del valor total de la Orden de Compra.

22.2.  El Adjudicatario podrá facturar el ANTICIPO una vez notificada y suscripta la ORDEN DE COMPRA. La factura deberá estar acompañada con una póliza de Seguro de Caución de Anticipo Financiero, a satisfacción del Comitente por el monto del anticipo debiendo constituirse el fiador en liso, llano y principal pagador, con expresa renuncia a los beneficios de exclusión y división.

22.3. Las facturas correspondientes al ANTICIPO serán canceladas por BCyL S.A. dentro del plazo de QUINCE (15) días de presentada la misma acompañada por la documentación pertinente completa.

22.4. Las facturas correspondientes al SALDO serán canceladas dentro del plazo de TREINTA (30) días a partir de la fecha en que el proveedor haya realizado la entrega de los materiales de acuerdo al cronograma descripto y el comprador emita la conformidad de la entrega respectiva. El proveedor deberá deducir en cada factura el porcentaje del anticipo financiero previsto en el numeral 22.1.

22.5. Las facturas deberán ser presentadas oportunamente en Mesa de Entrada sita en Avenida Santa Fe Nº 4636 - 2º Piso (1425) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o, en caso de tratarse de facturas electrónicas deberán enviarse vía correo electrónico a cuentasapagar@bcyl.com.ar.

ARTÍCULO 23º: AMPLIACION

BCYL se reserva el derecho de ampliar hasta un TREINTA POR CIENTO (30%) las Ordenes de Compras emitidas a aquellos oferentes que hayan cumplido en debido tiempo y forma con sus obligaciones y siempre y cuando se mantengan los mismos precios y condiciones comerciales de la presente Licitación.

ARTÍCULO 24°: OBLIGACIONES A CARGO DEL PROVEEDOR.

24.1. El proveedor está obligado a proveer en tiempo y forma los materiales y servicios asociados objeto de la presente contratación.

24.2. Entre otras obligaciones, el proveedor está obligado a almacenar, mantener, conservar y custodiar los durmientes, siguiendo las recomendaciones y normativas del caso, hasta la recepción de los mismos por parte de BCyL S.A.  Correrán también por cuenta del proveedor todos los ensayos, comprobaciones y mediciones que BCyL S.A. determine a los efectos de verificar el ajuste a las especificaciones del material recibido.

24.3 El proveedor deberá permitir el ingreso de Inspectores de Control de Calidad designados por BCyL S.A. en los lugares de almacenamiento o fabricación de los durmientes para proceder a la fiscalización y verificación de la calidad de los materiales y tareas realizadas.

24.4 Si la inspección no hubiera formulado, en su oportunidad, observaciones por materiales o bienes defectuosos, no estará implícita la aceptación de los mismos, y la inspección podrá ordenar las correcciones o reemplazos que correspondan, en el momento de evidenciarse las deficiencias, siendo también a cargo del proveedor el costo de esas medidas. Una vez alcanzada la aceptación de CONTROL DE CALIDAD se procederá a la entrega por parte del proveedor de los durmientes según Especificaciones Técnicas.

ARTÍCULO 25º: SUBCONTRATACIÓN

El proveedor podrá encomendar a un tercero, en adelante denominado SUBCONTRATISTA, hasta un TREINTA POR CIENTO (30%) de sus obligaciones, de manera transitoria o permanente, siempre y cuando sea informado a BCyL S.A. al momento de presentar su Oferta, conjuntamente con toda la documentación del Subcontratista donde se acrediten los requisitos solicitados a los Oferentes. En base a dicha documentación, BCyL S.A. se reserva el derecho de aceptar o rechazar dicha subcontratación.

El proveedor es el principal obligado ante BCyL S.A. respecto de la ejecución global del contrato y el responsable de ejercer el debido control sobre los subcontratistas. Esta responsabilidad no podrá ser delegada en terceros.

El proveedor será el responsable de controlar y hacerle cumplir al Subcontratista todas las obligaciones y deberes que por la presente se ha obligado al proveedor, así como de todas las obligaciones emanadas del derecho del trabajo y los organismos de seguridad social conforme artículo 30º, Ley 20.744 y sus modificatorias. Cualquier incumplimiento, daño y perjuicio que se hubiere originado por acción u omisión - ya sea con dolo o culpa - por parte del Subcontratista hacia BCyL S.A., será considerado al proveedor como responsable del mismo sin perjuicio del derecho que a éste le asista frente al Subcontratista.

ARTÍCULO 26º: INCUMPLIMIENTO – MULTAS.

26.1 El incumplimiento por parte del adjudicatario de cualquiera de las obligaciones contenidas en los PBCP y PBCG, los Anexos que los integran y/o la Orden de Compra en relación a esta Licitación Pública, dará derecho a BCyL S.A. a rescindirla de pleno derecho sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna, siendo suficiente al efecto, la comunicación por medio de la cual BCyL S.A. notifique fehacientemente su voluntad de resolverla.

26.2 En consecuencia BCyL S.A. procederá en caso de ser necesario a la correspondiente ejecución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

26.3 Sin perjuicio de lo establecido en el numeral precedente, frente al incumplimiento del proveedor a cualquiera de las obligaciones derivadas de este Pliego y de cualquiera de los documentos contractuales BCyL S.A. podrá optar por requerir su cumplimiento. En ese caso, BCyL S.A. queda facultado para imponer al proveedor una multa diaria equivalente al CERO COMA DIEZ POR CIENTO (0,10%) del precio total de la contratación, desde producida la notificación fehaciente hasta que se acredite el efectivo cumplimiento de las obligaciones emergentes del presente.

26.4 En ese último supuesto, BCyL S.A. constituirá en mora al proveedor a través de un medio fehaciente a fin de que en el plazo de VEINTICUATRO (24) horas de cumplimiento a sus obligaciones. Las multas deberán abonarse de la misma forma establecida en el presente Pliego, o en la forma que BCyL S.A. expresamente lo indique.

ARTÍCULO 27°: GARANTÍA DE INDEMNIDAD

Junto con su oferta, el Oferente deberá presentar una Garantía de Indemnidad conforme el modelo obrante en la Sección 4- Anexo VI, la que deberá estar firmada por el Presidente o Representante Legal. En dicha Garantía de Indemnidad el Oferente deberá asumir su total responsabilidad, comprometiéndose a mantener indemne a BCyL S.A., sus representantes, Directores y empleados de cualquier reclamo, demanda, daño, pérdida, gasto, acción, juicio u otros procedimientos ejercitados por terceras partes que surjan o resulten, o que fueran atribuibles a cualquier acto u omisión de cualquier naturaleza por parte del Proveedor, en relación al objeto de la presente. Tal garantía de indemnidad comprende, pero no se limita, a cualquier reclamo judicial y/o extrajudicial relacionado con la prestación del servicio, así como también cualquier reclamo judicial y/o extrajudicial de índole laboral que eventualmente realizara personal del proveedor, contra BCyL S.A. Dicha indemnidad se aplicará a todos los reclamos que resulten aún después de que el Proveedor haya finalizado con la prestación del servicio.

ARTÍCULO 28º: DOMICILIO – JURISDICCIÓN.

El Adjudicatario deberá constituir domicilio legal dentro del radio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo y para toda divergencia relacionada con la presente licitación, las partes se someterán voluntariamente a la jurisdicción de los TRIBUNALES ORDINARIOS con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con renuncia expresa de cualquier otro fuero o jurisdicción que les pudiere corresponder.

ARTÍCULO 29º: NORMATIVA VIGENTE.

Todos los documentos que integran la presente Licitación serán considerados como recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias entre los referidos documentos, regirá el siguiente orden de prelación:

- La Orden de Compra emitida por BCYL S.A.

- El presente PBCP y Circulares aclaratorias /modificatorias emitidas por BCYL S.A.

- El PBCG de BCYL S.A.

- La oferta presentada por el oferente adjudicado por BCYL S.A.

- El Código Civil y Comercial de la Nación.

SECCIÓN 2 – DATOS DEL LLAMADO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 6/2019

“Provisión de durmientes de quebracho para las Líneas General San Martín, General Urquiza y General Belgrano”

Tipo de Licitación: DE ETAPA ÚNICA

Cronograma del llamado a Licitación

21 y 22 de febrero de 2019 Publicidad del llamado a Licitación mediante publicación en el Boletín Oficial de la Nación

A partir del 21 de febrero de 2019 Publicidad del llamado a Licitación en la página web de la Oficina Nacional de Contrataciones

A partir del 21 de febrero de 2019 Publicidad del llamado a Licitación en la página web de BCyL S.A.

21 de marzo de 2019 – 11:00 hs. Cierre de presentación de Ofertas

Fecha y Lugar de Apertura

21 de marzo de 2019 – 11:30hs.

Av. Santa Fe N° 4636 – Piso 3° (1425) CABA – (54-11) 6091-8000

Garantía de Cumplimiento del Contrato

DIEZ POR CIENTO (10%) del Monto total de la Orden de Compra sin IVA incluido.

SECCIÓN 3 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Anexo I: Identificación de Durmientes de Quebracho

| Durmiente de Quebracho | Q |
| --- | --- |
| Color | Tipo | Tamaño | Entalle |  |
| Colorado | Común | 0,12 x 0,24 x 2,00 metros | Con entalle de 1:40 | 20.000 |
| Colorado | Común | 0,12 x 0,24 x 2,50 metros | Sin entalle | 8.000 |
| Blanco Tratado | Común | 0,12 x 0,24 x 2,50 metros | Sin entalle | 6.000 |
| Colorado | Común | 0,12 x 0,24 x 2,70 metros | Con entalle de 1:40 | 11.520 |
| Blanco Tratado | Común | 0,12 x 0,24 x 2,70 metros | Con entalle de 1:40 | 7.360 |
| Colorado | Especial p/cambio Cepillada cara superior | 0,12 x 0,24 x 3,00 metros | Sin entalle | 304 |
| Colorado | Especial p/cambio Cepillada cara superior | 0,12 x 0,24 x 3,25 metros | Sin entalle | 80 |
| Colorado | Especial p/cambio Cepillada cara superior | 0,12 x 0,24 x 3,50 metros | Sin entalle | 128 |
| Colorado | Especial p/cambios y cruces según Especificación FA 7025/82 | 0,12 x 0,24 x 3,75 metros | Sin entalle | 64 |
| Colorado | Especial p/cambios y cruces según Especificación FA 7025/82 | 0,12 x 0,24 x 4,00 metros | Sin entalle | 48 |
| Colorado | Especial p/cambios y cruces según Especificación FA 7025/82 | 0,12 x 0,24 x 4,25 metros | Sin entalle | 80 |
| Colorado | Especial p/cambios y cruces según Especificación FA 7025/82 | 0,12 x 0,24 x 4,50 metros | Sin entalle | 64 |
| Colorado | Especial p/cambio y cruces según Especificación FA 7025/82 | 0,12 x 0,24 x 4,75 metros | Sin entalle | 80 |
| Colorado | Especial p/cambio y cruces según Especificación FA 7025/82 | 0,12 x 0,24 x 5,00 metros | Sin entalle | 64 |
| Colorado | Especial p/puentes | 0,20 x 0,24 x 2,70 metros | Sin entalle | 80 |
| TOTAL | 53.872 |

Anexo II: Durmientes de Quebracho Colorado

Condiciones mínimas Norma IRAM FA L 95/57 y FA 7025.

Consideraciones generales, para la clasificación (recepción) de durmientes de Quebracho Colorado; criterios a tener en cuenta sobre, las condiciones mínimas establecidas en las normas de aplicación FA 7025, e IRAM FA L 95/57:

Dimensiones según FA. 7 025:

|  | Durmientes comunes | Durmientes para ADV | Durmientes para puentes |
| --- | --- | --- | --- |
| Espesor | 12 cm +/- 1 cm | 12 cm +/- 1 cm | 20 cm +/- 0,5 cm |
| Ancho | 24 cm +/- 2 cm | 24 cm +/- 2 cm | 24 cm +/- 0,5 cm |
| Largo | 2,0 m +/- 0,10 m 2,5 m +/- 0,10 m 2,70 m +/- 0,10 m | lo solicitado +/- 0,10 m | 2,7 m +/- 0,05 m |

Requisitos Especiales según IRAM FA L 95/57

E-1 Lacra Tánica: De acuerdo a lo expresado en la norma.

E-2 Rajaduras: Sobre este ítem, cuando se trate de madera sazonada se puede utilizar durmientes que presenten una rajadura de 20 cm; mientras que para durmientes de madera nueva es conveniente admitir como máximo 10 cm.

E-3 Atabacado: De acuerdo a lo expresado en la norma.

E-4 Agujeros: De acuerdo a lo expresado en la norma.

E-5 Taladrado: De acuerdo a lo expresado en la norma.

E-6 Aventado: Sobre este ítem se considera, que puede admitirse cuando las grietas producidas por el mismo no denoten un ancho superior a 5mm (siempre que no comprometan la zona de apoyo del riel).

E-7 Acañonado: De acuerdo a lo expresado en la norma.

E-8 Abarquillado: De acuerdo a lo expresado en la norma.

E-9 Combado: De acuerdo a lo expresado en la norma.

E-10 Revirado: De acuerdo a lo expresado en la norma.

E-11 Acebolladura: De acuerdo a lo expresado en la norma.

E-12 Grietas Medulares: De acuerdo a lo expresado en la norma.

E-13 Albura (sámago): Sobre este ítem, se considera puede admitirse, siempre que el duramen en la zona de apoyo de riel no sea menor a 16 cm, y en las otras zonas no menor de 12 cm; siempre que el espesor de la albura no sea mayor a 4 cm en el costado de durmiente

E-14 Encorvado: De acuerdo a lo expresado en la norma.

Anexo III: Durmientes de Quebracho Blanco tratado con CCA

Condiciones mínimas Norma IRAM FA L 95/56 y FA 7025.

Consideraciones generales, para la clasificación (recepción) de durmientes de Quebracho Blanco preservados con CCA; criterios a tener en cuenta sobre, las condiciones mínimas establecidas en las normas de aplicación FA 7 025, IRAM FA L 95/56 e IRAM 9564

Dimensiones según FA. 7 025:

|  | Durmientes comunes |
| --- | --- |
| Espesor | 12 cm +/- 1 cm |
| Ancho | 24 cm +/- 2 cm |
| Largo | 2,50 m +/- 0,10 m 2,70 m +/- 0,10 m |

En las entregas de durmientes se admitirá hasta un 20% de la partida con espesores entre 11 cm y 12 cm y anchos entre 22 cm y 24 cm según su escuadría.

Requisitos Especiales según IRAM FA L 95/56

E-1 Rajaduras: Sobre este ítem, cuando se trate de madera sazonada se puede utilizar durmientes que presenten una rajadura de 20 cm; mientras que para durmientes de madera nueva es conveniente admitir como máximo 15 cm y no deberán ser provenientes de una acebolladura.

E-2 Atabacado: De acuerdo a lo expresado en la norma.

E-3 Agujeros: De acuerdo a lo expresado en la norma.

E-4 Taladrado: De acuerdo a lo expresado en la norma.

E-5 Aventado: Sobre este ítem se considera, que puede admitirse cuando las grietas producidas por el mismo no denoten un ancho superior a 5mm (siempre que no comprometan la zona de apoyo del riel).

E-6 Acañonado: De acuerdo a lo expresado en la norma.

E-7 Abarquillado: De acuerdo a lo expresado en la norma.

E-8 Combado: De acuerdo a lo expresado en la norma.

E-9 Revirado: De acuerdo a lo expresado en la norma.

E-10 Acebolladura: De acuerdo a lo expresado en la norma.

E-11 Grietas Medulares: De acuerdo a lo expresado en la norma.

E-12 Encorvado. De acuerdo a lo expresado en la norma.

Plano Entalle

Anexo IV: Destino Final

| RENGLON | MATERIAL | Q | DESTINO/ BASE OPERATIVA | PRIMER BIMESTRE | SEGUNDO BIMESTRE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1° | DURMIENTES Q° C° 0,12 X 0,24 X 2,00 SIN ENTALLE | 20000 | R.S. PEÑA | 1000 |  |
|  |  |  | J.B.MOLINA | 400 |  |
|  |  |  | VILLA LIA | 800 |  |
|  |  |  | TOSTADO | 1000 |  |
|  |  |  | SANTA FE | 1000 |  |
|  |  |  | SORRENTO | 800 |  |
|  |  |  | TOTORAS | 400 |  |
|  |  |  | CAÑADA ROSQUIN | 800 |  |
|  |  |  | SAN FRANCISCO | 800 |  |
|  |  |  | SAN PEDRO GUASAYAN | 400 |  |
|  |  |  | LAMADRID | 400 |  |
|  |  |  | RIO COLORADO | 400 |  |
|  |  |  | TAFI VIEJO | 400 |  |
|  |  |  | TAPIA | 400 |  |
|  |  |  | RUIZ DE LOS LLANOS | 400 |  |
|  |  |  | ROSARIO DE LA FRONTERA | 400 |  |
|  |  |  | METÁN | 400 |  |
|  |  |  | J. V. GONZÁLEZ | 400 |  |
|  |  |  | EL QUEBRACHAL | 400 |  |
|  |  |  | TUCUMÁN | 400 |  |
|  |  |  | RECREO | 400 |  |
|  |  |  | LUCIO V. MANSILLA | 400 |  |
|  |  |  | DEAN FUNES | 400 |  |
|  |  |  | CRUZ DEL EJE | 400 |  |
|  |  |  | SERREZUELA | 300 |  |
|  |  |  | CHEPES | 300 |  |
|  |  |  | PIE DE PALO | 300 |  |
|  |  |  | MENDOZA | 400 |  |
|  |  |  | JESÚS MARÍA | 400 |  |
|  |  |  | CÓRDOBA | 400 |  |
|  |  |  | RÍO PRIMERO | 400 |  |
|  |  |  | TRÁNSITO | 400 |  |
|  |  |  | DEVOTO | 400 |  |
|  |  |  | LEDESMA | 300 |  |
|  |  |  | SAN PEDRO DE JUJUY | 300 |  |
|  |  |  | PERICO | 300 |  |
|  |  |  | GÜEMES | 400 |  |
|  |  |  | PALOMITAS | 400 |  |
|  |  |  | RIO PIEDRAS | 400 |  |
|  |  |  | SALTA | 400 |  |
|  |  |  | CAMPO QUIJANO | 400 |  |
|  |  |  | GOBERNADOR SOLA | 400 |  |
|  |  |  | DIEGO DE ALMAGRO | 400 |  |
| 2° | Durmiente QºBº tratado con CCA 0,24*0,12*2,50 | 6000 | Zarate | 350 |  |
|  |  |  | Carbo |  | 350 |
|  |  |  | Pareda | 350 | 350 |
|  |  |  | Urdinarrain | 350 |  |
|  |  |  | Basavilbaso |  | 350 |
|  |  |  | Urquiza |  | 350 |
|  |  |  | Dominguez | 400 |  |
|  |  |  | Clara |  | 350 |
|  |  |  | San Salvador | 350 |  |
|  |  |  | General Campos | 350 |  |
|  |  |  | Concordia | 350 |  |
|  |  |  | Federacion |  | 350 |
|  |  |  | Monte Caseros | 350 | 350 |
|  |  |  | Curuzu Cuatia |  | 700 |
| 3° | Durmiente QºCº 0,24*0,12*2,50 | 8000 | Zarate |  | 300 |
|  |  |  | Carbo | 350 | 350 |
|  |  |  | Pareda | 1050 |  |
|  |  |  | Urdinarrain | 350 | 350 |
|  |  |  | Basavilbaso | 350 | 350 |
|  |  |  | Urquiza | 350 | 350 |
|  |  |  | Dominguez | 700 |  |
|  |  |  | Clara | 700 |  |
|  |  |  | San Salvador |  | 350 |
|  |  |  | General Campos | 350 |  |
|  |  |  | Concordia |  | 350 |
|  |  |  | Federacion | 350 | 350 |
|  |  |  | Monte Caseros | 350 |  |
|  |  |  | Curuzu Cuatia | 350 |  |
| 4° | Dº ESP Q°C° P/CAMB 0,12X0,24X3,00 | 304 | Santa Teresa | 76 |  |
|  |  |  | Junín | 76 |  |
|  |  |  | Justo Daract | 76 |  |
|  |  |  | Palmira | 76 |  |
|  | Dº ESP Q°C° P/CAMB 0,12X0,24X3,25 | 80 | Santa Teresa | 20 |  |
|  |  |  | Junín | 20 |  |
|  |  |  | Justo Daract | 20 |  |
|  |  |  | Palmira | 20 |  |
|  | Dº ESP Q°C° P/CAMB 0,12X0,24X3,50 | 128 | Santa Teresa | 32 |  |
|  |  |  | Junín | 32 |  |
|  |  |  | Justo Daract | 32 |  |
|  |  |  | Palmira | 32 |  |
|  | Dº ESP QºCº P/CAMB 0,12X0,24X3,75 | 64 | Santa Teresa | 16 |  |
|  |  |  | Junín | 16 |  |
|  |  |  | Justo Daract | 16 |  |
|  |  |  | Palmira | 16 |  |
|  | Dº ESP QºCº P/CAMB 0,12X0,24X4,00 | 48 | Santa Teresa | 12 |  |
|  |  |  | Junín | 12 |  |
|  |  |  | Justo Daract | 12 |  |
|  |  |  | Palmira | 12 |  |
|  | Dº ESP QºCº P/CAMB 0,12X0,24X4,25 | 80 | Santa Teresa | 20 |  |
|  |  |  | Junín | 20 |  |
|  |  |  | Justo Daract | 20 |  |
|  |  |  | Palmira | 20 |  |
|  | Dº ESP QºCº P/CAMB 0,12X0,24X4,50 | 64 | Santa Teresa | 16 |  |
|  |  |  | Junín | 16 |  |
|  |  |  | Justo Daract | 16 |  |
|  |  |  | Palmira | 16 |  |
|  | Dº ESP QºCº P/CAMB 0,12X0,24X4,75 | 80 | Santa Teresa | 20 |  |
|  |  |  | Junín | 20 |  |
|  |  |  | Justo Daract | 20 |  |
|  |  |  | Palmira | 20 |  |
|  | Dº QºCº 0,12 X 0,24 X 5,00 P/CAMB | 64 | Santa Teresa | 16 |  |
|  |  |  | Junín | 16 |  |
|  |  |  | Justo Daract | 16 |  |
|  |  |  | Palmira | 16 |  |
|  | Dº Qº Cº 0,20X0,24X2,70 P/PUENTES | 80 | Santa Teresa | 20 |  |
|  |  |  | Junín | 20 |  |
|  |  |  | Justo Daract | 20 |  |
|  |  |  | Palmira | 20 |  |
|  | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE |
| 5° | DURMIENTE DE Q°C° DE 0,12 x 0,24 x 2,70 MTS. CON ENTALLE DE 1:40 - LSM | 11520 | Pincén | 320 |  |
|  |  |  | Alto Pelado | 320 |  |
|  |  |  | Beazley | 320 |  |
|  |  |  | Huinca | 320 | 320 |
|  |  |  | J. Daract | 320 |  |
|  |  |  | Laboulaye | 320 |  |
|  |  |  | Nueva Escocia | 320 |  |
|  |  |  | V. Mackenna |  | 320 |
|  |  |  | Alberdi | 320 |  |
|  |  |  | Arribeños | 320 |  |
|  |  |  | H. Bouchard | 320 | 320 |
|  |  |  | Junín | 320 | 320 |
|  |  |  | Mercedes | 320 |  |
|  |  |  | Rawson |  | 320 |
|  |  |  | Rufino |  | 320 |
|  |  |  | Sancti Spiritu | 320 |  |
|  |  |  | Tiburcio | 320 |  |
|  |  |  | V. Cañás |  | 320 |
|  |  |  | Caucete | 320 |  |
|  |  |  | Jocolí | 320 |  |
|  |  |  | La Paz |  | 320 |
|  |  |  | Lencinas |  | 320 |
|  |  |  | Luján de Cuyo | 320 |  |
|  |  |  | Palmira | 320 | 320 |
|  |  |  | Alvarez | 320 |  |
|  |  |  | Hughes | 320 | 320 |
|  |  |  | Juncal |  | 320 |
|  |  |  | Melincué | 320 |  |
|  |  |  | Sta. Teresa | 320 | 320 |
|  |  |  | V. Tuerto |  | 320 |
| 6° | DURMIENTE DE Q°B° DE 0,12 x 0,24 x 2,70 MTS. CON ENTALLE DE 1:40 - LSM | 7360 | Beazley |  | 320 |
|  |  |  | J. Daract |  | 320 |
|  |  |  | Laboulaye | 320 |  |
|  |  |  | V. Mackenna | 320 |  |
|  |  |  | Alianza | 320 |  |
|  |  |  | Arribeños |  | 320 |
|  |  |  | Junín | 320 |  |
|  |  |  | Mercedes |  | 320 |
|  |  |  | Rufino | 320 |  |
|  |  |  | Tiburcio |  | 320 |
|  |  |  | V. Cañás | 320 |  |
|  |  |  | Caucete |  | 320 |
|  |  |  | La Paz | 320 |  |
|  |  |  | Lencinas | 320 |  |
|  |  |  | Media Agua | 320 |  |
|  |  |  | Mendoza | 320 |  |
|  |  |  | Palmira | 320 |  |
|  |  |  | Alvarez |  | 320 |
|  |  |  | Juncal | 320 |  |
|  |  |  | Melincué |  | 320 |
|  |  |  | Sta. Teresa | 320 | 320 |
|  |  |  | V. Tuerto | 320 |  |

SECCIÓN 4 - FORMULARIOS

Anexo I: Carta de Presentación

De mi consideración:

Habiendo analizado los Documentos de la Licitación Pública Nacional Nº 6/2019, cuya recepción se confirma por el presente, quienes suscriben esta carta ofrecemos brindar la provisión por el monto que ha de establecerse conforme al Formulario de Propuesta Económica (Sección 4 - Anexo IV) y que es parte integral de esta Oferta.

Si nuestra Oferta fuese aceptada nos comprometemos a comenzar y completar la provisión según las Especificaciones Técnicas del presente pliego.

Acordamos regirnos por esta propuesta durante un período de 60 días desde la fecha límite fijada para la recepción de las Ofertas, la que resultará vinculante para quienes suscriben y podrá ser aceptada en cualquier momento antes del vencimiento de dicho plazo.

Comprendemos que ustedes no se encuentran obligados a aceptar cualquier Oferta que reciban.

Fechado en este día / mes  / año

Firma y sello/aclaración

(En su calidad de)

Debidamente autorizado/a, según surge del poder adjunto, a firmar la Oferta en nombre y representación de la empresa/institución:

Anexo II: DD.JJ. de Habilidad para Contratar

APELLIDO:

..........................................................................................................................

NOMBRE:

..........................................................................................................................

D.N.I./C.I./L.E./L.C. Nº:

..........................................................................................................................

RAZON SOCIAL:

..........................................................................................................................

DOMICILIO:

..........................................................................................................................

HABILIDAD PARA CONTRATAR

| EL OFERENTE DE LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL 6/2019 ESTA INCURSO EN ALGUNA DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO NACIONAL Y/O SUS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y/O ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO Y/O SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO Y/O BELGRANO CARGAS Y LOGÍSTICA S.A. Y/O SUS ACCIONISTAS (FERROCARRILES ARGENTINOS SOCIEDAD DEL ESTADO (FA.S.E.) Y/O ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO) (tachar lo que no corresponda). |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SI |  | NO |  |
| ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... |

Anexo III: DD.JJ. Deudas – Reclamos Administrativos – Juicios con el Estado Nacional

| MANTIENE DEUDAS, RECLAMOS ADMINISTRATIVOS Y/O JUICIOS COMO PARTE ACTORA Y/O DEMANDADA CON EL ESTADO NACIONAL Y/O SUS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y/O ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO Y/O SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO Y/O BELGRANO CARGAS Y LOGÍSTICA S.A. Y/O SUS ACCIONISTAS (FERROCARRILES ARGENTINOS SOCIEDAD DEL ESTADO (FA.S.E.) Y/O ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO) (tachar lo que no corresponda) De ser afirmativa la respuesta, indicar Fuero, Juzgado, N° de Expediente, Entidad Demandante y Monto Reclamado. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SI |  | NO |  |

| PRESTO CONFORMIDAD CON TODO EL CONTENIDO DEL PRESENTE PLIEGO, ASÍ COMO RENUNCIO A RECURRIR A LA VÍA JUDICIAL EN CASO DE DESCALIFICACIÓN, NO CALIFICACIÓN, DESESTIMACIÓN DE LA PROPUESTA O CUALQUIER OTRA RESOLUCIÓN QUE ADOPTE EL ORGANISMO CONTRATANTE. TAMBIÉN ACEPTO EXPRESAMENTE QUE LA ÚNICA VIA RECURSIVA ES LA PREVISTA EN EL PRESENTE PLIEGO. |
| --- |
| EL QUE SUSCRIBE DON........................................................................................................................... EN SU CARÁCTER DE.............................................................................................................................. AFIRMA QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE FORMULARIO DE DECLARACIÓN JURADA SON CORRECTOS Y QUE SE HAN CONFECCIONADO SIN OMITIR NI FALSEAR DATO ALGUNO QUE DEBA CONTENER, SIENDO FIEL EXPRESIÓN DE LA VERDAD. |
|  | Lugar y fecha |  | Firma |  |

Anexo IV: Formulario de Propuesta

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº  6/2019

FECHA DE APERTURA: 21/03/2019   HORA DE APERTURA: 11:30 HORAS

El que suscribe ................................................................................................................................................ Documento..............................en nombre y representación de la Empresa................................................................ .............................................................................con domicilio legal en la Calle ....................................................... ................................................ Nº........... Localidad ................................... Teléfono. .............................. N° de CUIT................................... y con poder suficiente para obrar en su nombre, según consta en poder que acompaña, luego de interiorizarse de las condiciones particulares y técnicas que rigen la presente LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, cotiza los siguientes precios en pesos sin IVA:

| RENGLON | MATERIAL | CANTIDAD TOTAL | ITEM | Q | Precio unitario en $ sin IVA | Precio total en $ sin IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | N° | DESTINO/BASE OPERATIVA |  |  |  |
| 1° | DURMIENTES Q° C° 0,12 X 0,24 X 2,00 SIN ENTALLE | 20000 | 1.1 | R.S. PEÑA | 1000 |  |  |
|  |  |  | 1.2 | TOSTADO | 1000 |  |  |
|  |  |  | 1.3 | SANTA FE | 1000 |  |  |
|  |  |  | 1.4 | J.B.MOLINA | 400 |  |  |
|  |  |  | 1.5 | VILLA LIA | 800 |  |  |
|  |  |  | 1.6 | SORRENTO | 800 |  |  |
|  |  |  | 1.7 | TOTORAS | 400 |  |  |
|  |  |  | 1.8 | CAÑADA ROSQUIN | 800 |  |  |
|  |  |  | 1.9 | SAN FRANCISCO | 800 |  |  |
|  |  |  | 1.10 | SAN PEDRO GUASAYAN | 400 |  |  |
|  |  |  | 1.11 | LAMADRID | 400 |  |  |
|  |  |  | 1.12 | RIO COLORADO | 400 |  |  |
|  |  |  | 1.13 | TAFI VIEJO | 400 |  |  |
|  |  |  | 1.14 | TAPIA | 400 |  |  |
|  |  |  | 1.15 | RUIZ DE LOS LLANOS | 400 |  |  |
|  |  |  | 1.16 | ROSARIO DE LA FRONTERA | 400 |  |  |
|  |  |  | 1.17 | METÁN | 400 |  |  |
|  |  |  | 1.18 | J. V. GONZÁLEZ | 400 |  |  |
|  |  |  | 1.19 | EL QUEBRACHAL | 400 |  |  |
|  |  |  | 1.20 | TUCUMÁN | 400 |  |  |
|  |  |  | 1.21 | RECREO | 400 |  |  |
|  |  |  | 1.22 | LUCIO V. MANSILLA | 400 |  |  |
|  |  |  | 1.23 | DEAN FUNES | 400 |  |  |
|  |  |  | 1.24 | CRUZ DEL EJE | 400 |  |  |
|  |  |  | 1.25 | SERREZUELA | 300 |  |  |
|  |  |  | 1.26 | CHEPES | 300 |  |  |
|  |  |  | 1.27 | PIE DE PALO | 300 |  |  |
|  |  |  | 1.28 | MENDOZA | 400 |  |  |
|  |  |  | 1.29 | JESÚS MARÍA | 400 |  |  |
|  |  |  | 1.30 | CÓRDOBA | 400 |  |  |
|  |  |  | 1.31 | RÍO PRIMERO | 400 |  |  |
|  |  |  | 1.32 | TRÁNSITO | 400 |  |  |
|  |  |  | 1.33 | DEVOTO | 400 |  |  |
|  |  |  | 1.34 | LEDESMA | 300 |  |  |
|  |  |  | 1.35 | SAN PEDRO DE JUJUY | 300 |  |  |
|  |  |  | 1.36 | PERICO | 300 |  |  |
|  |  |  | 1.37 | GÜEMES | 400 |  |  |
|  |  |  | 1.38 | PALOMITAS | 400 |  |  |
|  |  |  | 1.39 | RIO PIEDRAS | 400 |  |  |
|  |  |  | 1.40 | SALTA | 400 |  |  |
|  |  |  | 1.41 | CAMPO QUIJANO | 400 |  |  |
|  |  |  | 1.42 | GOBERNADOR SOLA | 400 |  |  |
|  |  |  | 1.43 | DIEGO DE ALMAGRO | 400 |  |  |
| PRECIO TOTAL SIN IVA DEL RENGLON 1° | $ |
| 2° | Durmiente QºBº tratado con CCA 0,24*0,12*2,5 | 6000 | 2.1 | Zarate | 350 |  |  |
|  |  |  | 2.2 | Carbo | 350 |  |  |
|  |  |  | 2.3 | Pareda | 700 |  |  |
|  |  |  | 2.4 | Urdinarrain | 350 |  |  |
|  |  |  | 2.5 | Basavilbaso | 350 |  |  |
|  |  |  | 2.6 | Urquiza | 350 |  |  |
|  |  |  | 2.7 | Dominguez | 400 |  |  |
|  |  |  | 2.8 | Clara | 350 |  |  |
|  |  |  | 2.9 | San Salvador | 350 |  |  |
|  |  |  | 2.10 | General Campos | 350 |  |  |
|  |  |  | 2.11 | Concordia | 350 |  |  |
|  |  |  | 2.12 | Federacion | 350 |  |  |
|  |  |  | 2.13 | Monte Caseros | 700 |  |  |
|  |  |  | 2.14 | Curuzu Cuatia | 700 |  |  |
| PRECIO TOTAL SIN IVA DEL RENGLON 2° | $ |
| 3° | Durmiente QºCº 0,24*0,12*2,50 | 8000 | 3.1 | Zarate | 300 |  |  |
|  |  |  | 3.2 | Carbo | 700 |  |  |
|  |  |  | 3.3 | Pareda | 1050 |  |  |
|  |  |  | 3.4 | Urdinarrain | 700 |  |  |
|  |  |  | 3.5 | Basavilbaso | 700 |  |  |
|  |  |  | 3.6 | Urquiza | 700 |  |  |
|  |  |  | 3.7 | Dominguez | 700 |  |  |
|  |  |  | 3.8 | Clara | 700 |  |  |
|  |  |  | 3.9 | San Salvador | 350 |  |  |
|  |  |  | 3.10 | General Campos | 350 |  |  |
|  |  |  | 3.11 | Concordia | 350 |  |  |
|  |  |  | 3.12 | Federacion | 700 |  |  |
|  |  |  | 3.13 | Monte Caseros | 350 |  |  |
|  |  |  | 3.14 | Curuzu Cuatia | 350 |  |  |
| PRECIO TOTAL SIN IVA DEL RENGLON 3° | $ |
| 4° | Dº ESP Q°C° P/CAMB 0,12X0,24X3,00 | 304 | 4.1 | Santa Teresa | 76 |  |  |
|  |  |  | 4.2 | Junín | 76 |  |  |
|  |  |  | 4.3 | Justo Daract | 76 |  |  |
|  |  |  | 4.4 | Palmira | 76 |  |  |
|  | Dº ESP Q°C° P/CAMB 0,12X0,24X3,25 | 80 | 4.5 | Santa Teresa | 20 |  |  |
|  |  |  | 4.6 | Junín | 20 |  |  |
|  |  |  | 4.7 | Justo Daract | 20 |  |  |
|  |  |  | 4.8 | Palmira | 20 |  |  |
|  | Dº ESP Q°C° P/CAMB 0,12X0,24X3,50 | 128 | 4.9 | Santa Teresa | 32 |  |  |
|  |  |  | 4.10 | Junín | 32 |  |  |
|  |  |  | 4.11 | Justo Daract | 32 |  |  |
|  |  |  | 4.12 | Palmira | 32 |  |  |
|  | Dº ESP QºCº P/CAMB 0,12X0,24X3,75 | 64 | 4.13 | Santa Teresa | 16 |  |  |
|  |  |  | 4.14 | Junín | 16 |  |  |
|  |  |  | 4.15 | Justo Daract | 16 |  |  |
|  |  |  | 4.16 | Palmira | 16 |  |  |
|  | Dº ESP QºCº P/CAMB 0,12X0,24X4,00 | 48 | 4.17 | Santa Teresa | 12 |  |  |
|  |  |  | 4.18 | Junín | 12 |  |  |
|  |  |  | 4.19 | Justo Daract | 12 |  |  |
|  |  |  | 4.20 | Palmira | 12 |  |  |
|  | Dº ESP QºCº P/CAMB 0,12X0,24X4,25 | 80 | 4.21 | Santa Teresa | 20 |  |  |
|  |  |  | 4.22 | Junín | 20 |  |  |
|  |  |  | 4.23 | Justo Daract | 20 |  |  |
|  |  |  | 4.24 | Palmira | 20 |  |  |
|  | Dº ESP QºCº P/CAMB 0,12X0,24X4,50 | 64 | 4.25 | Santa Teresa | 16 |  |  |
|  |  |  | 4.26 | Junín | 16 |  |  |
|  |  |  | 4.27 | Justo Daract | 16 |  |  |
|  |  |  | 4.28 | Palmira | 16 |  |  |
|  | Dº ESP QºCº P/CAMB 0,12X0,24X4,75 | 80 | 4.29 | Santa Teresa | 20 |  |  |
|  |  |  | 4.30 | Junín | 20 |  |  |
|  |  |  | 4.31 | Justo Daract | 20 |  |  |
|  |  |  | 4.32 | Palmira | 20 |  |  |
|  | Dº QºCº 0,12 X 0,24 X 5,00 P/CAMB | 64 | 4.33 | Santa Teresa | 16 |  |  |
|  |  |  | 4.34 | Junín | 16 |  |  |
|  |  |  | 4.35 | Justo Daract | 16 |  |  |
|  |  |  | 4.36 | Palmira | 16 |  |  |
|  | Dº Qº Cº 0,20X0,24X2,70 P/PUENTES | 80 | 4.37 | Santa Teresa | 20 |  |  |
|  |  |  | 4.38 | Junín | 20 |  |  |
|  |  |  | 4.39 | Justo Daract | 20 |  |  |
|  |  |  | 4.40 | Palmira | 20 |  |  |
| PRECIO TOTAL SIN IVA DEL RENGLON 4° | $ |
| 5° | DURMIENTE DE Q°C° DE 0,12 x 0,24 x 2,70 MTS. CON ENTALLE DE 1:40 - LSM | 11520 | 5.1 | Pincén | 320 |  |  |
|  |  |  | 5.2 | Alto Pelado | 320 |  |  |
|  |  |  | 5.3 | Beazley | 320 |  |  |
|  |  |  | 5.4 | Huinca | 640 |  |  |
|  |  |  | 5.5 | J. Daract | 320 |  |  |
|  |  |  | 5.6 | Laboulaye | 320 |  |  |
|  |  |  | 5.7 | Nueva Escocia | 320 |  |  |
|  |  |  | 5.8 | V. Mackenna | 320 |  |  |
|  |  |  | 5.9 | Alberdi | 320 |  |  |
|  |  |  | 5.10 | Arribeños | 320 |  |  |
|  |  |  | 5.11 | H. Bouchard | 640 |  |  |
|  |  |  | 5.12 | Junín | 640 |  |  |
|  |  |  | 5.13 | Mercedes | 320 |  |  |
|  |  |  | 5.14 | Rawson | 320 |  |  |
|  |  |  | 5.15 | Rufino | 320 |  |  |
|  |  |  | 5.16 | Sancti Spiritu | 320 |  |  |
|  |  |  | 5.17 | Tiburcio | 320 |  |  |
|  |  |  | 5.18 | V. Cañás | 320 |  |  |
|  |  |  | 5.19 | Caucete | 320 |  |  |
|  |  |  | 5.20 | Jocolí | 320 |  |  |
|  |  |  | 5.21 | La Paz | 320 |  |  |
|  |  |  | 5.22 | Lencinas | 320 |  |  |
|  |  |  | 5.23 | Luján de Cuyo | 320 |  |  |
|  |  |  | 5.24 | Palmira | 640 |  |  |
|  |  |  | 5.25 | Alvarez | 320 |  |  |
|  |  |  | 5.26 | Hughes | 640 |  |  |
|  |  |  | 5.27 | Juncal | 320 |  |  |
|  |  |  | 5.28 | Melincué | 320 |  |  |
|  |  |  | 5.29 | Sta. Teresa | 640 |  |  |
|  |  |  | 5.30 | V. Tuerto | 320 |  |  |
| PRECIO TOTAL SIN IVA DEL RENGLON 5° | $ |
| 6° | DURMIENTE DE Q°B° DE 0,12 x 0,24 x 2,70 MTS. CON ENTALLE DE 1:40 - LSM | 7360 | 6.1 | Beazley | 320 |  |  |
|  |  |  | 6.2 | J. Daract | 320 |  |  |
|  |  |  | 6.3 | Laboulaye | 320 |  |  |
|  |  |  | 6.4 | V. Mackenna | 320 |  |  |
|  |  |  | 6.5 | Alianza | 320 |  |  |
|  |  |  | 6.6 | Arribeños | 320 |  |  |
|  |  |  | 6.7 | Junín | 320 |  |  |
|  |  |  | 6.8 | Mercedes | 320 |  |  |
|  |  |  | 6.9 | Rufino | 320 |  |  |
|  |  |  | 6.10 | Tiburcio | 320 |  |  |
|  |  |  | 6.11 | V. Cañás | 320 |  |  |
|  |  |  | 6.12 | Caucete | 320 |  |  |
|  |  |  | 6.13 | La Paz | 320 |  |  |
|  |  |  | 6.14 | Lencinas | 320 |  |  |
|  |  |  | 6.15 | Media Agua | 320 |  |  |
|  |  |  | 6.16 | Mendoza | 320 |  |  |
|  |  |  | 6.17 | Palmira | 320 |  |  |
|  |  |  | 6.18 | Alvarez | 320 |  |  |
|  |  |  | 6.19 | Juncal | 320 |  |  |
|  |  |  | 6.20 | Melincué | 320 |  |  |
|  |  |  | 6.21 | Sta. Teresa | 640 |  |  |
|  |  |  | 6.22 | V. Tuerto | 320 |  |  |
| PRECIO TOTAL SIN IVA DEL RENGLON 6° | $ |

SON PESOS..................................................................................................................................................

Anexo V: DD.JJ. de Contenido Nacional en el marco del Régimen de la Ley Nº 27.437

Régimen de Compre Argentino y Desarrollo de Proveedores establecido por la Ley N° 27.437, su Decreto Reglamentario N° 800/18 y la Resolución SI N° 91/18.

Código NCM del Producto:

Producto (incluir descripción técnica):

| Concepto | TOTAL (en pesos) |
| --- | --- |
|  | Nacional | Importado |
| 1. Materia Prima[1] |  |  |
| 1.1 |  |  |
| 1.2 |  |  |
| 1.3 |  |  |
| 1.4 |  |  |
| 1.5 |  |  |
| 1.6 |  |  |
| 1.7 Resto de Materias Primas |  |  |
| 2. Mano de Obra |  |  |
| (Directa e Indirecta, incl. Cargas Sociales) |  |  |
| 3. Otros costos indirectos de Fabricación[2] |  |  |
| (Carga Fabril) |  |  |
| 4. Costo de Producción de Fábrica -CPF- (1+2+3) |  |  |
| 5. Costos Administrativos y Comerciales |  |  |
| 6. Impuestos y Tasas (excl. IVA) |  |  |
| 7. Costos Totales (4+5+6) |  |  |
| 8. Margen de Rentabilidad |  |  |
| 9. Precio Final (7+8) |  |  |

Tipo de Cambio de Referencia Comunicación "A" 3500 del ……………….

(Indicar fecha dd/mm/aaaa)

| Declaración de Contenido Nacional | Nacional | Importado |
| --- | --- | --- |
| Porcentaje sobre el Precio Final | _____% | _____% |
| Firma: |  |  |
| Aclaración: |  |  |

1. Materia prima: incluye insumos, partes, piezas, conjuntos y subconjuntos que se incorporen al bien final.

3. Otros costos indirectos de Fabricación (Carga Fabril Fija y Variable): incluye los siguientes componentes:

3.1. Materia Prima Indirecta: Elementos necesarios e inherentes a la elaboración de artículos terminados, que no están Incorporados físicamente en los mismos o cuya cuantificación es difícil (por ej: ensayos de materiales, etiquetas, aceites para Máquinas, cajas para empaque, etc.).

3.2. Otros Costos Indirectos de Producción: Cualquier costo empleado para la transformación de materias primas en bienes de consumo final, que no puedan clasificarse como materia prima directa o indirecta, ni como mano de obra directa o indirecta. Tales como: Servicios básicos (agua, luz, teléfono y otros –Beepers, Internet, celulares, etc.), depreciación de activos fijos de la Planta, mantenimiento y reparación, Seguros, etc.).

*El plazo de entrega del material puesto en destino final, PARA Y SOLO PARA AQUELLOS CASOS EN QUE  PRECEDENTEMENTE NO SE DETALLE UN CRONOGRAMA DE ENTREA, será como máximo de TREINTA (30) días corridos, contados a partir de la fecha de aceptación  de la correspondiente Orden de Compra. El cronograma de entregas parciales antes de la fecha límite se tendrá en consideración como parte integrante del presente Formulario de Propuesta.

Firma del Oferente     	........................................................

LUGAR Y FECHA ………………………………………………….

Aclaraciones:

- La planilla debe completarse indicando el monto de cada componente del Precio Final del Bien (sin  IVA), distinguiendo el origen Nacional o Importado.  El mismo componente del costo puede ser en parte de origen nacional y en parte importado. Así, por ejemplo, una determinada cantidad de una misma pieza incluida dentro del costo de Materia Prima (por ejemplo, perfiles de acero) puede ser adquirida en territorio nacional y otra cantidad ser importada. Lo mismo puede ocurrir en los restantes componentes de los Costos Totales. En tales casos, se debe completar en la misma fila los respectivos montos en pesos del costo de la pieza Nacional e Importado.

- En el caso de los Subconjuntos y Conjuntos incluidos en el rubro de Materia Prima, para no ser considerados como Contenido Importado, deben cumplir con las dos condiciones impuestas que un bien sea de origen nacional: i) ser producidos en argentina: y ii) su contenido importado no debe superar el 40% del valor bruto de producción (Decreto N° 800/2018, art 11).

- En el caso del Margen de Rentabilidad, será considerado como parte del Contenido Nacional del bien.

- El cómputo del valor de los conjuntos, subconjuntos, partes y piezas y materias primas importadas comprende el valor de costo, seguro y flete (CIF), más todos los tributos que gravan la nacionalización de un bien, que debieran ser satisfechos para su importación por un importador no privilegiado, más el costo de transporte al lugar de su transformación o incorporación al bien final.

- El cálculo de los porcentajes de Contenido Nacional y Contenido Importado surgen a partir de computar el cociente entre la suma de los montos de Contenido Nacional e Importado en pesos  (puntos 1 a 8 del Formulario) y el Precio Final del Bien (Punto 9 del Formulario). La suma del porcentaje de Contenido Nacional más el porcentaje de Contenido Importado debe ser igual a 100%.

- Se debe completar UN (1) formulario por cada renglón cotizado.

- En caso de dudas en completar el formulario comunicarse con la Secretaria de Industria Correo electrónico: info@produccion.gob.ar / comprenacional@produccion.gob.ar  Teléfono:0800-333-7963

Anexo VI: DD.JJ. Ley Nº 26.331

La firma ……. representada por ……….. en mi carácter de ………. y con facultades para renunciar derechos y adquirir obligaciones, declaro bajo juramento que el quebracho utilizado para la fabricación de los durmientes a proveer en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 6/2019 cumple con la Ley N° 26.331 y sus normas reglamentarias y complementarias, como así también con la normativa provincial de acuerdo a su origen, que es el siguiente:

| Provincia/s | Origen del quebracho (extracción)* | Origen del durmiente (fabricación)* |
| --- | --- | --- |
| Catamarca (Ley provincial N° 5.311 de 2010) |  |  |
| Chaco (Ley provincial N° 6.409 de 2009) |  |  |
| Córdoba (Ley provincial N° 9.814 de 2010) |  |  |
| Corrientes (Ley provincial N° 5.974 de 2010) |  |  |
| Formosa (Ley provincial N° 1.552 de 2010) |  |  |
| Jujuy (Ley provincial N° 5.676 de 2011) |  |  |
| La Rioja (Ley provincial N° 9.711 de 2015) |  |  |
| Salta (Ley Provincial 7.543 de 2008) |  |  |
| San Juan (Ley provincial N° 8.174 de 2010) |  |  |
| San Luis (Ley provincial N° IX-0697-2009) |  |  |
| Santa Fe (Ley provincial N° 13.372 de 2013) |  |  |
| Santiago del Estero (Ley provincial N° 6.942 de 2009) |  |  |
| Tucumán (Ley provincial N° 8.304 de 2010) |  |  |
| *Marcar con “X” la/s provincia/s de origen, según corresponda |

Concretamente, declaro bajo juramento que la firma ……. no se encuentra incluida en el Registro Nacional de Infractores creado por el Artículo 27 de la Ley Nº 26.331 y que la materia prima utilizada para la fabricación de los durmientes a proveer en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 6/2019 no proviene de desmontes de bosques nativos clasificados en las Categorías I (rojo) y II (amarillo), conforme lo establecido en el Artículo 14 de la Ley Nº 26.331.

Asimismo, declaro bajo juramento que llevo registros que permiten establecer inequívocamente el origen del quebracho utilizado para la fabricación de los durmientes a proveer en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 6/2019 de acuerdo al siguiente circuito:

Finalmente, en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 6/2019 y a requerimiento de Belgrano Cargas y Logística S.A. me comprometo a presentar en un plazo de 72 horas la documentación que acredite la trazabilidad del durmiente de quebracho provisto.

|  | Firma y Aclaración |
| --- | --- |

Anexo VII: DD.JJ. de Conflicto de Intereses- Decreto N° 202/2017

Tipo de declarante: Persona humana

| Nombres |  |
| --- | --- |
| Apellidos |  |
| CUIT |  |

Vínculos a declarar

¿Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto N° 202/17?

(Marque con una X donde corresponda)

| SI |  | NO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| En caso de existir vinculaciones con más de un funcionario, se deberá repetir la información que a continuación se solicita por cada una de las vinculaciones a declarar. | La opción elegida en cuanto a la no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto N° 202/17. |

Vínculo

¿Con cuál de los siguientes funcionarios?

(Marque con una X donde corresponda)

| Presidente |  |
| --- | --- |
| Vicepresidente |  |
| Jefe de Gabinete de Ministros |  |
| Ministro |  |
| Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional |  |
| Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir |  |

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos)

| Nombres |  |
| --- | --- |
| Apellidos |  |
| CUIT |  |
| Cargo |  |
| Jurisdicción |  |

Tipo de vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

| Sociedad o comunidad |  | Detalle Razón Social y CUIT. |
| --- | --- | --- |
| Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad |  | Detalle qué parentesco existe concretamente. |
| Pleito pendiente |  | Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes. |
| Ser deudor |  | Indicar motivo de deuda y monto. |
| Ser acreedor |  | Indicar motivo de acreencia y monto. |
| Haber recibido beneficios de importancia de parte del funcionario |  | Indicar tipo de beneficio y monto estimado. |
| Amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato |  |  |

Información adicional

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto N° 202/17.

| Firma |  | Aclaración |  | Lugar y Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Tipo de declarante: Persona jurídica

| Razón Social |  |
| --- | --- |
| CUIT/NIT |  |

Vínculos a declarar

¿Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto n° 202/17?

(Marque con una X donde corresponda)

| SI |  | NO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| En caso de existir vinculaciones con más de un funcionario, o por más de un socio o accionista, se deberá repetir la información que a continuación se solicita por cada una de las vinculaciones a declarar. | La opción elegida en cuanto a la no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto N° 202/17. |

Vínculo

Persona con el vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

| Persona jurídica (si el vínculo a declarar es directo de la persona jurídica declarante) |  | No se exige información adicional |
| --- | --- | --- |
| Representante legal |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |
| Sociedad controlante |  | Detalle Razón Social y CUIT. |
| Sociedades controladas |  | Detalle Razón Social y CUIT. |
| Sociedades con interés directo en los resultados económicos o financieros de la declarante |  | Detalle Razón Social y CUIT. |
| Director |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |
| Socio o accionista con participación en la formación de la voluntad social |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |
| Accionista o socio con más del 5% del capital social de las sociedades sujetas a oferta pública |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |

Información adicional

¿Con cuál de los siguientes funcionarios?

(Marque con una X donde corresponda)

| Presidente |  |
| --- | --- |
| Vicepresidente |  |
| Jefe de Gabinete de Ministros |  |
| Ministro |  |
| Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional |  |
| Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir |  |

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos)

| Nombres |  |
| --- | --- |
| Apellidos |  |
| CUIT |  |
| Cargo |  |
| Jurisdicción |  |

Tipo de vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

| Sociedad o comunidad |  | Detalle Razón Social y CUIT. |
| --- | --- | --- |
| Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad |  | Detalle qué parentesco existe concretamente. |
| Pleito pendiente |  | Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes. |
| Ser deudor |  | Indicar motivo de deuda y monto. |
| Ser acreedor |  | Indicar motivo de acreencia y monto. |
| Haber recibido beneficios de importancia de parte del funcionario |  | Indicar tipo de beneficio y monto estimado. |
| Amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato |  |  |

Información adicional

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto N° 202/17.

| Firma |  | Aclaración |  | Lugar y Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Anexo VIII: DD.JJ. Aceptación y Adhesión al Código de Conducta de BCyL S.A.

El/La que suscribe,………………………………………………....……………………… DNI………………………………………...…… en nombre y representación de la empresa…………………………………………………………………………….., y con poder vigente y suficiente para obrar en su nombre, DECLARO BAJO JURAMENTO conocer, aceptar y respetar integralmente el Código de Conducta de Belgrano Cargas y Logística S.A. disponible en https://www.bcyl.com.ar/Transparencia/CodigoConducta

En tal sentido, nos comprometemos a cumplir la totalidad de sus disposiciones.

Finalmente, declaramos conocer y aceptar que de incumplir cualquiera de las disposiciones del Código de Conducta, BCyL S.A. podrá suspendernos del Registro Maestro de Proveedores y/o iniciar las acciones extrajudiciales/judiciales pertinentes.

FIRMA…………………………………….

ACLARACIÓN……………………………

OFERENTE……………………………….

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  Nº 6/2019

Anexo IX: Presentación Única

El que suscribe …………………………….. DNI……………………..en nombre y representación de la empresa……………………………..…,y con poder suficiente para obrar en su nombre y que se encuentra vigente, declara bajo juramento que la documentación requerida en el Art. 15.2, inciso A) puntos 1 a 4 del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, fue acompañada en oportunidad de presentarse en la Licitación ….….………………… convocada por BCyL S.A., encontrándose plenamente vigente y actualizada a la fecha.

| Firma |  |
| --- | --- |
| Aclaración |  |
| Oferente |  |

Anexo X: Garantía de Indemnidad

El que suscribe,…………………….DNI………………en nombre y representación de la empresa………………., y con poder suficiente para obrar en su nombre y que se encuentra vigente, asume su total responsabilidad, comprometiéndose a mantener indemne a BCyL S.A., sus representantes, Directores y empleados de cualquier reclamo, demanda, daño, pérdida, gasto, acción, juicio u otros procedimientos ejercitados por terceras partes que surjan o resulten, o que fueran atribuibles a cualquier acto u omisión de cualquier naturaleza por parte del contratista, en relación a la prestación del servicio objeto del presente. Tal garantía de indemnidad comprende pero no se limita, a cualquier reclamo judicial y/o extrajudicial relacionado.

FIRMA…………………………………….

ACLARACIÓN……………………………

OFERENTE……………………………….

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 6/2019